ГЛАВА 2

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИТЕ МАТЕРИАЛИ

Усъвършенстването на технологията на полупроводниковите материали е решаващо за бързия напредък на полупроводниковата техника, тъй като гарантирането на параметрите на материалите определя параметрите на самите прибори.

Технологията за добиване на силиций и германий включва химично разлагане, пречистване, редукция, изтегляне на монокристали и т. н. Полученият по този начин материал съдържа много примеси, които не могат да бъдат отстранени с помощта на класическите методи за пречистване. Основен параметър, определящ качеството на материала в резултат на пречистването, е специфичното съпротивление. Той дава информация за концентрацията на електрически активните примеси.

В полупроводниковата техника концентрацията на всички примеси се изразява обикновено в брой атоми на кубичен сантиметър. Всички останали начини за изразяване на концентрацията, например в ppm, атомни (nат%) или тегловни проценти, трябва да бъдат приравнени. За целта се изхожда от числото на Авагадро L, чрез което се определя концентрацията на силициевите атоми в 1 cm3 силиций DAsi:

DAsi=LγSiAS=6.1023.2,328=5.1022,

където Si е плътността на силиция;  ASi – атомната му маса.

Абсолютната концентрация на даден примес на кубичен сантиметър се изразява с DА.nat%/100. Този израз може да се използва за всеки примес, ако се приеме, че наличието му в основния материал не изменя плътността на последния. Например 1 ррm желязо в силиция означава 10-4 ат. % или 5.1018 атома желязо на сm3. Тегловните проценти се превръщат в атомни по прости съотношения (вж. гл. 9).

2.1. Силиций

Силицият е разпространен главно като силициев двуокис. На фиг. 2.1 е показана технологична схема за добиване на силиций и за по-нататъшната му обработка.

На фиг. 2.2  е показан производствен метод, при който химическата реакция в резултат на която се получава атомарен силиций, се извършва на повърхността на силициева пръчка 1, загрявана от преминаващия през нея електрически ток. Реакциите, които описват този процес са следните:

SiHCl3+H2←→Si+3HCl;

4SiHCl3←→Si+3SiCl4+2H2.

Полученият по този начин силиций представлява поликристал с висока степен на чистота. Въпреки това в него се съдържат примеси, които не са желателни при по-нататъшни процеси. Обикновено за постигане на желаното специфично съпротивление нежеланите примеси се компенсират до предварително зададена степен. Например за постигане на N=1000 cm концентрацията на донорните (фосфорните) атоми трябва да бъде намалена до 1,25.1012 cm-3 или чрез пречистване, или чрез компенсиране с акцепторни примеси. Производителите определят горната граница на компенсацията на около 10%. Степента на компенсация е важен параметър, гарантиран от производителите на силиций, тъй като кристали с особено голяма степен на компенсация по-лесно променят своите параметри в неблагоприятна посока по време на някои технологични процеси.

Параметрите, които определят поведението на примесните атоми, са следните:

а. Коефициент на разпределение К. Изразява отношението между концентрацията на примеса и непречистения материал към тази в пречистения – за пречистване К трябва да бъде много по-голям от 1, а за легиране – К<<1. Ако коефициентът А е приблизително 1, пречистването чрез зонно стапяне се осъществява трудно, а хомогенността на легиране остава осигурена.

б. Максимална разтворимост и твърдо състояние. Определя максималната концентрация и като следствие от нея възможно най-малкото специфично съпротивление.

в. Коефициент на дифузия на примесите. Показва с каква скорост става преразпределението на примесните атоми, намиращи се на повърхността на пластината. Примесни атоми, които се разглеждат като замърсяване, трябва да имат малък коефициент на дифузия, докато елементите, които осигуряват полезната концентрация на примесни атоми, трябва да притежават голям коефициент.

г. Скорост на изпарение на примесните атоми. Трябва да бъде възможно най-голяма за вредните примеси.

д. Плътност на допълнителните разрешени нива в забранената зона на полупроводника. Определя се от плътността на примесните атоми. Много малко са примесите, като паладий, германий и въглерод, които не водят до създаване на такива нива в силиция.

Елементите от трета и пета група имат добра разтворимост и относително малки коефициенти на дифузия. Тези елементи определят полезната примесна концентрация в силиция. Медта, желязото и златото имат малка разтворимост, но голям коефициент на дифузия. Те повишават рекомбинацията в полупроводниковия материал. Кислородът има особено влияние. Той образува енергийни нива (уловители) за електрони и дупки. Въглеродът може да образува химичното съединение силициев карбид. Предполага се, че количеството въглерод в силиция, водещо до образуването на силициев карбид, влияе върху микронехомогенностите, които са определящи по отношение на пробивното напрежение на създадения PN преход.

Монокристали се изтеглят от силиций по метода на Чохралски, метода на зонното стапяне и метода на зонното безтигелно стапяне (фиг. 2.3 а, б, в) [131, 132, 134]. Безтигелните методи имат предимството, че осигуряват по-висока степен на чистота, докато тигелните методи и особено методът на Чохралски се характеризират с по-малка плътност на дислокациите. И в двете направления съвременната полупроводникова техника е постигнала значително подобряване на параметрите.

2.2. Германий

С германия е свързано изобретяването на транзистора. За разлика от силиция той не е широко разпространен в природата и дори известно време е бил считан за рядък елемент. Въпреки това към 1970 г. производството му в световен мащаб е било около 3000 тона. Изходният продукт — германиевият окис, се получава като страничен продукт в цветната металургия. Германият спада към полупроводниците с непряк преход. По-малката широчина на забранената му зона спрямо силиция позволява използването му при температури само до 75°С.

Характерна за германия е по-голямата подвижност на токовите носители, която позволява да се изграждат високочестотни прибори. На фиг. 2.4 е показана зависимостта на специфичното съпротивление на германия от концентрацията на примесите. Германият се получава по технологична схема, подобна на показаната за силиций. След фракционна дестилация на германиевия четирихлорид и хидролиза отново се получава германиев двуокис, който на два етапа се редуцира до чист германий. Полученият в резултат на физико – химичните процеси германий има специфично съпротивление около 1-20  cm. За получаване на необходимата проводимост се използват главно антимон и арсен за N-проводимост и галий – за P-проводимост. Важно свойство за този полупроводников материал е силно изразената зависимост на времето на живот на неосновните носители от специфичното съпротивление.

2.3. Сложни полупроводници

Развитието на полупроводниковата техника показва, че в бъдеще все по-голяма част от полупроводниковите прибори ще се създават на базата на сложните полупроводници. За тях са характерни редица структурни особености. Например в структурата на галиевия арсенид галият и арсенът участват по равно – по 50%. Това означава, че всеки галиев атом в тетраедъра е заобиколен от четири арсенови атома и обратно, всеки арсенов атом – от четири галиеви атома. В посока (1 1 1) всяка равнина се състои последователно само от галиеви или само от арсениеви атоми. Равнината, образувана от галиеви атоми, се отбелязва като А-равнина. Трите валентни връзки на галия са обикновено свързани, поради което тази равнина е устойчива. Равнината В (1 1 1) е образувана от арсенови атоми. Арсенът е пет валентен, т. е. на всеки атом остават две свободни връзки, поради което тази равнина е силно химично активна.

Особеностите при сложните полупроводници намират отражение в технологичната схема на получаването им. Обикновено единият от компонентите е по-лесно изпарим, т. е. има по-голямо налягане на парите. При нормално стопяване пръв напуска съединението този компонент. Това налага получаването на монокристали да става в затворена система с компенсиращо налягане. Така се предотвратява дисоциацията на сложния полупроводник. Температурата на цялата система трябва да бъде по-висока, отколкото кондензационната температура на по-лекия компонент. Така например при стопяването на галиевия арсенид се получава налягане 87279,1 Pa (0,89 at). То е равно на налягането, което се получава при сублимирането на чист арсен при 610 0С. Следователно при получаването на галиев арсенид, например по метода на Бриджмен, за запазване на стехиометрията на полупроводника е необходимо в реактора да се осигури допълнително количество чист арсен. Пещта се характеризира с две плата на температурата – при тигела до 1300 0С, при източника на арсен до 650 0С.

Сложните полупроводници могат да бъдат класифицирани по следния начин:

а) полупроводници с налягане на парите (при температура на топене) до няколко стотици паскала (няколко тора  и индиев антимонид, галиев антимонид (това означава че те могат да бъдат обработвани подобно на германия, но не и във вакуум);

б) полупроводници със средно налягане на парите - галиев арсенид,индиев антимонид;

в) полупроводници с високо налягане на парите – галиев фосфид и индиев фосфид.

При последния тип монокристалите се получават в автоклавни системи.

Друга възможност предлага използването на т. нар. Нестехиометрична стопилка. Като пример може да се разгледа получаването на индиев фосфид. Той се топи при температура 1070 0С с налягане на парите 60 at. Ако се работи със стопилка, в която вместо 50% фосфор има само 20%, парциалното налягане намалява до 39226,8 Pa (0,4 at). При 950 0С от такава стопилка може да се получи монокристал на индиев фосфид, но физико -  химичните му параметри са по-лоши от тези на получения монокристал от стопилка с нормална стехиометрична структура.

За полупроводниците със средно налягане на парите може да се приложи видоизмененият метод на Чохралски. При него стопилката се покрива с течно съединение, например борен окис, който предотвратява изменението на стехиометричната структура. При температура 800 0С борният окис е чиста прозрачна течност.

На табл. 2.1 са показани най-важните параметри на някои сложни полупроводници. Те имат следните особености.

# Таблица 2.1

|  | Температура на топене, 0C | Налягане на парите *, Pa | E, eV | Подвижност, cm2 .V.s-1 |  | Диелект-рична константа, r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | eлектро-ни | дупки |  |
| AlSb | 1060 | 9,8 | 1,49 | 900 | 400 | 10.1 |
| GaP | 1465 | 254.104 | 2,25 | 300 | 150 | 8.5 |
| GaAs | 1238 | 0,87.104 | 1,38 | 8600 | 250 | 11.1 |
| GaSb | 706 | 0,98 | 0,68 | 5000 | 1000 | 14.0 |
| InP | 1070 | 588.104 | 1,27 | 5300 | 100 | 10.7 |
| InAs | 940 | 2,94 | 0,36 | 33000 | 450 | 11.7 |
| InSb | 525 | 0,098 | 1,17 | 80000 | 7000 | 15.7 |

* На по-летливия компонент

Алуминиев антимонид. Произвежда се сравнително лесно. Окислява се при стайна температура, като процесът е силно изразен при увеличена примесна концентрация. Редуцира кварца и е активен спрямо графита, поради което като материал за тигели и други съдове за обработка се използва алуминиев окис. Прилага се за създаване на фотоелементи.

Галиев фосфид. Кристалите на галиевия фосфид са оранжеви и прозрачни. Производството им е много трудно. Използват се стопилки, които имат повече галий отколкото фосфор. Напоследък се съобщава за изтегляне и получаване на кристали чрез реакции на газови съставки. Галиевият фосфид е изключително подходящ за луминесцентни диоди, но не е приложим за лазери, тъй като при него не е възможен директен преход. В зависимост от концентрацията на полезните примеси диодите от галиев фосфид могат да излъчват от жълта до тъмночервена светлина.

Галиев антимонид. Топи се лесно и се използува най-вече за лазерни диоди, които излъчват в областта около 1,6 m. Използват се и за специални прибори.

Индиев фосфид. Производството му е сложно, но въпреки това намира широко приложение за лазерни диоди.

Индиев арсенид. Производството му е подобно на това на галиевия арсенид. Използва се главно за създаване на инфрачервени детектори.

Индиев антимонид. Характеризира се с ниско налягане на парите. Прилага се главно за прибори, в които се използва ефектът на Хол.

За всички сложни полупроводници е характерно, че един от двата компонента лесно може да бъде заместен от елемент от същата група на периодичната система. Много и все по-приложими са сложните полупроводници със смесен състав, например галий, арсен и фосфор. В зависимост от концентрацията на смесените компоненти може да се получи лазерен диод с излъчване в областта 0,8 – 8 m.

Други перспективни полупроводникови материали са силициевият карбид, кадмиевият сулфид и др. Забранената зона на силициевия карбид е 2,8 еV. Кристалите му се получават чрез реакция в газообразно състояние. Силициевият карбид се използва за луминесцентни елементи. Кадмиевият сулфид и цинковият сулфид се използуват главно за фотоелементи Все по-широко приложение намира една нова група от термоелектрически полупроводници, прилагани в елементи на Пелтие. Най-добър ефект дават смеси от следните материали: бисмутов телурид – бисмутов селенид, антимонов телурид – бисмутов телурид.

2.4. Механична обработка на полупроводниковите материали

Създадените монокристали трябва да бъдат подготвени за използване в полупроводниковото производство. За да може да се реализира планарният процес, изтегленият кристал се нарязва на пластини. От своя страна те се обработват по подходящ начин. За различните полупроводникови прибори се изискват различни параметри на повърхността на полупроводниковите пластини [134 - 136, 137, 1 - 3].

Етапите на механичната обработка (фиг. 2.5) са рязане, шлифоване и полиране. През различните етапи се изразходва значителна част от полупроводниковия материал. Само една малка част от материала – 4, остава годна за по-нататъшна обработка. Нарязаните пластини имат различна дебелина – обикновено около 300—400 m. На повърхността им се получава нарушен слой с много механични дефекти, който е непригоден за изграждането на полупроводников прибор и трябва да бъде отстранен чрез операцията шлифоване. Съществуват няколко вида машини за шлифоване. В съвременната полупроводникова техника най-широко приложение са намерили машините със свободно движещи се дискове, от долната страна на които са залепени пластините. Подреждането им върху диска е показано на фиг. 2.6. Огледалната повърхност на пластината се получава едва след третия етап от механичната обработка – полирането. Механичното полиране не се различава принципно от шлифоването. Различна е само големината на абразивните зърна, както и някои химични процеси, които протичат на повърхността на пластината.

Абразивните зърна представляват окиси на някои елементи — алуминий, цирконий, церий или диамантен прах. Ако е засилено влиянието на химичните процеси, полирането се нарича химико – механично. Този метод осигурява най-добро качество на повърхността. Механизмът на химико –механичното полиране се разглежда в гл. 3.

Дори и най-съвършеното полиране не отстранява напълно всички дефекти. Дълбочината на остатъчните дефекти зависи най-вече от диаметъра на абразивните зърна. При полиране с Аl2О3 се използват зърна с диаметър 0,3-1m за предварително полиране и -Al2O3 с диаметър на зърната 0,01 - 0,05m за окончателно полиране  Използва се свободен абразив във вид на водна емулсия, в която се прибавят и някои пълнители Основен недостатък е трудното отделяне на абразивните зърна от обработваната повърхност след завършване на операцията. Полирането с диамантена паста е по-бързо, но при него се получават локални дефекти с по-голяма дълбочина. Полираните по този начин пластини трудно се използват като подложки в   епитаксиалния    процес.

2.5.   Полупроводниковата  пластина като изходен материал на всяка технологична схема

След механичната обработка полупроводниковата пластина придобива блестяща (огледална) повърхност. Обикновено двете страни се обработват еднакво, с изключение на някои последни етапи. Нарязаните пластини са с грапавина до 12 m, като средната аритметична стойност на разликите в грапавината на разстояние 10 mm e 1m. За шлифованите пластини производителят гарантира грапавина 5m и средна аритметична стойност на отклонение 0,8 m.За полираните пластини производителят гарантира обикновено равнинност и гладкост. От полираната страна ръбът е заоблен, а от обратната страна – отвесен. По този начин при първоначалното окисление лесно се определя работната повърхност.

За всички видове пластини производителят предоставя геометричните размери, диаметъра и дебелината, като данните са придружени от гарантирани толеранси. Това се отнася както за кръгли пластини, така и за пластини със специфична форма – правоъгълна, квадратна, елиптична и др. На фиг. 2.7 е показана продукция на един производител на полупроводников материал, в случая силиций, от която се вижда голямото многообразие на форми на пластините. Обикновено точността за диаметъра на пластините достига до ±25m. Точността при определянето на дебелината зависи от успоредността на пластината. Успоредността се определя от разликата между максималната и минималната стойност на дебелината. За тази цел се прави измерване в три точки, които представляват върховете на един мислен равностранен триъгълник и се намират на 3 mm от ръба. Възможно е и измерване на дебелината в пет точки в центъра и в четири точки, разположени във върховете на мислен вписан квадрат на 3 mm от ръба. Във връзка с дебелината е и еластичността на пластината. За нейното измерване пластината се подпира на три места отново на 3 mm от ръба през 120° и се натиска например с маса 8 g.

Характерно за всички параметри е задаването на максимална, минимална и типична стойност. Това дава възможност на конструктора по-добре да използва полупроводниковия материал.

Параметрите на повърхността на пластината са грапавост, механични увреждания на ръба и равнинност. Неразрушаващото измерване на грапавости става по индуктивен път. Регистрират се грапавини до няколко хилядни от m. Обикновено се измерват два взаимноперпендикулярни диаметъра, като се определя максималната стойност и средната аритметична стойност на грапавостта.

Полупроводниковата повърхност трябва да бъде свободна от механични увреждания. Производителят гарантира цялата повърхност на пластината без областта на 0,5 mm от ръба. Наличието на механични дефекти се установява с отразен светлинен лъч.

Равнинността на пластината се определя чрез отчитане на интерференцията, породена от евентуалната вълнообразна повърхност. За целта пластината се прикрепва чрез вакуум към еталонна стъклена повърхност и се ”опипва” със светлинен лъч.

Друга група от параметри е свързана с гарантирането на ориентацията на пластината. При силиций обикновено се осигурява точност до 0,5° за равнините (1 1 1), (1 1 0) и (1 0 0). Освен това за редица конструктивни задачи е необходимо и гарантирането на допълнителни кристалографски посоки. Това става чрез изрязването на ориентиращи ръбове, които служат едновременно и за по-устойчиво транспортиране. Точността им при отрязването е ±2°. Към основните ориентиращи ръбове могат да се прибавят и допълнителни. Разположението е показано на фиг. 2.8. Допълнителните ръбове са винаги с по-малка дължина.

От електрофизичните параметри на пластината производителят гарантира специфичното съпротивление, типа проводимост и времето на живот на неосновните носители. Чрез използване на четирисондовия метод могат да бъдат определени толерансите в специфичното съпротивление. Използват се следните методи:

а) ± Толеранс, %=ρ2−ρ1ρ1⋅100,

където 1   е стойността на специфичното съпротивление в центъра;  р2 – средната аритметична стойност от четири измервания на разстояние половин радиус от центъра през 90°.

б) ± Толеранс, %=ρ3−ρ1ρ1⋅100,

където 3 е средната аритметична стойност, измерена на 3 mm от ръба в четири точки през 90°;1 — стойността в центъра.

При монокристалите, изгеглени по зоновия безтигелен метод, толерансът се определя по формулата

в) ± Толеранс, %=ρmax−ρminρmax+ρmin⋅100,

където рmax и рmin са съответно максималната и минималната стойност от измерените в четири точки стойности по продължение на един диаметър.

Освен изброените по-горе параметри производителите осигуряват допълнително за полирани пластини следната информация:

а) наличие на драскотини – 90% от пластините на една партида   трябва да бъдат без драскотини, за останалите 10% са допустими най-много 3 драскотини на пластина с обща дължина,  непревишаваща  половината от диаметъра;

б) петна или други покрития – гарантира се 100% отсъствие;

в) наличност на ямички от механична и химична обработка – гарантира се също пълно отсъствие. (Само при пластини с диаметър, по-голям от 76,2 mm, се допускат до два броя такива ямички на пластина.);

г) наличие на повърхностни напрежения – гарантира се липса при проявяващо ецване с продължение до 1 минута;

д) закръгляне на ръба – за (1 1 1) се задава от 721 m с максимално проникване към центъра 2 mm;

е) механични увреждания по ръба – гарантират се максимално до два дефекта на разстояние 0,751 mm от ръба;

ж) чистота на повърхността – гарантират се най-много до пет отразяващи при засветяване точки, които не могат да бъдат отстранени чрез обдухване с азот.

От обратната страна производителят гарантира допълнително:

а)   следи от рязане — липса на следи в 90% от пластините;

б) за чистота — повърхност, свободна от механични примеси.

Производителят е длъжен да гарантира и плътността на дислокациите в материала. Съвременната полупроводникова техника позволява изтеглянето на монокристали от силиций, напълно свободни от дислокации. Най-перспективен в това отношение е безтигелният метод. Той се основава на възможността чрез целенасочено изтъняване на кристала да се намалят абсолютният брой на дислокациите и температурният градиент в радиална посока, последвано от рязко изменение на скоростта на изтегляне и ново рязко изтъняване на кристала. Дислокациите се изтеглят към периферията на монокристала и се избягва възможността за тяхното взаимно влияние. При достигане на диаметър на монокристала 3 mm дислокации не се наблюдават, не се образуват и нови, което е характерно за монокристали с малък диаметър.При следващото увеличаване на диаметъра до желаната стойност дислокации не се получават, ако чрез подходяща апаратура и условия на изтегляне новосъздадените напрежения се запазят по-малки от определена стойност. Физичният смисъл на това явление е, че образуването на нова дислокация в свободен от дислокации кристал изисква по-голяма енаргия, отколкото умножението на дислокации. Ето защо “по-лесно” е да се изтеглят идеални монокристали, отколкото да се поставя за цел получаване на монокристали с плътност на дислокациите 5.102 cm-2. Възможно е достигането на диаметър от 75 mm за монокристали, свободни от дислокации.

За редица стандартни технологии е необходимо да се отчита получаването на висока променлива плътност на дислокациите в резултат на редуващите се високотемпературни процеси.

Най-простият метод за откриване на дефекти е химичната обработка на изследваната повърхност с течни или газообразни агенти (фиг. 2.9). Този метод е съпроводен обаче с разрушаващо действие, тъй като проявяването на дефектите става чрез разтваряне на материала. Поради анизотропното действие на разтворителите и изменената скорост на ецване на местата на дефектите се получават характерни геометрични форми (фиг. 2.10 и 2.11). Например при изследване на равнината (111) ограничаващи са равнините

_      _             _

(111), (111) и (111). Процесът може да бъде управляван чрез изменение на продължителността на обработката, от която зависят големината и дълбочината на ямичките. Различават се два вида ямички – триъгълна пирамида с връх, насочен навътре в пластината, и пресечена пирамида, която се получава при проявяване на плитки дислокации и при продължително ецване расте само странично. На фиг. 2.12 е показана повърхността на пластина, обработена със специални разтворители. Спираловидните линии показват резки промени в концентрацията, дължащи се на колебаеща се скорост при изтегляне на кристала. По подобен начин се колебае и концентрацията на електрически неактивните примеси кислород и въглерод.

Между методите за неразрушаващ контрол най-широко приложение имат рентгеновата топография, двойнокристалната рефлексионна топография и инфрачервената фотография [141146].

На фиг. 2.13 е показан принципът на рентгеновата топография. Монтираната зад кристала 1, диафрагма 2 пропуска само дифракционния лъч, който се регистрира върху фотоплака 3. Той носи информация за динамично и кинематично отразяващите области от кристала, които от своя страна са функция на механичните напрежения. Поради различната отразяваща способност на двата вида области върху фотоплаката се регистрират напрежителните полета около дислокациите, които са типични кинематични области и осигуряват добър контраст на картината На фиг. 2.14 са показани изображения на пластини, снети по този    метод , върху които дислокациите се наблюдават добре, като черни линии.

При двойнокристалната  рефлексионна топография се използва принципната схема от фиг. 2.15. Насоченият сноп лъчи пада на ивици върху пригоден кристал 2 по възможност с малко дефекти. Излъчването се оразмерява така, че условието за отражение да се изпълнява за определена линия на рентгеновия спектър. По този начин се получава широк  монохроматичен сноп за изследване  на изпитвания   кристал   3.  Ако   последният  се върти, получава се характерната крива на зависимостта  на интензитета  на отражението  I от ъгъла на отражение  (фиг. 2.16), която има стръмен фронт към по-малките ъгли. За да може да се използва пълната чувствителност на метода, преди фотоснимката кристалът се завърта, така че ъгълът да се намалява.докато интензитетът стане равен на половината от максималната си стойност, определена от ъгъла 0. По този начин работната точка се премества към стръмния фронт на кривата на отражението. Тогава и най-малките локални отклонения от идеалната решетъчна структура предизвикват силно изменение на интензитета на отражение на изследвания участък и с това дават съответен контраст върху фотографската плака 4. При оптимално настройване могат да бъдат регистрирани колебания на решетъчната константа до    а/а=10-7.Колебания от този порядък се предизвикват например от периодично изменяща се концентрация на примесни атоми в силиция (фиг. 2.17).

За редица случаи са развити специални рентгенотопографски методи. Създаден е метод за получаване на рентгенотопографски стереоснимки, с които може да бъде анализиран пространственият ход на дефекти в решетката дори в условията на високотемпературни процеси.

Инфрачервената фотография представлява друг прост и бързо информиращ метод за оценка на двустранно полирани монокристални пластини. Той дава възможност за бърз преглед на дефекти като дислокации и замърсявания.За получаване на изображение се използва линейно поляризирана инфрачервена светлина, тъй като полупроводниците, като силиций и галиев арсенид, не пропускат видимата светлина. При преминаване на линейно поляризирана светлина през област с дефекти става промяна в поляризацията.

Показаната на фиг. 2.18 апаратура се състои от източник на светлина 8 и 7, микроскоп 4, който изобразява увеличено изследвания участък от кристала, анализатор 3, който абсорбира според посоката на поляризацията част от преминалата светлина, инфрачервен преобразувател на изображението 2 и монитор 1. С 5 и 6 са означени светлинните лъчи. Апаратурата се настройва така, че линейно поляризараната светлина да бъде абсорбирана. В този случай само дислокациите и другите дефекти, водещи до промяна в поляризацията, могат да се наблюдават като светли ивици  и точки. Разделителната способност на метода е до няколко микрометра и зависи от интензитета на източника и качеството на монитора (фиг. 2.19).