ГЛАВА 4

ДИЕЛЕКТРИЧНИ ПОКРИТИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

4.1 Предназначение на диелектричните покрития

При производството на полупроводникови прибори широко приложение намират различни диелектрични покрития. Според предназначението си те са:

а) стабилизиращи и пасивиращи слоеве, които повишават качеството и гарантират функцията на полупроводниковия прибор;

б) слоеве, които служат като защитна маска за провеждане на селективна дифузия и които след изпълнение на това си предназначение могат да служат и за пасивиране (тази област на приложение е типична за планарна технология);

в) изолиращи слоеве между отделните компоненти на една интегрална схема;

г) слоеве, които участват активно в действието на полупроводниковия прибор като диелектрик в MOS кондензатора или чрез обмяна на токоносители както при полевите транзистори с двоен диелектрик.

Принципът на планарната технология се състои в употребата на защитни слоеве по време на технологичните операции, което позволява провеждането примерно на селективна дифузия и по този начин получаването на области, характеризиращи се с локални нехомогенности по тип проводимост и концентрация в полупроводника.

Да се намери универсално покритие, което удовлетворява всички изисквания в съвременната полупроводникова техника е трудно. На практика по време на технологичния процес се сменят различни защитни покрития, използват се многослойни структури, в които съвкупността от свойствата на защитното многослойно покритие се определя от индивидуалните качествени параметри на отделните слоеве. Извършват се структурни промени в защитните слоеве чрез въвеждане на различни примесни елементи, а също и чрез термична обработка.

В резултат на използването на диелектричните покрития на повърхността на полупроводниковия прибор се явява допълнителна фазова граница, която представлява в най общия случай област, нехомогенна по отношение на проводимост и рекомбинация, като параметрите й рязко се различават от тези на обемния материал. Под фазовата граница обикновено се образува обеднена или обогатена област, в резултат на което спектърът на повърхностните нива в забранената зона на повърхността е рязко променен по отношение на този в обемния материал. В резултат силно се влияят параметрите на полупроводниковия прибор, като влиянието е най-силно върху обратните характеристики, шумовите характеристики и др. Причините за тези явления са няколко: на първо място, разликата в отделителната работа между полупроводника и изолатора, която в състояние на термодинамично равновесие предизвиква обменни заряди, и на второ място, прекъсването на периодичното изграждане на кристалната решетка на полупроводника или по-точно нейната деформация близо до фазовата граница, което води до създаване на допълнителни разрешени нива в забранената зона [190, 191]. В зависимост от положението на нивото на Ферми в нивата, свързани с фазовата граница, се получава определено количество заряд. На фиг. 4.1 а е показана зонна диаграма на системата силиций – силициев двуокис. Поради изключителното си приложение в планарната технология тази система е най-добре изследвана [186, 187, 188].

Поради по-малката отделителна работа в силициевия двуокис в сравнение със силиция фазовата граница силиций – силициев двуокис се характеризира с положителен товар в силициевия двуокис, чиято стойност е в границите 1,6 (10-8 – 10-7)As/cm2. Зоната с обемен заряд в силиция се характеризира с отрицателен заряд, който за N-силиций води до обогатяване N+, а за P-силиций – до обедняване, евентуално инверсия и създаване на инверсен канал под фазовата граница. Най-важният статичен параметър на тази система е изкривяването на дъната на зоните. Заедно със заряда в изолатора важни параметри са и разпределението на повърхностните състояния по отношение на енергията в забранената зона, техният характер, както и ефективното им сечение на захващане.

4.2. Методи за получаване на тънки диелектрични покрития и механизъм на процесите

Съществуват различни методи за получаване на тънки диелектрични покрития. Те могат да се разделят на следните групи:

а) термични методи, свързани с окисление на полупроводниковия материал при висока температура;

б) вакуумни методи, при които са възможни следните две модификации: изпаряване във вакуум и катодно разпрашване;

в) химични методи, при които също се различават два варианта: единият е свързан с химична реакция в резултат на което на повърхността на полупроводника се отлага диелектричното покритие, наречен още метод на химичния транспорт, а вторият метод е т. нар. пиролиза.

Тези групи методи са най-добре изучени за силициев двуокис, който е в основата на планарната технология и който намира широко приложение и при някои други полупроводници, като галиев арсенид и германий. Други диелектрични покрития като например силициев нитрид, алуминиев окис, окиси на някои редки метали, алуминиев нитрид, борен нитрид и т. н. също  се отлагат по някои от тези методи. Тук е разгледан механизмът на процесите при отделните методи за  силициев двуокис, тъй като е най-пълно изследван. Другите диелектрични покрития все още имат повторяеми резултати само за определен метод на получаване [22, 195 – 205].

4.2.1. Термично окисляване на силиций [19, 22]

Преди да се премине към разглеждане на процеса на получаване на диелектрични покрития чрез термично окисляване, необходимо е да се проучат условията които гарантират високо качество и възпроизводимост на резултатите. Многобройните експерименти показват, че почистването на повърхността преди окисляване и поддържането на необходимата чистота в продължение на самия процес са необходимите условия за получаване на пасивиращи слоеве с високо възпроизводими свойства. Реалните силициеви повърхности след ецване се характеризират с различна степен на нестабилност, породена от особеността на микроструктурата и параметрите на химичната обработка. Освен това въздействието на околната среда води до изменение на свойствата на тези повърхности, а оттам и до неповторяеми резултати при окислението. При химична обработка, предшестваща окислението, е необходимо да се получат следните резултати: да се отстранят повърхностните дефекти и увреждания, да се отстрани остатъкът от органични съединения, които са слабо свързани с повърхността, да се отстранят химично свързаните с повърхността вещества, т. е. да се извърши десорбция на хемиадсорбираните вещества. Последното условие е да се отстранят всички метални примеси и особено всякакви алкални атоми. Високи изисквания се предявяват и към химично чистата вода, към флуидите, които се употребяват, към органичните разтворители и към чистотата на апаратурата, използвана при окислението.

Известно е, че на повърхността на силиция съществува тънък слой окис, образуван по време на предварителната химична обработка и на престоя на пластината при стайна температура. На фиг. 4.1 б е показана повърхността на силициева пластина, покрита с някакво начално диелектрично покритие с дебелина x0. С C*, C0 и Ci са отбелязани концентрациите на окислителя на различни места в модела. Експериментите позволяват да се предположи, че окислението се извършва на фазовата граница окис – силиций. Растежът на диелектричното покритие се свежда към следните основни процеси: адсорбция на молекули на окислителя на повърхността на SiO2, преминаване на атоми на окислителя през диелектричното покритие чрез дифузия, реакция на окислителя с полупроводника на разделителната повърхност Si/SiO2, при което нараства нов слой от SiO2. За да може количествено да се изясни кинетиката на процеса, целесъобразно е да се въведе понятието поток на окислителя. Поток окислител означава количеството молекули окислител, които пресичат единица повърхност за единица време. Нека равновесната концентрация на кислорода в повърхностния слой над полупроводниковата пластина да бъде C*, на повърхността на пластинката, т. е. на повърхността, разделяща диелектричното покритие от газовата среда – C0, а на границата силиций – силициев двуокис – Ci. Тогава потокът окислител към повърхността в равновесно състояние се описва по следния начин:

(4.1)			F1=hг(C*-C0),

където hг е коефициент на пропорционалност.

По принцип се счита, че равновесната концентрация е свързана с парциалното налягане на газа чрез следното съотношение:

(4.2)			C*=K02P02.

Това условие се изпълнява само при отсъствие на различни процеси на дисоциация и асоциация на окислителя върху повърхността на пластината. Във вътрешността на диелектричното покритие окислителя дифундира към границата силиций – силициев двуокис и неговият поток F2 ще бъде пропорционален на разликата на концентрациите

(4.3)			F2=DефC0−Cix0.

В този израз Dеф е коефициентът на дифузия, като се има предвид че е отчетено и влиянието на обемния заряд, намиращ се в изолатора. На границата силиций – силициев двуокис потокът от окислител ще встъпва в реакция със силиция и потокът F3 през тази гранична повърхност ще бъде пропорционален на концентрацията на окислителя на това място. Коефициентът на пропорционалност Кп е скоростта на повърхностната реакция F3=КпCi. Ако се приеме, че в равновесно състояние всички потоци са равни, след решаване на уравненията по отношение на CiC и C0C получаваме

(4.4)			F1= F2= F3

|hГ(C−C0)=DефC0−Cix0;|KиCi=DефC0−Cix0;

C0Ci=1+Kпx0Dеф1+КпhГ+Kпx0Dеф⋅

Разглежда се случаят, характеризиращ се с малък коефициент на дифузия по отношение на скоростта на реакцията на силициевата повърхност. Това означава Dеф<<Кп. Това условие отразява механизъм, който се определя от дифузията. От стойностите за Ci и C* се получава следният израз за потока окислител:

(за DефКпx0  0, Ci  0 и C0=C*);

(4.5)			F3=KпCi=KпC1+КпhГ+Кпx0Dеф⋅

Ако предположим, че за образуването на единица обем от диелектричното покритие е необходимо изразходването на N кислородни атома или по-общо казано, N частици окислител, скоростта на израстване на слоя ще се изрази с

F3=ddt(N.x)=Ndxdt;

(4.6)

и KпC1+KпhГ+Кпx0Dеф=Ndxdt⋅

За получаване на началните условия в общ вид се отчита, че пълната дебелина на диелектричното покритие се състои от две части – начален слой с дебелина x0, разположен на полупроводниковата повърхност преди започване на окислението, и допълнителен слой x, получен по време на окислението. Тогава началното условие ще бъде x-x0=0 при t=0. Такова разделяне на окисния слой, от една страна позволява да се изучи механизмът на многократното окисление и от друга страна, отчита влиянието на полето и обемния заряд в процеса на термичното окисление на първичния слой силициев двуокис. Да въведем следните означения:

A=2Dеф1Кп+1hГ;

(4.7)

B=2DефCN⋅

Ако заместим тези означения в уравнението, за скоростта на процеса ще се получи следният израз:

(4.8)			dxdt=BA+2h0⋅

Интегрирането на това уравнение в границите от x до x0 води до

(4.9)			x2+Ax=Bt+x02+Ax0.

Преобразуваме това уравнение до

(4.10)		x2+Ax=B(t+).

В този израз =(x02+Ax0)B

е изместването по отношение на времето, съответстващо на началната дебелина на окиса. Като решим квадратното уравнение, получаваме

(4.11)		xA2=1+t+τA24B12−1.

От този израз дебелината на окиса може да се определи като функция от времето. Такава параболична зависимост на дебелината на окисното покритие от времето е доказана в някои случаи на практиката. Да разгледаме два гранични случая. За продължително време на процеса, т. е. при t>>A2/4B и t>>, следва:

2xA≈4BtA212;

(4.12)

x2=Bt.

В другия граничен случай при относително кратко време на процеса

(4.13)			2xA≈124B(t+τA

или			x=BA(t+τ).

Коефициентът

(4.14)			BA=КпhГКп+hГ⋅CN

се нарича линейна константа на скоростта. На фиг. 4.2 е показана общата зависимост на скоростта на окисление от времето в двата гранични случая. Диаграмата позволява да се обобщят резултатите и да се направи изводът, че за по-голяма част параболичното приближение дава добри резултати. Разликата, която се получава между изчислените и експерименталните стойности, е в областта на малките времена и зависи от началната дебелина x0. За всеки един от тези случаи може да се определи допълнително зависимостта на скоростта на окисление от фактори, като напр. електрическо поле, ориентация на полупроводниковия материал, концентрация на примесите и т. н.

4.2.2. Видове термично окисление

Разгледаният в 4.2.1 механизъм е присъщ на всички разновидности на термичното окисление. Разбира се, при всеки конкретен случай е в сила едно или друго гранично условие, което съгласно показаната количествена зависимост за скоростта на окисление от времето има решаващо влияние върху дебелината на полученото покритие. От различните видове термично окисление в практиката с най-широко приложение са: окисление във водни пари, окисление в сух кислород и окисление във влажен кислород. От уравн. (4.12) и (4.13) следва, че можем да разграничим следните два случая:

dxdt=f(B) 	и	dxdt=fBA.

Да изследваме зависимостта на A и B от параметрите на режима. На първо място трябва да се дефинира зависимостта им от парциалното налягане на газовете, което е технологичен параметър и може да се управлява чрез изменения на магистралната система за газове. Окислението протича задължително при свръхналягане на кислорода 0,1 – 0,3 atm, за да се запълни цялата тръба с O2 и да се избегне обратно засмукване на въздух в тръбата. Щом коефициентът B е пропорционален на парциалното налягане, а оттам съответно и на повърхностната концентрация на окислителя, това означава липса на дисоциация и дифузия на кислородни атоми през диелектричното покритие. B е пропорционален на парциалното налягане, а оттам съответно на повърхностната концентрация на окислителя, това означава липса на дисоциация и дифузия на кислородни атоми през диелектричното покритие. B е функция на температурата, което следва от зависимостта на дифузионния коефициент от температурата. На фиг. 4.4 е показана експериментална зависимост за различни случаи на окисление на константата B от температурата. От наклона на характеристиките може да бъде определена енергията на активация – за O2 1,24 eV, за H2O 0,71 eV. Тези стойности показват, че определящи действието са коефициентите на дифузия на окислителите, защото тяхната енергия на активация е приблизително същата. От A и B може да бъде определена концентрацията C* - 5.1016 cm3  за случая на кислород и 3.1019 cm3 за водни пари. Тези стойности са близки към граничната разтворимост на съответните окислители в аморфния силициев двуокис.

Във втория случай трябва да бъде изследвано съотношението BA. То се определя от по-малката стойност между константите Кп и hг. От показаните на фиг. 4.3 зависимости на коефициента B/A от температурата се вижда, че енергията на активация е еднаква за кислорода и за водните пари и е приблизително равна на 2 eV. Това показва, че основният механизъм, по-точно определящата съставка на механизма, е дисоциацията на силициевите атоми на повърхността на полупроводника, т. е. че Кп е много по-малко от hг. Следователно определяща е реакцията на повърхността на полупроводника. Потвърждение за това е скоростта на окисление, която при най-плътната равнина <1 1 1> е най-ниска. Редица обяснения за създаване на началния участък се предлага отчитането на дисоциацията на молекулата на кислорода на кислороден йон и положително заредена дупка, при което коефициентът на дифузия и за двете частици е доста голям. При дифузията им към границата окис – полупроводник възниква поле, което ускорява кислородните йони. Доказано е, че такова ускорение може да действа ефективно само ако дебелината на покритието не превишава 20 nm. Когато окислението става във водни пари, теорията показва, че началният участък е само няколко ангстрьома. Такова обяснение води до добро съвпадение на експерименталните данни с изчислената скорост на окислението.

Действително термично окисление се провежда не само в чист кислород или в чисти водни пари, а до голяма степен в смес от кислород и водни пари. Това се отнася особено за случая на окисление във влажен кислород. Количествените разглеждания за този случай се отклоняват от направените досега изчисления.

4.2.2.1. Окисление на силиций във водни пари

Източник на парите е вода с високо специфично съпротивление, която се нагрява до температура, достатъчна за създаване на водни пари. Температурата на водата видимо не оказва някакво въздействие върху процеса на окисление при условие, че е достатъчно висока, за да поддържа парциално налягане на парите около 9,8.104  Pa (1). Такова окисление се нарича окисление в отворена тръба. Температурата на водата е около 100 – 105 0C. От експериментално снетите зависимости на скоростта на нарастване на покритието може да бъде изчислена енергията на активация в този случай на окисление

(4.15)			x2=7,26t exp−ΔEkT,

където x се изразява в m, t – в min, E=0,8 eV.

Тази зависимост за скоростта на нарастване на окисното покритие е валидна с голяма точност за температури, по-високи от 11000C, и време, по-дълго от 5 min (фиг. 4.5). При по-ниски температури скоростта е по-малка и дебелината на израстващото покритие по-дълго време е сравнима с широчината на областта от обемен заряд, определена от движението на йонизирания окислител. Това е влиянието на полето, което не е отчетено в механизма описан с уравн. (4.11) и (4.13).

Друг фактор, който влияе силно на скоростта на окислителната реакция на фазовата граница и на коефициента на дифузия на окислителя през създаденото покритие, е специфичното съпротивление на полупроводника. Материал с висока концентрация на фосфор се окислява при температура до 1100 0C по-бързо, отколкото този с по-ниска концентрация. Растящият слой окис “изтласква” фосфора, така че концентрацията му в него е много малка. При бора е валидно обратното – растящият окис включва в своята структура голямо количество бор, което води до повишаване на коефициента на дифузия на окисляващите вещества. Поради това полупроводникът с голяма концентрация на бор се окислява по-бързо, както във високотемпературната област, където е валиден параболичен закон, така и в ниско температурната област. Някои автори се опитват да улеснят обяснението на преразпределението на примесите в Si и SiO2 чрез въвеждане на понятието коефициент на сегрегация Kp, като Kp=Cпр−SiO2Cпр−Si, където с Cпр е отбелязана съответната концентрация.

4.2.2.2. Окисление в сух и влажен кислород

Основната разлика между окислението във водни пари и окислението в сух кислород се свежда до това, че във втория случай окислителят дифундира през слоя във вид на кислородни йони. В този случай скоростта на израстване може да бъде ускорена или забавена с помощта на електрическо поле, както е показано на фиг. 4.6. Израстването се описва от уравн. (4.11). То е валидно за целия температурен обхват и за концентрации на примесите 1020 cm-3. При окислението със сух кислород се забелязва голяма стойност на енергията на активация (фиг.4.7), която е свързана с механизма на самия процес. При сухото окисление е характерна силната зависимост на дебелината на покритието от концентрацията на примеса.

(4.16)			(x,m)2=21,2(t, min) exp −1,33eVkT.

Апаратурата за окисление във влажен кислород представлява система, в която сухият кислород преминава през водна баня и постъпва в пещта за окисление. Тъй като окислението във водни пари става много по-бързо, от колкото в сух кислород, съдържанието на водни пари в потока – носител е най-важният фактор, влияещ върху скоростта на окисление при зададено време на процеса и температурата. Основната разлика между сухото окисление се състои в това, че скоростта на окисление може да се изменя в зависимост от съдържанието на водните пари. На фиг. 4.8 е показана зависимостта на дебелината на покритието от времето за различни случаи на окисление (от сухо окисление до окисление във водни пари) с различен газ – носител. Във всички случаи енергията на активацията на този вид окисление е в границите, определени от стойностите на граничните случаи – сух кислород и водни пари.

В повече от случаите се прилага двуетапно или триетапно окисление. Първоначалното окисление се извършва в атмосфера на сух кислород, после – във водни пари и накрая отново в сух кислород. Основната идея е че окислението във водни пари става по-бързо и в резултат целият процес е по-икономичен при запазване на добрите параметри, които окислението в сух кислород осигурява. Окислението във водни пари води непременно до наличие на хидроксилни групи в изграденото диелектрично покритие, което се отразява на параметрите му. Бавното нарастване на окиса в атмосфера на сух кислород позволява на легиращите примеси от подложката да се включат в него, особено при ниска температура на окисление. Същото се отнася и за замърсяванията, които се включват както от подложката, така и от окислителния реагент кислород – водни пари. Ето защо някои междинни окисления, следващи дифузионни процеси, се предпочита бързо окисление в началото на процеса (влажен O2, H2O – пари) и след това сух кислород за уплътняване на силициевия двуокис и отстраняване на OH – групи от него.

При правилно окисляване на фазовата граница силиций – силициев двуокис се получава малка плътност на повърхностните заряди (по-малко от 2.1011 cm-2), малката скорост на повърхностната рекомбинация и висока диелектрична якост (повече от 6.106 V/cm). В същото време термично израсналите диелектрични покрития притежават и много недостатъци и не винаги удовлетворяват технологията. Пасивирането с помощта на такова диелектрично покритие не винаги осигурява постоянство на повърхностния потенциал на полупроводника поради недостатъчната стабилност на покритието в електрическо поле, особено при повишена температура.

Добри резултати за термично получен SiO2 са постигнати при осигуряване на хлорни атоми в него. Като най-добър източник за тях се използва хлороводородът, но някои производители употребяват трихлоретилен. Практиката показва, че използването на HCl подобрява всички параметри на покритието:

а. Присъствието на алкални атоми се намалява, ако през нагорещената тръба се пропуска предварително смес от HCl:O2 или ако се прибавят 2% HCl към O2 по време на окислението. Хлорните атоми намаляват миграцията на зарядите в окиса. Тяхната концентрация се увеличава с увеличаване на температурата, времето и количеството HCl. Оптималната технологична концентрация е (6  9).1020 атоми Cl/cm3,  която се постига с 6% HCl:O2 за 20 min при 11500C.

б. Прибавянето на HCl подобрява и пробивните характеристики. Влияние оказва и водородът.

в.   Дори малки количества HCl (до 0,3%) съществено променят плътността на повърхностните състояния и осигуряват намаления с един порядък.

г.      Използването на HCl води до съществено елиминиране на влиянието на високо температурния процес върху времето на живот, като  расте с концентрацията на HCl за температури (от 1000 – 1150)0C, свързано с генериране на атомите на тежките метали.

4.2.3 Анодно окисление на полупроводников материал

Методът на анодно окисление включва две модификации – окисление на повърхността на силиция в течен електролит и окисление в газова плазма. Тези процеси се наричат съответно електролитна анодизация и газова анодизация [203, 204, 205]. Под  електролитна дисоциация се разбира обработка на повърхността на силиция при стайна температура в течен електролит. При стайна температура повърхността на силиция е покрита с тънък слой диелектрично покритие с дебелина около 3 nm (някои автори сочат и по-голяма дебелина – до 20 nm), което разделя веществата, които участват в реакцията. Ето защо израстването на диелектричното покритие по нататък е възможно само в резултат на дифузията и миграцията на йони през диелектричното покритие. Скоростта на нарастване на окисното покритие за случая на силициев двуокис, който не се разтваря в електролита, зависи от стойността на електростатичния потенциал в окиса, който стимулира миграцията на йони. Някои автори показват, че подвижният компонент в разглежданата реакция са йоните на силиция. Поради това процесът на израстване може да бъде описан в първо приближение като пренос на йоните на силиция през границата окис – силиций към границата окис – електролит, където протича реакцията. Допустимата дебелина на окисното покритие се определя от напрежението на пробив и от физико – химичните му свойства.

Въпреки че фазовата граница в системата влияе на кинетиката на израстването, управляващи са токът през системата и параметрите, от които той зависи. Регулирането на големината на общия поток в системата може да се осъществява по няколко начина:

а) токът може да бъде постоянен;

б) токът може да бъде осигуряван при постоянно напрежение;

в) токът може да бъде осигуряван чрез комбинация на двата   варианта.

Да разгледаме окислението при условията на постоянен ток. За поддържане на постоянния йонен ток през окиса е необходимо с увеличаване на диелектричното покритие да се осигурява по-високо напрежение. Ето защо анодизацията при постоянен ток може да се характеризира като скорост на увеличаване на пада на напрежение в окиса. Ако се приеме, че електрическото поле в окиса не зависи от времето и разстоянието, може да се използва следното уравнение:

(4.17)			dVdt=Edxdt=JEMzFρ,

където x е дебелината на покритието; t – времето; J – плътността на тока; F -  коефициент на Фарадей 9,65.104 к/мол; z – коефициент на пропорционалност, необходим за формиране на един грам – молокис;  - плътност на разтвора; М – грам – молокис на покритието.

От това уравнение следва, че скоростта на израстване е пропорционална на тока, т. е. колкото по-голяма е плътността на тока, толкова по-бързо ще се повишава напрежението и по-бързо ще расте дебелината на окиса. Анодното окисление при постоянен ток продължава докато се достигне определена дебелина на покритието, след което при по-нататъшно увеличаване на напрежението настъпва пробив в диелектричното покритие. Технологичната практика показва, че най-важните показатели са точността с която се постигат параметрите на покритието и възпроизводимостта на резултата. При това от особено голямо значение са типът електролит и процентът вода в него. За да може полученото покритие да удовлетворява изискванията, предявени към него по отношение на плътност, специфично съпротивление, диелектрична якост, коефициент на пречупване и т. н., необходимо е да се подбират разтвори с определени съотношения. В табл. 4.1 са описани някои разтвори.

При газовата анодизация принципите са същите с тази разлика, че се използват газове вместо електролити. Този метод е перспективен при отлагането на дебели покрития, но кинетиката на процеса не е изследвана. Кислородната плазма, възбудена от поле с висока честота, е източник на отрицателно заредени кислородни йони. С помощта на анодното окисление се получават слоеве от силициев двуокис, които удовлетворяват изискванията на пасивиращия слой, но се характеризират с голяма плътност на повърхностните състояния.

4.2.4 Химично отлагане на диелектрични покрития

Химичното отлагане на диелектрични покрития може да става по два метода – чрез пиролитично отлагане и чрез химичен пренос. Пиролитично отлагане е за сметка на термичното разлагане на различни силициеви съединения. Този метод се използва за отлагане на силициев двуокис и силициев нитрид. Основното съединение, което се използва, е алкоксиланът при температури около 7000C. В процеса на разлагане на алкоксилана се отделя силициев двуокис, силициев окис, въглерод и някои органични радикали в газообразна форма. Източник на кислород в тази реакция е самата органична молекула. Ето защо съединенията, молекулите на които съдържат по-малко от три атома кислород, встъпват много трудно в тази реакция. Най-перспективни са съединенията като тетраоксисилана. Пиролитичното отлагане се извършва по няколко метода [200, 201, 202]. При първия парите на алкоксилана се увличат от газ – носител и постъпват в кварцовата система.

## Таблица 4.1

| Състав на електролита |  |  | Максимално напрежение, V | Плътност на тока, mA/cm2 | Полезен ток, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разтворител | разтворено съединение | концентрация на разтвора |  |  |  |
| HNO3 | - | концентриран | 200 | 4 | - |
| H3PO4 | - | концентриран | 200 | 4 | - |
| H-метилаце-тамид | KNO3 | 0,04 | 560 | 512 | 0,8 |
| Етиленгликол | KNO3 | 0,04 | - | 125 | 23 |
| Тетрахидро-фурфуролов спирт | NaNO2 | 2 | 500 | 3 | 1 |
|  | HNO3 | 10 | 250 | 5 | - |
|  | H4P2O7 | 15 | 280 | 35 | 4 |
|  | NH4NO3 | 0,04 | 600 | 6 | 1 |
|  | NaOH | 0,04 | 250 | 5 | - |

Термичното разлагане се осъществява върху повърхността на силиций. Във втория случай температурата на пластинката е много по-ниска от тази, необходима за да се осигури термичното разлагане, поради което то се извършва в самия поток – носител, а до подложката се доставят продуктите на разлагането. При първия метод определяща е преди всичко температурата на подложката. Диелектрични покрития, които са отложени при температура под 8000C, имат органични включвания, които се отстраняват с помощта на термообработка. При температура над 8000C се отлагат покрития без такива включвания.

Друг пример на пиролитичната реакция е окислението на силана в кислород.

(4.18)			SiH4(г)+2O2←→SiO2(тв)+2H2O.

Силанът и кислородът в поток от инертен газ – носител се подават в кварцовата система, в която са разположени нагретите силициеви пластинки. Реакцията става в непосредствена близост до повърхността на подложката. При използването на такъв процес не се образуват сложни органични производни и температурата, осигуряваща провеждането на тази реакция, остава по-ниска. Диелектрични покрития с високи качества се получават при температури от 300 0C.

Пиролизата на алкоксилана може да бъде ускорена с помощта на висококачествен газов разряд (например аргонов разряд). В този случай температурата, необходима за провеждане на пиролизата, се получава за сметка на самата плазма. Важно предимство на този метод е възможността да се комбинира с термично отлагане на силициев двуокис.

Химичният пренос се осъществява например по химичната реакция:

(4.19)			SiO2(тв)+4HF(г) ←→SiF4(г)+2H2O.

При наличие на температурен градиент обратимата реакция може да послужи за пренос на твърдия силициев двуокис от една част на закритата система в друга. Такава система може да бъде кварцова тръба. Ако температурата при силициевите пластинки е около 400 – 6000C, а при източника – 100 – 300 0C, става пренос на силициев двуокис към повърхността на силиция. Скоростта е значителна – от 0,10,6 m/h. Методът на химичния пренос позволява да се формират слоеве от диелектрично покритие с голяма чистота или с необходимото съдържание на различни примеси.

Химичното отлагане се използва с голям успех за получаване на слоеве силициев нитрид. При това се използват леснолетливи съединения на силиций, като SiH4, SiCl4, азот и амоняк. Реакциите, които протичат, могат да бъдат описани по следния начин:

  - SiCl4+8NH3Si(NH2)4+4NHCl;

  - Si(NH2)4Si(NH)2+2NH3;

  - 3Si(NH)2Si3N4+2NH3

За преноса на силициевия четирихлорид до мястото на реакцията се използва обикновено водород. Покритията от силициев нитрид се отлагат при температура 100012000C, разходът на амоняк е примерно 616 l/min, а разходът на силициев четирихлорид е 3.10-4 mol/min. скоростта на отлагане не зависи от температурата в посочения температурен обхват. Отлагането на силициев нитрид от силан и амоняк е по-перспективен метод. Реакцията протича в атмосфера на излишен водород, който позволява да се предотврати разлагането на силана. температурата на подложката е в температурен обхват 750110 0C, а съставът на реакционната смес в съотношение силан:водород:амоняк е 1:20:40.  На фиг. 4.9 е показана скоростта на отлагане на силициев нитрид S, nm/min в зависимост от температурата на реакцията и потока на амоняка: А – 20 l/min, B – 40 l/min. Скоростта на отлагане нараства линейно с увеличаване на концентрацията на силана (изменение на потока силан от 0,55 ml/min съответства на изменение на скоростта на отлагане от 550 nm/min).

Съществуват и други методи за отлагане на покрития от силициев нитрид, които се отличават с по-ниска температура на провеждане. Най-широко приложение е намерил методът при който химичната реакция е между сила и хидразин. Тъй като последният се разлага при по-ниска температура в сравнение с амоняка, отлагането на силициевия нитрид става при технологично по-изгодни температури.

4.2.5 Вакуумни методи за отлагане на диелектрични покрития

В полупроводниковата технология се използват с голям успех различни вакуумни методи за отлагане на диелектрични покрития. Основното им предимство е ниската температура на отлагане и сравнително добрите параметри. Тъй като механизмът и кинетиката на този процес са свързани с вакуумните процеси, те са разгледани в глава 6.

4.3. Параметри на диелектричните покрития

Общите изисквания по отношение на заложените в технологичните схеми покрития са висока химична и физична стабилност и добри изолационни параметри. При това особено значение има фактът, че както обемните така и повърхностните свойства на покритието са в “конфликт” с параметрите на полупроводника. Например мигрирането на зарядите на повърхността на силициевия двуокис в резултат на потенциалните съотношения, създадени от работния режим на изградения под него полупроводников прибор, е честа причина за промяна и “пълзене” на свойствата на самия прибор. Във връзка с непрекъснато нарастващите изисквания към качеството и надеждността през последните години се правят многобройни опити да се намерят подходящи изолационни слоеве. Основната цел е да се разкрият възможности за създаване на диелектрични покрития с гарантирани параметри независимо от толерансите на технологичните операции.

Един от най-важните параметри на диелектричното покритие е неговата структура. С помощта на електронна дифракция е констатиран аморфен до дребнокристален строеж на слоевете от SiO2, получени по термичен начин чрез пиролиза или изпарение във вакуум. Съгласно съвременните схващания кварцовите покрития, както и самото кварцово стъкло, имат структура, изградена на базата на тетраедри, във върховете на които се намират кислородните атоми, а в центъра – силициевите (фиг. 4.10). Тетраедрите се допират със своите върхове, а не с ръбовете или страните, като по този начин образуват кръгове и вериги, характерни за кварца. Решетката на стъклото може да има значителен размер, включително до образуване на кристални структури с размери 110 nm. Разстоянието между два атома силиций в решетката на силициевия двуокис е 0,3 nm, размерът на връзката силиций – кислород е 0,162 nm, на връзката кислород – кислород, която е фактически ръб на тетраедъра – 0,265 nm. Всеки атом на кислорода е свързан с два атома на силиция. Ъгълът на връзката силиций – кислород е 143170. Тъй като структурата на покритието представлява решетка, макар и не добре построена, употребяват се понятия като ваканция, междувъзлови атоми и т. н. [206, 207, 208, 209].

Всеки атом кислород, който е съединен с два атома на силиция, се нарича мостов. Ако една от връзките със силиция липсва, атомът се нарича немостов. Атомите на силиция, свързани с четири атома кислород, не могат да се разместват по решетката. Кислородният атом, свързан с два или един атом силиций може да се движи, да преминава междувъзлията, да дифундира по решетката. Ако в междувъзлието е преминал мостов или немостов атом образува се кислородна ваканция. Когато в решетката са вградени примесни атоми, които са способни да доведат до образуване на различни силикатни стъкла, например бор, фосфор и др., те могат да заместват силиция в центъра на тетраедъра. Други примеси, които са в състояние да дифундират по междувъзлията като натриеви йони, могат да нарушават една от връзките на кислорода между два тетраедъра с образуване на немостов кислород и една ваканция. При получена връзка между такъв примесен атом и кислорода е възможно връзката да се разкъса, при което кислородът заема ваканцията и се образуват два немостови атома. При дифузията на хидроксилни групи може да се получи разкъсване на един от свързаните кислородни атоми във върховете на два тетраедъра, при което хидроксилната група заема един от върховете и образува несвързан кислород в другия. Такива структури по принцип изменят физическите свойства на диелектрическото покритие.

В системата силиций – азот всеки атом на силиция в нитрида е свързан с четири атома азот, които се намират във върховете на тетраедъра. Всеки атом азот е свързан с три атома силиций, които са в основата на триъгълната пирамида. Такова разположение на атомите осигурява голяма плътност на покритието за разлика от силициевия двуокис. Структурата на силициевия нитрид е почти два пъти по-плътна от тази на силициевия двуокис. Ковалентната връзка между азота и силиция обяснява химичната и термичната издържливост на нитрида. За аморфното покритие от силициев нитрид тази стойност е по-малка. Това се обяснява с отсъствието на някои условия при получаването му и с влиянието на самата повърхност. В най-общия случай характерът на дефектите на структурата на Si3N4 се определя от съществуването на валентни връзки между азота и силиция на повърхността и в обема на покритието. Да се разглеждат примесни атоми в междувъзлията е нецелесъобразно поради голямата плътност на структурата. Тъй като азотът е неутрален примес, участието на негови атоми в междувъзлията има известно значение.

Повърхностните наситени връзки се определят от абсорбционните свойства на покритието и на повърхностния заряд. в обема на покритието ненаситената връзка се явява в следствие на нарушение в решетката на силициевия нитрид. В някои случаи тя може да се разглежда като просто разместване на структурите, а в други като следствие на съществуващи ваканции. Разтворимостта на силиция в силициевия нитрид е незначителна. При стайна температура например тя е около 1012 cm-3,  а при температура на топене – 1019 cm-3. Концентрацията на излишния азот е малка и трудноустановима, тъй като той е електрически неутрален и по общоприетите методи за изследване е трудноустановим. Силициевият нитрид се разлага при температури над 10000C, а се топи при температури около 19000C, и то в атмосфера от азот.

Рентгенографският анализ на силициевия нитрид показва, че се известни две модификации –  и , които имат близка плътност – съответно 3,184 g/cm3 и 3,187 g/cm3. Обикновено експериментално се определят стойности, които са по-големи и са от 3,44 до 3,7 g/cm3. За  - модификацията се приема, че има хексагонална структура със следните размери на елементарната решетка: а=0,77 nm, c=0,56 nm, а за  - модификацията a=0,76 nm, c=0,29 nm. При температура над 7000C става полиморфно превръщане на - в - фаза. В полупроводниковата технология обикновено се използват аморфни покрития от силициев нитрид, които имат плътност от 2,78 до 3,21 g/cm3.

Кристалният алуминиев окис има девет модификации. Изучаването на аморфните покрития от алуминиев окис с помощта на електронна дифракция показва, че в тях слоевете, получени чрез термично изпарение и анодно окисление, съдържат - и - модификации. При покритията, получени чрез катодно разпрашване, се получава основно - модификация.

Коефициентите на термично разширение на полупроводника и изолатора не са еднакви. В резултат на многократни високотемпературни обработки системата Si – SiO2 е подложена на силното въздействие на получените механични напрежения. Това се отразява на спектъра на електронните състояния на самата граница. Доказано е, че плътността на рекомбинационно действащите нива се увеличава от механични напрежения от порядъка на 104 N/cm2, които са напълно възможни за системата силиций – силициев двуокис. Някои най-нови изследвания показват, че при термично получения силициев двуокис се получава силно изразена зависимост на механичните напрежения от дебелината на покритието, когато тя е под 150 nm. Например при покрития от 20 nm напреженията са в интервал от (1020).105 N/cm2 и те са с около 36 пъти по-високи от колкото напреженията, които са нормални за слоеве от силициев двуокис с дебелина над 150 nm. Това означава, че тънките покрития от силициев двуокис каквито се използват например в транзисторите с двоен диелектричен слой са подложени на по-силни промени. Изследванията върху системата силиций – силициев двуокис – поли силиций показват, че влиянията на силните механични напрежения върху фазовата граница силиций – силициев двуокис могат да бъдат силно намалени чрез използване на материали с подходящи коефициенти на термично разширение.

Електричните параметри на изолиращия слой се определят от механизма на пренасяне на заряди. Промените в структурите на покритието са причина за необратимите процеси в електричните параметри на изолатора. Повторяеми резултати могат да се очакват за аморфни слоеве, които са структурно стабилни, и при високи температури. Такива свойства притежават силициевият двуокис и силициевият нитрид. Слоевете от алуминиев окис, алуминиев нитрид и други са както аморфни, така и поликристални, поради което се получават резки промени в параметрите им в резултат на високотемпературни процеси.

Стабилни свойства на слоевете могат да се очакват и при монокристални структури. Досега обаче не са решени проблемите за изготвяне на такива слоеве върху монокристален полупроводников материал. Очакваните резултати – фазовата граница  полупроводник – изолатор да отговаря на един хетеропреход и електричните свойства на изолатора да са повторяеми и стабилни, позволява да се постигнат определени предимства в тази област при по – нататъшни разработки. Като изолаторни материали в този случай могат да се използват съединения от вида AIII BV, които фактически са полупроводници с широка забранена зона (алуминиев нитрид, борен нитрид, галиев нитрид) [4.45, 4.40].

Силициевият двуокис е диелектрик с широка забранена зона – около 8 eV. Покритията от силициев двуокис с дебелина от 100 nm до няколко микрона притежават високо специфично съпротивление – 1011 до 1016 cm, и висока диелектрична якост – 3 до 9.106 V/cm. Диелектричната константа на кварцовото стъкло е равна на 3,84. Покритията, получени от различни методи, имат диелектрични константи, близки до тази стойност. Термично получените слоеве сух кислород имат стойности от 3,8 до 4, които са най-близки до тази на кварцовото стъкло. Покритията, получени по други методи (пиролитично отлагане, химично отлагане, разпрашване или изпаряване във вакуум), имат в някои случаи по-големи стойности на . Диелектричната константа на силициевия двуокис има слаба честотна зависимост за всички видове обработки.

Силициевият нитрид има широка забранена зона – 3,8 до 4 eV. При стайна температура специфичното съпротивление на тези покрития е около 1012 до 1016  cm. Температурният коефициент на съпротивлението е отрицателен. Диелектричната константа на кристалния силициев нитрид е голяма – 9,4. За покритията, които се използват в полупроводниковата технология, тя е в границата от 6 до 11 в зависимост от условията на получаване. Диелектричната якост на тези покрития е около 107 V/cm.

Диелектричните покрития от алуминиев окис имат специфично съпротивление при стайна температура от 1012 до 1015  cm. Полученото съпротивление не зависи от начина на отлагане на покритието. Диелектричната константа на алуминиевия окис е близка до 10 и честотно независима в обхвата от 100 Hz do 1 MHz, включително и за слоеве, получени чрез катодно разпрашване. За анодно окислените покрития  достига 9, като се забелязва известна честотна зависимост.

Слоевете, получени чрез изпаряване, показват намаление на диелектричната константа. На фазовата граница полупроводник – изолатор интерес представлява разпределението на повърхностните нива по място и по енергия, тяхното ефективно сечение на захващане на токоносители, както и свойствата на рекомбинационните центрове. Многобройни експерименти потвърждават влиянието на технологичните условия върху тези параметри и по този начин доминиращата роля на границата полупроводник – изолатор и получените в резултат на това ефекти. Чрез подходящи методи за отлагането и температурна обработка конструкторът е в състояние да получава на фазовата граница, както положителни, така и отрицателни заряди. Качествено ново ниво при тези слоеве е възможността за промяна на зарядите в нивата в близост до границата между двата изолаторни слоя. Обмяната на токови носители между полупроводника и тези нива става чрез тунелен ефект. За алуминиев и други окиси, които образуват смесени системи със силициев двуокис, този модел не дава резултати. Ето защо за изследване на причините за тези ефекти и възможността да им се влияе чрез насочена технологична работа е необходимо да се извършат допълнителни експерименти. Високата подвижност на йоните води до значителни трудности при реализирането на стабилни планарни прибори. Възможни са редица технологични операции чрез които концентрацията на йони в силициевия двуокис може да бъде намалена и йоните стабилизирани. Открит остава въпросът за причината на наблюдаваните явления. Експерименталните изследвания показват, че съществува зависимост между концентрацията на подвижни йони и технологията на метализационните процеси, чрез реакция на силициевия двуокис с алуминия активиращата енергия на съществуващите в изолатора алкални атоми значително се намалява. Силициевият нитрид и алуминиевият окис имат много по-малка подвижност на йоните. Проводимостта на изолиращия слой е свързана с концентрацията на подвижните йони. Тя е особено силно изразена, ако в резултат на реакцията с водните пари от околната атмосфера на повърхността се получават хидроксилни групи. Такива реакции са известни за силициевия двуокис и алуминиевия нитрид. Силициевият нитрид и алуминиевият окис, обратно, са доста стабилни в това отношение. Пасивиращите изолационни слоеве са подложени на различни електрични натоварвания:

а)  електрични полета на PN преходи, които проникват в изолатора (фиг. 4.11 а) [198];

б) електронно поле между алуминиевите шини и полупроводниковата подложка (фиг. 4.11 б);

в)     управляващо електрично поле между гейта и подложката в MOS – транзистора.

Най-големите натоварвания при това се получават за случая на MOS – транзистора. При него напрегнатостта на полето достига 106 V/cm. Голямо значение за стабилността на полупроводниковите прибори имат следните два фактора:

- непрозрачност на диелектричното покритие по отношение на компонентите на обкръжаващата среда, които, ако преминат през диелектричното покритие, биха довели до промяна на разпределението на нивата на фазовата граница;

- стабилност на зарядите и тяхното разпределение в изолатора спрямо силни електрични полета. (Не трябва да се забравя, че мигрирането на зарядите по повърхността на изолатора е равностойно на обемни промени.)

Установено е, че и двата фактора не могат да бъдат удовлетворени от силициевия двуокис. При дебелина от 150500 nm типична за планарната техника, слоевете от  SiO2 притежават значителна активност по отношение на водата, което води до промяна на състоянието на повърхностните нива. Освен това в силициевия двуокис съществуват много подвижни положително заредени йони, като натриеви, водородни, които също допринасят за промяната на параметрите. Друга възможност за изменение на параметрите на приборите и условията на тяхната работа е обмяната на заряди между полупроводника и изолатора или между метала и изолатора. При това в изолатора се получават токови носители, които могат да запълнят дълбоко залегналите нива и по този начин да допринесат за създаване на отрицателен обемен заряд. Нестабилността на планарните прибори може да бъде обяснена само с модели, които вземат под внимание, както движението на йоните, така и размяната на токови носители.

Поставените проблеми са били предмет на многобройни изследвания и експерименти, които са довели до замяната на слоевете силициев двуокис със слоеве с по-добри параметри. Изискванията при това могат да бъдат формулирани така: висока химична и физична стабилност, което гарантира изпълнението на защитните и пасивиращи функции; технологично гарантирани заряди в изолатора на фазовата граница, висока електрична стабилност на слоя, т. е. никакви подвижни заряди; малка степен на поляризация и малка плътност на уловките, голяма стабилност на системата полупроводник – изолатор спрямо променливи термични натоварвания; за MOS – прибори произведението от диелектричната константа и пробивното напрежение трябва да бъде по възможност по-голямо (по-голямо от 5.10-7 As cm-2). Все още силициевият двуокис е трудно да бъде изместен като защитен слой, макар че по отношение на отделни параметри други покрития имат много по-добри показатели.

В планарната технология осигуряването на малка плътност на зарядите в изолатора и нейната висока технологична повторяемост е едно от решаващите условия за постигане на добри параметри на полупроводниковите прибори. За да се разберат по-добре условията, при които възникват зарядите, трябва да се разгледа самото израстване на диелектричното покритие.

Да вземем за пример термично израсналия окис върху повърхността на силиция. В този случай окисът нараства за сметка на самия силиций и прониква навътре в него. Експерименталните изследвания показват, че нарастването на слоя е много по-бързо отколкото би позволил дифузионният коефициент на кислорода в силициевия двуокис. Ето защо се предполага, че кислорода навлиза в силициевия двуокис като йон, което от своя страна означава, че на фазовата граница силициев двуокис – силиций съществуват много възможности за проникване на тези йони в полупроводника. На фиг. 4.12 е показан един модел за възникването на свободни ваканции V++ на фазовата граница, които имат донорен характер и образуват положителен окисен заряд. При нарастването на окисния слой могат да бъдат вградени и чужди атоми, които действат като донорни или акцепторни центрове в силиция, заместват силициевите атоми в кристалната решетка или пък се задвижват като свободни йони в диелектричното покритие. В това отношение особено подвижни са алкалните йони. Електрични полета, които биха раздвижили тези йони възникват много често в една интегрална схема. Ако силициевият двуокис е с дебелина един m достатъчни са само 10 V разлика в потенциалите между една шина и подложката, за да се получи напрегнатост на полето около 105 V/cm. Експериментите показват, че енергията на активация на натриевите йони в силициевия двуокис е около 32 kcal/mol. Ето защо при температура 150 0C, и при тази напрегнатост на полето те са твърде подвижни. Източници на натриевите йони са самите кварцови системи, химикалите, с които се обработва полупроводниковата повърхност, и т. н. Натриевите йони се отстраняват с невероятно големи технологични трудности. Дори замърсяването с 1 ppm натрий (един натриев атом на 106 тетраедъра от силициев двуокис) води до плътност на зарядите около 1012 cm-2.

Пренасянето на йоните в силициевия двуокис се влияе съществено от наличието на уловки на границата полупроводник – изолатор и особено на границата метал – изолатор. Механизмът на действие на тези уловки теоретично не е добре изяснен и досега, но те са ключът към разбиране на зависимостта на проводимостта на йоните в силициевия двуокис и зависят много от технологията на метализацията. Наличието на тънки (от порядъка на 2000700 nm) стъкла върху силициевия двуокис, възникнали по време на дифузни процеси, уплътнява диелектричното покритие спрямо околната среда. По този начин много от електронните процеси, които биха се развили на фазовата граница силиций – силициев двуокис, се преместват по-далече от структурата – на фазовата граница силициев двуокис – силикатно стъкло. На това място се образуват йонни комплекси с голяма енергия на активация. Тези взаимодействия са в основата на фосфорното стабилизиране на силициевия двуокис. Получената по този начин стъклена фаза предпазва силициевия двуокис, “извлича” натриевите йони, прави ги неподвижни чрез свързване в комплекси, което е типично за всички стъкла.

Друга възможност за свързване на подвижните йони в силициевия двуокис и за уплътняване на слоя е отлагането на допълнителен слой от силициев нитрид. Маскиращите свойства на покритието от SiO2 или Si3N4  имат съществено значение за параметрите на полупроводниковия прибор. От друга страна, дебелината на покритието, определена от технологичната схема, трябва да отговаря на времетраенето и скоростта на дифузия на примесите в съответното покритие. В технологичната схема на един биполярен прибор се извършва неколкократна дифузия с повишаване на температурата до стойности, осигуряващи проникване на примесите в силициевия двуокис [212]. Конструкторът трябва добре да прецени времетраенето на поредния дифузен процес и на съответната температурна  обработка, съчетана с окисление, за да може точно да се определи покритието по дебелина. Съществена роля при това играе дифузионният коефициент в покритието на съответния примес, който зависи от начина на получаването му. Особеност представлява използването на силикатни стъкла като локални източници на дифузия. Тъй като при термичното отлагане покритието се получава за сметка на силиция, в него се вграждат примесни атоми, които със своята концентрация влияят върху собствения си дифузионен коефициент и върху този на другите примеси.

Борът има относително малък коефициент на дифузия. Това предопределя по-малката дебелина на покритието при употреба на бор като дифузант. Използването на някои други елементи от трета група като галий е затруднено от несравнимо по-големия коефициент на дифузия на този елемент. Голям коефициент на дифузия в силициевия двуокис притежават алуминият и индият. От донорните примеси фосфорът дифундира относително бавно. В някои случаи се употребява и дифузия на антимон или арсен, но фосфорът дава най-добри параметри. Когато се разглеждат защитните свойства спрямо дифузанти, трябва да се имат предвид коефициентите на дифузия и на други елементи, за които съществува възможност да проникнат в структурата по време на високотемпературни процеси. Всъщност тук се засягат вече пасивиращите свойства на покритието. Така например коефициентът на дифузия на водорода или водата е също толкова силно изразен и важен, както и на самите дифузанти. Интересни и важни са и коефициентите на дифузия на редица метални йони, като например натрий, злато, мед, чиято енергия на активация трябва да се познава и отчита от конструктора, за да могат да бъдат гарантирани свойствата на фазовата граница.

Един от най-важните параметри, които се използват за идентифициране на покритията са оптичните свойства в инфрачервената област. Положението и интензивността на линиите на поглъщане на покритие от силициев двуокис позволяват да се проявят характерът на връзките в решетката, количеството примеси, наличието на хидроксилни групи и др. [22, 23, 24, 211]. Основната линия на поглъщане, характерна за валентната връзка силиций – кислород, се наблюдава при 9,17 m и силно зависи от характера на връзката, от стехиометрията на покритието, от плътността и от съдържанието на кислород (дали покритието се състои само от силициев двуокис или се характеризира като SiOx). При x=1 линията на поглъщане се премества към по-дългите вълни – 10 m съществува и друга по-слаба по интензивност линия на поглъщане – при 12,5 m. освен това са възможни и следните линии на поглъщане – 9,6 m, 11,5 m и 21,5 m. първите две характеризират наличието на SiO2, а последната линия характеризира деформационните колебания на структурата Si – O – Si. Съдържанието на хидроксилни групи, което е показател за порьозността на окисното покритие и за състоянието на повърхността, се характеризира с линии на поглъщане при 2,74 и 2,94 m а също и с една слаба линия при 10,75 m. линиите на поглъщане в инфрачервената област на силициев нитрид зависят силно от метода на тяхното получаване. Основният максимум на поглъщане при пиролитично отлагане се набелязва в областта 1012 m (в зависимост от условията на получаване). При катодно разпрашване покритията имат максимум на поглъщане при 4,7 m, който се определя от химическите връзки Si – Si3N4; Si – H; N=Si=0; N=C=0; C=N; N=N=N и др.

При някои специални методи за получаване на силициев нитрид се получават линии на поглъщане и при 11,6 m. коефициентът на пречупване, определен по интерференчни методи, е 2,00,03. Инфрачервените спектри на слоеве от алуминиев окис са също разнообразни. Те отговарят на спектрите на поглъщане на самия материал. Коефициентът на пречупване на получените по различни начини слоеве има следните стойности: за катодно разпрашени покрития n=1,41,  за разпрашване в аргонова плазма – 1,500,05, а за анодно окислени покрития – 1,535. Покрития, получени чрез изпарение на сапфир, имат коефициент на пречупване 1,56, а при плазмено разпрашване на алуминиев окис и високочестотно реактивно разпрашване – съответно 1,770,005 и 1,850,5. Важен параметър характеризиращ диелектричното покритие е неговата скорост на ецване. Схемичната обработка (вж. гл. 3) се цели селективно разтваряне на силициевия двуокис за получаване на локални нехомогенности по повърхността на полупроводниковата пластина. Скоростта на ецване зависи силно от структурата на покритието. При термично получения силициев двуокис не се забелязват някакви резки промени в скоростта на ецване независимо от това, дали покритието е получено чрез окисление в сух, влажен кислород или във водни пари. Основните ецващи разтвори са на базата на флуороводородната киселина и амониевия флуорид и имат скорост на ецване от 20 до 70 nm върху минута.

Диелектричните покрития, получени по други начини и главно чрез катодно разпрашване и вакуумно изпарение, имат скорост на ецване, значително по-голяма от тази при термичното окисление. Изменението се дължи на различната плътност на слоевете. Съществено влияние върху скоростта на ецване има и съдържанието на примесни атоми в покритието. Тъй като покритието се използва като защитна маска по време на дифузните процеси, в него непременно се съдържат атоми на дифузанта. При това отложеното върху покритието фосфорно-силикатно стъкло има значително по-голяма скорост на химичната обработка, а борно – силикатното стъкло, обратно, неколкократно по-малка скорост. Изменението на скоростта на ецване при силициевия двуокис в зависимост от предишната операция в технологичната схема е важен конструктивен параметър, който трябва да се отчита винаги, за да се гарантира качеството на фотолитографския процес. За избягване на затрудненията обикновено се подбират разтвори с такъв състав, че скоростта на ецване да бъде приблизително еднаква. Ако не е възможно и се налага непременно едновременно ецване на слоеве от фосфорно – силикатното стъкло и силициев двуокис, прибягва се до цялостно ецване на фосфорно силикатното стъкло. По този начин се гарантират размерите на отвора в покритието. Ецването на силициевия нитрид и алуминиевия окис е силно затруднено поради голямата плътност на тези покрития. Това, разбира се, е предимство, тъй като киселиноустойчивостта на силициевия нитрид подобрява неговата пасивираща роля. За ецване на силициев нитрид обикновено се правят маски от молибден, силно киселиноустойчиви фотолакове или SiO2. В последния случай ецването се извършва в ортофосфорна киселина при 1700C с обратна кондензация на водните пари.

Методите за измерване на дебелината на тънки слоеве могат да бъдат разделени на три групи – оптични, основани на интерференцията на светлината, електрични, при които се използват кварцови резонатори, и методи, основани на различни физични и химични явления. Принципът на всички интерференчни методи се състои в създаване на интерференчни ивици при монохроматични светлини и наслагването им върху полученото в микроскопа изображение от повърхността на полупроводниковата пластина [23, 24, 210]. В резултат на неравностите по пластинката (стъпка в покритието) се получава изместване на интерференчните ивици, което в зависимост от дължината на вълната и формата на стъпката може да бъде използвано за измерване на дебелината на нанесеното покритие. При стръмен ръб на слоя се получава рязко изместване на ивиците. Съществуват няколко възможности, които се различават по широчината на ивиците, по използването на един или два лъча монохроматична светлина (едно- и двулъчева интерферометрия), по ъгъла на наблюдение. За всички методи е характерно, че точността се подобрява когато върху ръба на покритието е нанесен тънък слой отразяващ материал (сребро или алуминий). Необходимостта от такова покритие се обяснява с това че изместването на фазата на отразената светлина зависи от дебелината на покритието. При дебелина обаче, по-голяма от 0,03 m, изместването на фазата зависи само от материала на покритието. Това означава, че при дебелина на отразяващия слой по-голяма от 0,03 m, изместването във фазата при отражение от съседни участъци на подложката около ръба на покритието ще бъде еднакво и интензивността на отразената светлина ще бъде функция само на дебелината на измерваното покритие. Нанасянето на допълнително покритие усложнява контрола и прави образеца неизползваем за по-нататъшната обработка. Ето защо съществено предимство имат методите, които позволяват измерване чрез интерференция без покритие. Интерференчната картина в този случай се отличава, но въпреки това може да бъде използвана за измерване на дебелина. На фиг. 4.13 са показани тези възможности. Друг оптичен метод е елипсометричният. При него се използва разликата в параметрите на поляризованата светлина в перпендикулярна и паралелна посока на изследваната равнина. Съвременната полупроводникова техника разполага с различни елипсометри, които позволяват определянето на дебелината на покритието от (10-42,5) m и на коефициента на пречупване с голяма точност.

За нуждите на текущия контрол върху дебелината на диелектрични покрития, отложени на силиция, се използва цветовият метод. Съществуват таблици, по които цветът се определя в зависимост от дебелината на слоя силициев двуокис. Когато се познават коефициентите на пречупване, данните за SiO2 могат да се използват директно за всяко друго диелектрично покритие (табл. 4.2). характерно за този метод е повтарянето на цветовете, което изисква познаване на порядъка на дебелината при използването му. Обикновено пластината се наблюдава при дневна светлина или под флуоресцентна лампа – 0,545 nm. Тази таблица може да бъде използвана за отчитане на дебелината dx и за друго покритие при условие, че се познава коефициентът му на пречупване nx. използва се съотношението k=nSiO2.nx. Тогава

(4.23)			dx=k.dSiO2.

Един от най-разпространените методи в микроелектрониката за оценка на някои параметри на диелектричните покрития – C – V – методът , е описан подробно в гл. 10.

## Таблица 4.2

| Дебелина, м0,005 | Цвят | Дебелина, м+0,005 | Цвят | Дебелина, м+0,005 | Цвят |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | ръждив | 0,325 | Син до синьозелен | 0,49 | син |
| 0,075 | кафяв | 0,34 | светлозелен | 0,5 | синьозелен |
| 0,1 | тъмновиолетов червеновиолетов | 0,35 | зелен | 0,54 | зелен |
| 0,125 | царско син | 0,36 | жълтозелен | 0,54 | жълтозелен |
| 0,15 | светлосин (мет.) | 0,37 | зеленожълт | 0,56 | зеленожълт |
| 0,175 | много светложълтозелен (метално) | 0,39 | жълт | 0,57 | жълт до жълтеникав |
| 0,2 | златист или жълт | 0,41 | светлооран-жев | 0,58 | светлооранжев |
| 0,225 | златист, леко жълт | 0,42 | розов | 0,6 | розов |
| 0,25 | оранжев | 0,44 | виолетово-червен | 0,64 | виолетово-червен |
| 0,275 | червено-виолетов | 0,465 | червено-виолетов | 0,68 | синкав (между виолетово и синьозелен |
| 0,3 | син до виоле-товосин | 0,47 | виолетов |  |  |
| 0,31 | син | 0,48 | синьо-виолетов |  |  |