ГЛАВА 12

КОНСТРУКТИВНО – ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ MOS ПРИБОРИТЕ

12.1. Класификация на униполярните прибори

Главният представител на униполярните прибори е полевият транзистор с PN преход или с изолиран гейт. Независимо от наличието на PN преход в единия вариант двете разновидности са от един и същи тип, защото основни критерии са принципът на управление и видът на токоносителите в канала.

Подобно на биполярните прибори и при униполярните прибори различаваме дискретно и интегрално изпълнение. B конструктивно отношение между тях не съществуват различия, защото в MOS технологията отпада нуждата от изолация. Освен това изводите са винаги от горната страна на подложката, а обратният контакт е потенциален. При тези прибори използването на дискретни структури е ограничено, а съотношението между аналоговите и цифровите интегрални схеми е ясно изразено в полза на последните.

12.2. Варианти на технологични схеми при MOS приборите

Ha фигурите от 12.1 до 12.4 е показана технологичната последователност на стандартната Р- канална технология, на технологията със силициев гейт, на комплементарната MOS технология и LOC MOS/PLANOX технологията. Тези технологични схеми са в основата на съвременните MOS интегрални схеми независимо от модификацията им. Характерно за вертикалната геометрия на съвременните MOS прибори е изключителната сложност, породена от последователното редуване на тънки покрития от различен характер, като полисилиций, SiO2, Si3N4, Al и др. По целесъобразност тези особености се разглеждат при отделните схеми. Предмет на отделно разглеждане са полевите транзистори с PN преход. Параметрите на използваните технологични операции се определят от конструктивните разчети на структурите.

Стандартната Р- канална технология (PMOS) се характеризира с една дифузия, която не е свързана с постигане па критични параметри. Най-съществената операция е тънкото окисление (вж. гл. 4). За конструирането на сорса и дрейна могат да бъдат използвани и другите методи за създаване на PN преходи. Широко приложение, особено в N-каналната технология (NMOS), намира йонната имплантация (вж. гл. 9). Метализацията може да бъде различна. Използват се Al, W и Mo.

Без особени различия е технологията, създаваща силициев гейт (фиг. 12.2). Отлагането на поликристален Si и използването му като маска са най-характерните особености. Разлика има и във фотолитографския процес, по-специално при едновременно ецване на Si и SiO2.

Комплементарната технологична схема (CMOS) (фиг. 12.3) изисква допълнителни дифузионни процеси. B гл. 9 са разгледани особеностите при приложението на йонната имплантация в този случай.

Ha фиг. 12.4 е показана технологията LOCMOS. Тя изисква допълнително отлагане на Si3N4, което служи за маска при окислението. Операциите, свързани с Si3N4, особено във варианта ISOMOS, са подобни на тези от технологичните схеми ISOPLANAR I и II при биполярните прибори (вж. гл. 11). По този начин се избягва необходимостта от провеждане на стоп – дифузии, което облекчава избора на хоризонтална геометрия.

  - Конструктивни проблеми при дискретните полеви транзистори

Токът между сорса и дрейна се управлява чрез изменение на проводимостта на вградения или индуцирания канал, която е функция на неговите геометрични размери. При транзисторите с изолиран гейт управлението се осъществява чрез полевия ефект, а при тези с PN или Шотки – преход – чрез изменение на размерите на обеднената област под гейта, които са функция на приложеното обратно напрежение между гейта и канала.

Основните зависимости при полевите транзистори с PN преход са следните:

VH=qNa22εε0;	IDH=qNaμ0VH3L;

SШ=яμ0NbaL;	rD≈πLVDS−VDSH2aIDH,

където VH е напрежението на насищане, VH=VDSH/VGS=0; а, L, b са дълбочината, дължината и широчината на канала; IDH е токът на насищане по теорията на Шокли; Sш – стръмността, rD – вътрешното съпротивление в пентодната област.

Изчислените стойности трябва да бъдат коригирани с параметъра =0VHLvmax, където vmax е максималната скорост на токовите носители (за N – Si vmax=8,5.106 cm/s). Този конструктивен параметър изразява влиянието на конструкцията върху VA – характеристики чрез отчитане на действителните причини за насищане на VА – характеристики. За построяването на последните служи уравнението

IDIDHШ=3VDSVH2VDS−VGSVH32−−VGSVH321+αVDSVH.

Обикновено се използва система от две уравнения с две неизвестни, която определя а и концентрацията N на канала:

VH=qNa22εε0		Na2=2εε0VHq,	a=23⋅ε0εμ0bVH2LIDHШ

IDHШ=qNaμ0bVH3L		Na=3LIDHШqμ0zVH,	N=3LIDHШqμ0zaVH.

На фиг. 12.5 а, б, в  са показани топологиите на транзисторите 2N4416, BFS21, 2N5545. Параметрите им са:

2N4416 L=5 m, b=900m, nSi=1400 cm2/vs, VH=3 V, IDH=12 mA;

BFS21 L=15 m, b=1080 m, VH=1,3 V, IDH=(0,51) mA;

2N5545 L=5 m, b=720 m, VH=3 V, IDH=(18) mA.

Така за 2N4416 (fig 12.5 a) следва а=1,36 m, N=2,2.1015 cm-3 =0,998, Sш=1,2 mA/V;

за BFS21 (фиг 12.5 б) a=1,23 m, N=1,2.1015 cm-3 =0,142, Sш=2,3 mA/V;

за 2N5545 (фиг 12.5 в) a=1,63 m, N=1,5.1015 cm-3, =0,988, Sш=1,99 ma/V.

Влиянието на параметъра  се изразява в намаляване на тока на насищане, на стръмността и на напрежението на насищане. Допълнително трябва да се отчита влиянието на серийните съпротивления на сорса и дрейна. Първото намалява стръмността SШ11+RSSШ, а второто увеличава   разсейваната мощност в пентоден режим.

Ha фиг. 12.6 е показана топология на дискретен MOS транзистор с вграден канал. Тъй като MOS транзисторът е основен елемент на MOS ИС, неговото подробно конструиране е направено при тяхното разглеждане.

  - Конструиране на MOS ИС

12.4.1. Теоретична постановка

Волт – амперната характеристика на MOS транзистор със заземен сорс е показана на фиг. 12.7. B нея различаваме три области:

а) областна отсечка ID=0, |VG|<|VT|,

където VT е праговото напрежение на транзистора;

б) пентодна област |VT|<|VG|<|VD|VT| - област на насищане на тока;

в) триодна област

|VD+VT||VG|

B триодната област на характеристиките токът през транзистора се описва с уравнението

(12.1)			IDS=μp.Cox'bLVGS−VTVD−VS−12VDS2.

B пентодната област уравнението на тока е

(12.2)			IDS=12μpCox'bLVGS−VT2,

където p е средната подвижност на дупките на канала;

Cox' - специфичният капацитет на тънкия окис:

(12.3)			Cox'=εoxdox;

ox – диелектричната проницаемост на силициевия двуокис;

dox – дебелината на силициевия двуокис под гейта;

b – широчината на канала;

L – ефективната дължина на канала.

Тъй като дифузията се извършва едновременно във вертикална и хоризонтална посока, ефективната дължина на канала е по-малка от дължината l, определена на фотошаблона. Обикновено се приема L=I-2xj, където xj е дълбочината на PN прехода. При MOS транзисторите с къс канал е необходимо допълнително отчитане на полето подобно на въвеждането на параметъра  при полевите транзистори с PN преход.

Уравненията на тока могат да се запишат по друг начин, който е по-удобен при проектиране на MOS схеми. Въвеждат се два нови параметъра:

(12.4)			β0=μpεox2dox,AV2;

(12.5)		K=β0bL.

Тогава уравн. (12.1) и (12.2) придобиват вида

  - IDS=K[2(VGS-VT)VDS-VDS2]

за			|VGS-VT|>|VDS|,

  - IDS=K(VGS-VT)2

за			|VGS-VT||VDS|

Параметърът 0 силно зависи от технологията и конструктивните параметри на транзистора. Параметърът К зависи от отпологията на прибора, т. е. може да се изменя в процеса ан проектиране. Параметърът 0 зависи от температурата. Законът на изменение е

  - β0(T)β0(T)=TT0−32,

където Т0 е абсолютната температура. На фиг. 12.8 е показано графично зависимостта β0β0(25∘C).

Характеристиките на транзистора се изменят в случая на разлика в потенциалите на подложката и сорса (ефект на подложката). Когато преходът подложка – сорс е поляризиран обратно, обеднената област между подложката и канала се разширява. Следователно необходимо е по-високо напрежение на електрическото поле на гейта, за да се образува провеждащ канал, т.е. праговото напрежение се повишава:

VT'=VT|VnS=0+ΔVT;

|VT|=a|VnS|x,

където VnS е напрежението подложка – сорс;

VT – промяната на праговото напрежение;

а и х са коефициенти, зависещи от топологията на прибора и технологията на изготвяне.

Обикновено се приема a=x=12.Тогава

ΔVT=12VnS,

(12.9)			VT'=VT+12VnS.

Формулата дава достатъчно точна средна оценка за влиянието на подложката.

При увеличаване на температурата праговото напрежение намалява. Едновременно с това обаче намалява и проводимостта на канала, т.е. наблюдаваното изменение на VТ изглежда по-малко от действителното.

Капацитети на MOS схемите. При определяне на параметрите на MOS схема важно значение имат съществуващите капацитети – собственият капацитет на MOS структурата и паразитните капацитети. Собственият капацитет на MOS транзистора CMOS се състои от капацитетите гейт – сорс, гейт – дрейн, дрейн – сорс. Паразитните капацитети са:

CPN е капацитетът на прехода подложка – P+- област;

CM – капацитетът между металната шина и силициевата подложка в пасивната област на структурата;

CMP – капацитетът метал – окис – P+- област;

CMPT – капацитетът метал – тънък окис – P+- област, капацитет на припокриването.

12.4.2. Методика за изчисляване на инвертор

Тук е разгледана методиката за изчисляване на инвертор, използващ товарен MOS транзистор, който работи в пентодната област на VA характеристика (гейтът и дрейнът на товарния транзистор са свързани към шината на захранващото напрежение). Необходимо е да се изчисли статичният режим и бързодействието на инвертора.

Статичен режим. Ha фиг. 12.9 а, б е показана електрическата схема на инвертор и предавателната му характеристика.

За да се изведат формули за предавателните характеристики при различни стойности на отношението b/L, е необходимо:

— да се запишат уравненията на тока за входния транзистор T1, който работи в пентодната област на VA характеристика при ниско VВХ и преминава в триодната област при високо VВХ;

— да се запише уравнението на тока през товарния транзистор T2;

- да се нормират входното и изходното напрежение в уравненията по максималната стойност на изходното напрежение;

— да се определят числени стойности и да се построят графики.

Уравненията на тока през входния транзистор T1 се дават с формули (12.6) и (12.7). При сравняване с фиг. 12.9 се вижда, че

VGS1=VВХ;		VDS1=VИЗХ

Тогава (12.6) и (12.7) придобиват вида:

при 			|VВХ-VT|>VИЗХ

  - I1=K1[2(VВХ-VT)VИЗХ-VИЗХ2]

и при 			|VВХ-VT|VИЗХ

  - I1=K1(VВХ-VT)2

Токът през транзистора T2 се определя от уравнението (12.10). Като вземем пред вид, че

VGS2=VDS2=VDD−VT,

(12.10) придобива вида

I2=K2(VDD-VT-VИЗХ)2.

Тъй като сорсът на транзистора T2 винаги има някакъв потенциал спрямо подложката, праговото напрежение VT' се определя от (12.9) и уравнението на тока I2 придобива вида

(12.12)				I2=K2VDD−VT'−VИЗХ2.

След приравняване на токовете I1 и I2 и нормиране по максималната стойност на изходното напрежение получаваме:

при		Vвх−VTVDD−VT'≤VизхVDD−VT'

(12.13)	1−VизхVDD−VT'2=K1K2Vвх−VTVDD−VT'2,

при		Vвх−VTVDD−VT'>VизхVDD−VT'

(12.14)	1−VизхVDD−VT'2=K1K22Vвх−VTVDD−VT'VизхVDD−VT'−VизхVDD−VT'2,

където

(12.15)	Vизхmax=VDD−VT',

(12.16)	VT'=VT+12Vизхmax

Графиките, построени съгласно уравнения (12.13) и (12.14), са показани на фиг. 12.10. C VDD е отбелязано захранващото напрежение.

Преходни процеси в инвертора. При разглеждане на преходните процеси в инвертора приемаме:

— времената за натрупване и пренасяне на носители в транзистора са пренебрежимо малки; тогава продължителността на преходните процеси се определя от капацитетите и съпротивленията във веригата;

— всички изходни капацитети са обединени в един еквивалентен товарен капацитет СT;

— напрежението на входа на инвертора се изменя със скок както при включване, така и при изключване на транзистора.

Моделът на инвертора за анализиране на преходните процеси в него е показан на фиг. 12.11.

- Време на изключване. Съгласно допусканията

Vвх=Vвхmax,t<0,t≥0,

т.е. входният транзистор веднага преминава в непровеждащо състояние.

Токът I2 ярез преобразуване на уравнение (12.12) може да се запише във вида

(12.17)I2=K2VGS−VT'2=K2VDD−VT'−Vизх2=K2VDD−VT'21−VизхVDD−VT'2.

Токът през капацитета CТ:

  - IC=CTdVизхDT,

но				I2=Ic и

(12.19)			K2VDD−VT'21−VизхVDD−VT'2=CTdVизхdt.

Въвеждаме означенията

(12.20)			IT=K2VGS2−VT22;

  - RT=VизьmaxIT.

(12.22) В случая		RT=1K2VDD−VT';

(12.23)			T=CTRT.

След преобразуване на уравн. (12.19) може да запишем

  - tизкл=VизхVизхmax1−VизхVизхmax−τT,

  - VизхVизхmax=tτTtτT+1.

Графиката, построена съгласно (12.25), е показана на фиг. 12.12.

Влиянието на подложката отново се изразява в нарастване на праговото напрежение. Ако решим съвместно уравн. (12.15) и (12.16), ще получим стойности за Vизхmax и VT, с които може да продължим изчисленията. Тъй като в процеса на изключване на входния транзистор Vизхmax се изменя oт VDD – VT в началото на преходния процес, когато Vизх0 до VDD – VT'. По-правилно би било да се работи с някакви междинни стойности на VT и Vизхmax. Такива стойности може да определим например за Vизх=Vизхmax2. Тогава при анализиране на преходния процес на изключване на транзистора може да приемем

(12.26)			Vизхmax=VDD−VT'',

(12.27)			VT''=VT+12Vизхmax2.

Тогава (12.22) придобива вида

(12.28)			RT=VизхmaxIT=1K2VDD−VT''.

2. Време на включване. Съгласно допусканията

Vвх=0,t<0,t≥0,

т.е. входният транзистор T1 мигновено преминава в провеждащо състояние в началото на преходния процес.

От фиг. 12.11:

I1=K1Vвх−VT2 			за	Vвх−VT≤Vизх,

I1=K12Vвх−VTVизх−Vизх2	за	Vвх−VT>Vизх.

Токът I2 се определя по формула (12.12) и

I2=I1+IC.

Като вземем пред вид, че токът I2 обикновено е малък в сравнение с тока през кондензатора IC, може да запишем I1IC. Като приравним изразите за токовете I1 и IC и след преобразуване получаваме

(12.29) tвклпълно=CK1Vвх−VTVизхmax−Vвх−VTVвх−VT+12ln2Vвх−VT−VFVF,

където tвкл пълно е времето, необходимо за разреждане на кондензатора СT от напрежение Vизхmax до някаква крайна стойност VF. Ако транзисторът през цялото време работи само в пентодната част на VА –характеристика, то

(12.30)			tвкл=CTVизхmax−Vвх−VTK1Vвх−VT2.

Обикновено в схемите няколко инвертора се включват последователно. Тогава времето на закъснение се определя от предаването на входния сигнал през цялата верига. Приблизителният метод за решаване на задачата се състои в изчисляване на продължителността на фронтовете на нарастване и спадане на сигнала за всеки инвертор и сумирането на така получените времена за всяко стъпало. Така изчисленото време на закъснение не съвпада с действителното по няколко причини:

— на входа на всяко стъпало не действа скокообразно изменящо се напрежение; от друга страна, напрежението на изхода на инвертора започва да се изменя, преди входното напрежение да достигне стойността, предполагана при скокообразен входен сигнал;

— входното напрежение, което включва инвертора, продължава да нараства и след достигане на приетата при изчисленията стойност.

При изчисляване на инвертора размерите на товарния транзистор се определят от изискванията за бързодействие при най-лошото съчетание на параметрите. Размерът на входния транзистор се определя от изискванията към нивата на изходното напрежение при най-лошо съчетание на параметрите.

Най-лошото съчетание на параметрите за бързодействие е:

— ниско напрежение VDD (при зададени вариации в стойността му); капацитетът СT се стреми да се зареди до по-ниско напрежение, т.е. времето за достигане на необходимата стойност Vизхmax на нарастване;

— високо прагово напрежение VT, токът през товарния транзистор намалява;

— малка стойност на 0; от (12.12) следва, че токът през товарния транзистор намалява;

— висока температура; съгласно (12.8) 0 намалява (при изчисляване на максималната работна температура на схемата трябва да се има пред вид температурният пад в корпуса и максималната околна температура). Може да се приеме, че

(12.31)			Δtкорпус=20∘.

При проектиране на изходен инвертор към капацитета СT трябва да се прибави капацитетът на проводника, който съединява изхода на инвертора с изводите на корпуса. Можем да приемем,че този капацитет има стойност 5 pF.

Най-лошите условия за получаване на малка стойност на напрежението на изхода на инвертора са:

— високо напрежение VDD към делителя на напрежение, образуван от товарния и входния транзистор, се прилага по-високо напрежение, т.е. протича по-силен ток; необходимо е входният транзистор да има по-малко съпротивление, т.е. по-голямо отношение o/L;

— високо напрежение VT (на входния транзистор); неизгодно, тъй като нивото на входното напрежение е фиксирано да бъде по-високо от VT;

— ниско напрежение VТ (на товарния транзистор); неизгодно, тъй като токът през него нараства.

Трябва да се изчислят и двата случая и да се определи по-неблагоприятният за всяка зададена стойност на напрежението на гейта.

Температурата и 0 не влияят, тъй като във формулата, определяща времето на изключване на транзистора, те влизат като отношение.

12.4.3. Особености при проектирането на други статични стъпала

Транзистор с отворен дрейн. Схемата се използва с външен товар. Най-трудно се изпълнява условието за ниско ниво на изходното напрежение, когато товарът е нискоомен, а транзисторът с отворен дрейн има голямо съпротивление, т.е. малко 0 и голямо VТ.

Схема с последователно съединени входни транзистори. Тази схема (фиг. 12.13) реализира логическата функция НЕ-И. Когато на всички входове има високо входно напрежение, сумарното съпротивление на входните транзистори трябва да е равно на съпротивлението на входния транзистор T1 на обикновен инвертор. Това означава, че транзисторите T1' T1''…T1n трябва да имат n пъти по-голямо отношение 0/L където n е броят на входовете. Освен площта, заемана от транзисторите, увеличават се капацитетите на входа и изхода на стъпалото. Друго влошаване на параметрите на схемата е свързано с факта, че всички транзистори освен T1' във включено състояние имат някакъв потенциал на сорса спрямо подложката, т.е. необходимо е по-голямо входно напрежение, за да се осигури зададеното съпротивление на транзистора в провеждащо състояние. Това ограничава практически използвания брой на последователно свързаните входни транзистори.

Схема с двутактен изход. Такава схема (фиг. 12.14) дава възможност да се използват за усилване по мощност транзистори с малко съпротивление, без да се консумира голям постоянен ток от източника VDD, Транзисторите T2 и T3 се изчисляват според зададеното бързодействие при нарастване на напрежението върху капацитета CT Транзисторът T4 се изчислява така, че да разреди капацитета СT за зададеното   време.

Ha входа на транзистора T4 се  подава напрежение

Vвхmax=VDD−VT'.

Тогава

(12.32)		Vизхmax=Vвхmax−VT''',

  - VT'''=VT+12Vизхmax.

12.4.4. Правила при проектиране на топологията

Тези правила са илюстрирани с пример за определяне на конфигурацията на два последователно свързани инвертора, както е показано на фиг. 12.15 а. Хоризонталната геометрия на същата електрическа схема е показана на фиг. 12.15 б. Размерите на транзисторите са избрани произволно. (Тук, както и навсякъде по-нататък, при схеми, които илюстрират хоризонталната геометрия, цветовете имат следното значение: червен – P+ дифузия; жълт – тънък силициев двуокис; черен – отвор в силициевия двуокис за контакт с дифузионна P+ област; зелен – метал.)

- Минимален размер на дифузионната област 7,5 m

- Минимално разстояние между две дифузионни области:

— когато се проектират като дрейн и сорс на един и същи транзистор – 7,5 m;

— когато изпълняват друга функция – 10 m

- Минимален размер на метална шина 7,5 m

- Шините на захранващите напрежения имат минимален размер 20 – 25 m.

- Минимално разстояние между две метални шини 10 m.

- Минимален размер на отвор в окиса за контакт с дифузионна област 7,5x7,5 m. Най-често отворът има размери 10x10 m. Отворът се прави на разстояние поне 2,5 m навътре от края на дифузионната област.

- Минимално препокриване на тънкия окис със съответните дифузионни области 2,5 m.

- Дифузионните области на дрейна и сорса завършват навън от тънкия окис поне на 2,5 m от двете му страни.

9. Размерът на металната шина по широчината на канала на транзистор препокрива тънкия окис на транзистора с по 2,5 m от двете страни, а по дължината на канала препокрива дифузионните области на сорса и дрейна с по 2,5 m.

Други правила:

Навсякъде, където е възможно, в окиса над дифузионните области, които контактуват с шините на захранващите напрежения (на фиг. 12.15 – общата сорсова област на T1 и T3 и общата дрейнова област на T2 и T4), се правят отвори, които се метализират. Така се намалява падът на напрежението върху дифузионните области и в същото време се премахва необходимостта шината на захранващото напрежение, която е широка поне 20 m, да минава по цялата дължина на схемата. Създава се възможност за осъществяване на вътрешни връзки на две нива. Ако това не е целесъобразно, избира се по възможност по-голям минимален размер на дифузионната област. C увеличаване на този размер намалява общото съпротивление на дифузионната област.

Всички чертежи на хоризонталната геометрия са в мащаб 400:1 (1 mm от чертежа отговаря на 2,5 m върху чипа).

12.4.5. Проектиране на топологията на отделни статични подсхеми

Примерното проектиране на топологията се извършва за Р- канална стандартна технология при зададени:

— захранващи напрежения:

VSS=+5 V; VDD=-10 V;

— входни нива:

Vвх и=VSS-3V=+2 V,

Vвх в=VSS-4,2 V=+0,8 V;

— изходни нива:

Vизх и=VSS-0,3 V=+4.7 V,

Vизх в=VSS-10 V=- 5 V при вътрешен товар;

—бързодействие 100 kHz;

— прагово напрежение VT=-З V.

При производството на MOS схеми обикновено се изготвят структури със следните параметри:

— дебелина на тънкия окис под гейта dox=150170 nm;

— дебелина на дебелия окис dдо=600 nm;

— прагово напрежение на транзистор с дебел окис VT~30 V;

— листово съпротивление на Р+- дифузията RS=100 – 150 /

Типични стойности на необходимите при проектирането параметри:

  - β0=μpεox2dox=2.10−6AV2,

  - Cox=εoxdox=2,2.10−4pFμm2.

Приема се:

— ефективна дължина на канала

(12.36)		L=l-4 m;

— максимална околна температура tmax=50 0C; тъй като приехме, че температурният пад в корпуса е 20 0C, ще оразмеряваме схемата за максимална температура 70 0C;

— максимален изходен капацитет Сизх= 15 рF.

При изчисленията ще считаме, че VSS=0 V, и ще пресмятаме нивата за входното и изходното напрежение спрямо VDD=-15 V. При това ще работим само с абсолютните стойности на токовете и напреженията [104].

Проектиране на сложен инвертор. Ha фиг. 12.16 е показана електрическата схема на сложен инвертор. Той е съставен от входен инвертор, образуван от транзисторите T1, T2, два вътрешни инвертора, образувани от транзисторите T3, T4, Т5 и T6, изходно двутактно стъпало, образувано от транзисторите T7 и T8, и защитна група Rогр, T9. Транзисторът T9 е с дебел окис под гейта. Инверторите, образувани от транзисторите T1, T2 и T3, T4, се използват, когато входният сигнал се взема от изхода на ТТЛ схема, т.е. входната логическа единица има малка стойост. “Същинският" инвертор е образуван от транзисторите T5 и T6. Входните и изходните нива за входен вътрешен инвертор и изходни стъпала са различни. Стойностите им са дадени в табл. 12.1.

# Таблица 12.1

## Входни и изходни нива на отделните стъпала в сложен инвертор

|  | Vвх min, V | Vвх, V | Vвх max, V | Vизх min, V | Vизх, V | Vизх max, V | V’изх max, V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входен инвертор | 3 | 4.16 | 4.2 | 2 | 9 | 10.38 | 10.86 |
| Вътрешен инвертор | 2 | 9 | 10.38 | 2 | 9 | 10.38 | 10.86 |
| Изходно стъпало | 2 | 9 | 10.38 | 0.3 | 5 | 6.35 | 6.35 |

Тук Vвх min и Vизх min се определят от изискването за шумоустойчивост (1 V). Vвх и Vизх са стойности на напрежението, които са приети за базови при изчисляване на бързодействието на подсхемата. Vвх max и Vизх max са стойности на напрежението в статичен режим. Получават се при съвместно решаване на уравн. (12.15) и (12.16) за входния и вътрешния инвертор, на уравн. (12.32) и (12.33) за изходното стъпало. Vизх max са стойности на напрежението, получени при съвместно решаване на уравн. (12.26) и (12.27). За праговото напрежение се получават следните стойности:

- от уравн. (12.15) и (12.16):

  - VT=4,62 V;

- от уравн (12,26) и (12.27):

  - VT=4,14 V;

- от уравн. (12.32) и (12.33):

  - VT=4,03 V.

На базата на стойностите на напреженията може да се изчислят необходимите при проектирането нормирани величини. Получените резултати са записани на табл. 12.2.

# Таблица 12.2

Нормирани величини, необходими при проектирането на сложен инвертор

|  | Vвх−VTVизхmax | VизхVизхmax | KвхKTmin | VизхVизхmax' | tτT | tвкл,ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входен инвертор | 0,112 | 0,193 | 64,5 | 0,83 | 4,9 | CизхcmKвхmp⋅6,85∗ |
| Вътрешен инвертор | 0,58 | 0,193 | 4,33 | 0,83 | 4,9 | CизхcmKвхmp⋅0,256∗ |
| Изходно стъпало | - | - | - | 0,79 | 3,76 | CизхK7⋅0,315** |

Тук отношенията Квх/КТmin са определени от фиг. 12.10, а t/T – от фиг. 12.12. В последната графа е дадена по-обобщена формула за изчисление на времето на включване на един транзистор при зададена крайна стойност VF на напрежението върху него. Тази формула е изчислена от уравн. (12.29) за вътрешен инвертор и изходно стъпало и от уравн. (12.30) за входен инвертор [104, 308, 309, 311].

Kвх е коефициентът на пропорционалност във формулата на тока на входния транзистор на съответния инвертор; KТ е за същия инвертор. Сизх ст е паразитния капацитет на изхода на съответното стъпало.

При зададените стойности 0 и максимална температура от фиг 12.8 може да определим стойността на 0min, която също е необходима при изчисленията.

  - 0(70 0C)=0min=0,80(25 0C)=0,8.2.10-6=1,6.10-6 A/V2

Ще започнем проектирането с изчисляване на транзисторите Т7 и Т8. Нека времето за зареждане на изходния капацитете tзарCизх~80 ns. Приехме, че Cизх=15 pF. От формула (12.23) и табл. 12.2 може да определим R18

R18=τTCизх=τизкл3,76Cизх=80.10−93,76.15.10−12=1,43kΩ.

От формули (12.20) и (12.21) може да определим K8

K8=1RI8Vвх8−VT'''=11,42.103.10,38−4,03=111.10−6AV2.

От формули (12.2) и (12.41) определяме отношението b8/L8:

b8L8=K8β0min=111.10−61,6.10−6=6,94.

L8min=3,5m. Тогава трябва b8=3,5.69,4=243 m. Избираме b8=240 m. Тогава b8/L8=68,6, K8=b8/L8.0min=109,6.10-6 A/V2,

RI8=1K8Vвх8−VT'''=1109,6.6,35.10−6=1,43kΩ,

τT=RI8Cизх=1,43.103.15.10−12=21,5ns,

tзарCизх=21,5.3,76=81ns.

Така за транзистора T8 получихме: b8=240 m, L8=3,5 m; l8=7,5 m; K8=109,6.10-6 A/V2; tзарCизх=81 ns.

За транзистора T7 избираме: b7=120 m; L7=3,5 m; l7=7,5 m.

Тогава b7L7=34,3;	K7=β0min⋅b7L7=1,6.10−6.34,3=54,8.10−6AV2.

От табл. 12.2 определяме времето на разряд на Cизх:

b7L7=34,3;	K7=β0min⋅b7L7=1,6.10−6.34,3=54,8.10−6AV2.

При статичен режим токовете през транзисторите T7 и T8 са

I7=K72VG7−VTVизх7−Vизх72=54,8.10−6210,38−3.0,3−0,09=336μA,I8=K8VG8−VT2=109,6.10−6.10,38−6,352=1,78mA.

Изчисляване на транзисторите T5 и T6. Тези транзистори образуват вътрешен за подсхемата инвертор. Нека tизклТ5~220 ns. Главни съставки на паразитния капацитет на изхода на едно стъпало са собственият капацитет на входния транзистор на следващото стъпало (в случая T8) и капацитетът на PN прехода между общата P+-област и подложката за транзистора, чието бързодействие изчисляваме (в случая между общата P+- област на транзисторите T5, T6 и подложката):

CMOST8=Cox'b8(l8+5)=2,2.10−4.12,5.240=0,66pF.

Типична стойност на специфичния капацитет Р+- област – подложка е 1,5.10-4 pF/m2. Като вземем пред вид усреднената площ на дифузионните Р+- области, може да приемем Сpn=0,25 рF. Тогава може да приемем C5=0,9 pF.

От формула (12.23) и табл. 12.2 определяме

RT6=tизклT54,9C5=220.10−949.0,9.10−12=50kΩ.

От формула (12.28) определяме

K6=1RT6VDD−VT''=150.103.10,86=1,84.10−6AV2.

От формули (12.5) и (12.41) определяме отношението

b6L6=K6β0min=1,84.10−61,6.10−6=1,15.

От табл.  12.2 определяме отношението b5/L5:

b5L5≥4,33.b6L6=1,15.4,33=5.

Ako L5=3,5 m, b517,5 m.

Избираме b5=20 m, L5=3,5 m, l5=7,5 m. Тогава b5L5≥5,7; K5=5,7.0min=5,7.1,6.10-6=9,15.10-6 A/V2

b6L6≤14,33⋅b5L5=5,74,33=1,32.

Ако L6=3,5 m, трябва b64,6 m.

Приели сме минимален размер от тънкия окис 150 nm. Тогава избираме

L6=5,7 m; b6=7,5 m; l6=9,7 m. Получаваме b6/L6=1,32;                  K6=1,6.10-6.1,32=2,1.10-6 A/V2.

Като извършим изчисленята по обратен ред получаваме RT6=48,3 k,

T=RT6.C5=48,3.103.0,9.10-12=43,5 ns; tизклT5=4,9.T=2,14 ns.

От табл. 12.2

tвклT5=C5K50,256=0,256.0,9.10−129,5.10−6=25,2ns.

Изчисляване на транзисторите T3 и T4. Тези транзистори също образуват вътрешен инвертор. Нека tизклT8~80 ns. Ha изхода на транзистора T3 са включени паралелно входовете на транзисторите T5 и T7.

CMOS5+CMOS7=Cox'b5l5+5+b7l7+5=2,2.10−4.12,5(20+120)=0,385pF.

Приемаме С3=0,65 pF. От формула (12.23) и табл. (12.2) определяме RT4:

RT4=tизклT34,9.C3=80.10−94,9.0,65.10−6=25,1kΩ.

От формули (12.28) определяме K4:

K4=1RT4VDD−VT''=125,1.103.10,86=3,68.10−6AV2.

От формула (12.5) и (12.41) определяме отношението b4/L4:

b4L4=K4β0min=3,68.10−61,6.10−6=2,31.

От табл. 12.2 определяме отношението b3/L3:

b3L3≥4,33b4L4=4,33.2,31=10.

Ако L3=3,5 m, трябва b335 m. Избираме b3=40 m, L3=3,5 m, l3=7,5 m. Тогава b3/L3=11,42; K3=11,42.0 min=11,42.1,6.10-6=18,3.10-6 A/V2.

Като извършим изчисленията по обратен ред, получаваме

b4L4≤14,33⋅b3L3=11,41433=2,64.

Ако изберем L4=3,5 m, трябва b49,2 m. Избираме b4=9,2 m, K4=3,5 m, l4=7,5 m. Toгава

b4L4=2,64;	K4=β0minb4L4=1,6.10−6.2,64=4,22.10−6AV2. RT4=21,8 k; =RT4C3=21,8.103x0,65.10-12=14,2 ns; tизклT3=4,9.T=69,5 ns. От табл 12.2

tвклT3=C3K3⋅0,256=0,256.0,65.10−1218,3.10−6=9,1ns.

Изчисляване на транзисторите T1 и T2. Тези транзистори образуват входен инвертор. Нека tизклТ1160 ns. Ha изхода на транзистора T1 е включен входът на транзистора

T3. CMOS T3=С’oxb3(l3+5)=2,2.10-4.12,5.40=0,11 pF. Избираме C1=0,37 pF. От формула (12.23) и табл. 12.2 определяме RT2:

RT2=tизклT14,9C1=160.10−94,9.0,37.10−12=88kΩ.

От формула (12.28) определяме К2:

K2=1RT2VDD−VT''=188.103.10,86=1,05.10−6AV2.

От формули (12.5) и (12.41) определяме отношението b2/L2:

b2L2=K2β0min=1,05.10−61,5.10−6=0,66.

От табл 12.2 определяме отношението b1/L1:

b1L1≥64,5⋅b2L2=64,5.0,660≈42,57. Ако изберем L1=3,5 m, трябва b1149 m.

Избираме b1=160 m, L1=3,5 m, l1=7,5 m. Тогава b1/L1=45,7;K1=β0minβ1L1=1,6.10−6.47,5=76.10−6AV2.

Ако изберем b2=7,5 m, трябва L210,56 m. Избираме b2=7,5 m, L2=10,6 m, l2=14,6 m. Тогава b2L2=0,71;K2=β0minb2L2=1,6.10−6.0,71=1,14.10−6AV2; RT2=80,8 k; Т=RT2C1=80,8.103.0,37.10-12=29,2 ns; t1=4,9T=4,9.29,9=146,5 ns. От табл 12.2

tвклT1=C1K1⋅6,85=0,37.10−1276.10−6⋅685=33,4ns.

Време за презареждане на входния капацитет.

Cвх≈CMOST1+CMOST9=Cox'b1l1+5+Coxдоb9l9+5.

Тъй като дебелия окис е 600 nm, а тънкия окис е 160 nm, от формула (12.35), следва че

Coxдо'Cox'=doxdдо=16006000=0,27.

Cox до=0,27.2,2.10-4=0,59.10-4 pF/m2

Cвх≈CMOST1+CMOST9=2,2.10−4.12,5.160+0,59.10−4.12,5.75=0,5pF. Cвх=0,53 pF; Rогр max=3,75 k. Стойностите на Rогр max, b9, L9 ще бъдат обосновани при разглеждане на проектирането на транзистора Т9.

вх max=CвхRогр max=0,53.10-12:3,75.103=2 ns.

Cвх и Rогр образуват интегрираща верига. Тогава Vвх се мени по закон:

Vвх=Vкрайно1−e−tτвх. Ако приемем, че Vвх|t=tзарCвх=4,16V, и вземем пред вид, че Vкр=4,2 V, като решим уравненето получаваме tзарτвх=4,6. Следователно tзарCвх=4,6.2=9,2 ns. При разреждане на Cвх, Vвх се мени по закона: Vвх=Vвхначe−tτвх. Тъй като Vвх min=3 V, Vвх нач=4,2 V, получаваме 3=4,2e−tτвх. След като решим уравнението, получаваме tτвх=0,336; оттук tразр Cвх=0,336.20,67 ns.

Може да изчислим времето на закъснение на сигнала при преминаване през сложния инвертор. Когато Vвх се променя от Vвх min до Vвх max,

t3=tзар Cвх+tвкл T1+tизкл T3+tвкл Т5+tразр Cизх=9,2.10-9+33,4.10-9+69,5.10-9+25.2.10-2+86.10-9223,3 ns. Когато Vвх се променя от Vвх max до Vвх min, t3=tразр Cвх+tизкл Т1+tвкл Т3+tизкл Т5+tразр Cизх=0,67.10-9+148.10-9+9,1.10-9+214.10-9+81.10-9453 ns.

Изчисляване на защитниятранзистор T9. Съпротивлението Rогр се избира с площ, равна на 1525 “квадратчета", в зависимост от RS=100 – 150 /, Тогава Rогр min=15.100=1,5 k, Rогр max=25.150=3,75 k. Избираме b9=75 m, L9=3,5 m. Тогава b9L9=753,5=21,4.

Токът през транзистора T9 се определя от (12,8):

I9=K9(VGS-VT9)2.

Тъй като под гейта на T9 има дебел окис, съгласно (12.5)

β0T9β0=doxdдо=16006000=0,27; 0(T9)=0,27.2.10-6=0,54.10-6 A/V2.

Съгласно (12.41)

0 minT9=0,80(T9)=0,8.0,54.10-60,48.10-6 A/V2. Пробивното напрежение на силициевия двуокис е VBRSiO2~107 V/cm, т.е. за тънкия окис VBR160. Нека за сигурност максимално допустимото напрежение на гейта на T1 да бъде VG9 доп=140 V. Тъй като

VT(T9)=30 V; I9=0,43.10-6(140-30)2=52 mA.

Тогава Vвх min доп=VGT9 доп+I9Rогр min=140+52.10-3.1,5.103=218 V, Vвх max доп=VGT9 доп+I9Rогр max=140+52.10-3.3,75.103=335 V.

C това проектирането на сложния инвертор е завършено.

Всички транзистори, които участвуват в сложния инвертор, влизат като съставна част и на другите подсистеми, които реализират елементарни логически функции – ИЛИ – НЕ, И – НЕ, със същите размери, в някои случаи с различни бързодействия. За да може резултатите от проектирането на сложния инвертор да се използват по-лесно, следващите подсхеми на транзисторите с индекси от 1 до 9 са еднакви с едноименните транзистори от сложния инвертор. Табл. 12.3 съдържа всички размери, които може да се използват без изменение. B нея са дадени и всички времена на превключване, някои от които може да се използват при проектиране на други подсхеми, а също съпротивленията, получени съгласно формули (12.21) и (12.23), които също остават постоянни.

Таблица 12.3

Размери на транзисторите Т1 – Т9, времена на превключване, съпротивления

|  | b, m | L, m | l, m | bL | Kmin.106, A/V2 | RT, k | CMOS, pF | tвкл, ns | tизкл, ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 160 | 3.5 | 7.5 | 45.7 | 76 | - | 0.44 | 33.4 | 146.5 |
| T2 | 7.5 | 10.6 | 14.6 | 0.71 | 1.14 | 80.8 |  | - | - |
| T3 | 40 | 3.5 | 7.5 | 11.42 | 18.3 | - | 0.11 | 9.1 | 69.5 |
| T4 | 9.6 | 3.5 | 7.5 | 2.04 | 4.22 | 21.8 | - | - | - |
| T5 | 20 | 3.5 | 7.5 | 5.71 | 9.15 | - | 0.055 | 25.2 | 214 |
| T6 | 7.5 | 5.7 | 9.7 | 1.32 | 2.1 | 48.3 | - | - | - |
| T7 | 120 | 3.5 | 7.5 | 34.3 | 54.8 | - | 0.33 | - | - |
| T8 | 240 | 3.5 | 7.5 | 68.6 | 109.6 | 1.43 | 0.66 | - | - |
| T9 | 75 | 3.5 | 7.5 | 21.4 | 0.43 | - | 0.034 | - | - |
| Cвх |  |  |  |  |  |  | 0.53 | 9.21 | 0.672 |
| Cизх |  |  |  |  |  |  | 15 | 862 | 812 |

време на заряд;

време на разряд.

Примерна конфигурация на сложен инвертор е показана на фиг. 12.17. Тази конфигурация не е избрана твърде сполучливо, губи се площ, която трудно може да се използва за други MOS структури. Дрейновите области на транзисторите T2, T4 и Т6 може да се обединят. Шината на захранващото напрежение VSS не е необходимо да минава по цялата дължина на общата сорсова област на транзисторите T9, T1, T3, Т5 и T7, тъй като в окиса над дифузията има отвор по цялата дължина на схемата и е достатъчно той да се метализира. Чрез промяна в конфигурацията на T1 може да се постигне по-малка площ, заемана от инвертора. Стремежът е площта на всяка подсхема да има форма, близка до правоъгълната. По-компактна конфигурация на същия инвертор е показана на фиг. 12.18.

Проектиране на схема HE – ИЛИ (ИЛИ). Схема, която реализира функция НЕ – ИЛИ (ИЛИ) на две променливи, е показана на фиг. 12.19. Освен транзисторите T1 – T9 в схемата участват и транзисторите T10, T11 и T12, които реализират логическата функция НЕ – ИЛИ. От изхода на тази група и изхода на инвертора, образуван от транзисторите T5 и T6, се взимат сигналите, които се подават на гейтовете на крайните транзистори T7 и T8. B зависимост от това, кой сигнал се подава на гейта на транзистора T8 и кой на T7, на изхода на схемата се получава функция НЕ – ИЛИ (свързването, посочено с прекъсната линия) или ИЛИ (свързването,посочено с по-ситно прекъсната линия). Бързодействието в двата случая е различно.

Транзисторите T10 и T11 имат размерите на транзистора Т5, а T12 – на T6. Остава да изчислим бързодействието на схемата. Първо да разгледаме реализирането на функция ИЛИ. Може да използваме следните резултати от изчисляването на бързодействието на сложния инвертор:

tразр Cизх=86 ns,			tизкл Т1=146,5 ns,

tзар Cизх=81 ns,			tвкл Т1=33,4 ns,

tизкл Т5=214 ns,			tзар Cвх=9,2 ns,

tвкл Т5=25,2 ns,			tразр Cвх=0,67 ns.

Остава да изчислим бързодействието на инвертора T3, T4, и на стъпалото T10, T11, T12. Разглеждането е аналогично за всеки един от двата входа на стъпалото НЕ – ИЛИ:

1. T3, T4. Ha изхода на инвертора  T3, Т4 е включен входът на транзистора T10, T11

CMOS T10=Coxb10(l10+5)=2,2.10-4.12,5.20=0,055 pF.

Приемаме C3=0,3 pF. От (12.23) и табл. 12.3:

Т=RT4.C3=21,8.103.0,3.10-12=6,55 ns.

От табл. 12.2 и 12.3:

изкл Т3=4,9Т=4,9.6,55.10-9=32 ns,

tвклT3=CизхcmKвхmp⋅0,256=C3K3⋅0,256=0,3.10−1218,3.10−6⋅0,256=4,2ns.

2. T10, T11, T13. Ha изхода на това стъпало са включени входовете на транзисторите Т5 и T7:

CMOS T5+CMOS T7=0,055+0,33=0,385 pF.

Приемаме С10 (ИЛИ)=0,64 рF.

От табл. 12.3 RT10=RT6=48,3 k;

от формула (12.23) Т=RT10.C10=48,3.103.0,64.10-12=31 ns.

от табл. 12.2 и 12.3:

tизкл Т10=4,9Т=4,9.31=152 ns

tвклT10=C10K10⋅0,256=C10K5⋅0,256=0,64.10−129.15.10−6⋅0,256=18ns.

Може да определим закъснението на сигнал, подаден на един от входовете на схемата. При промяна на Vвх от Vвх min до Vвх max:

t3=tзар Cвх+tвкл T1+tизкл T3+tвкл Т10(Т11)+tизкл T5+tзар Cизх=9,2.10-9+33,4.10-9+32.10-9+18.10-9+124.10-9+81.10-9=388 ns.

При промяна на Vвх от Vвх max до Vвх min:

t3=tразр Cвх+tизкл Т1+tвкл Т3+tизкл Т10(Т11)+tвкл Т5+tразр Cизх=0,67.10-9+146,5.10-9+4,2.10-9+152.10-9+25,2.10-9+86.10-9=415 ns.

C това изчислението на схемата, реализираща логическа функция ИЛИ, е завършено. Сега да разгледаме свързването, посочено с прекъсната линия на фиг. 12.19, т.е. реализирането на логическа функция НЕ – ИЛИ. Може да използваме следните резултати от изчислението на сложния инвертор:

tразр Cизх=86 ns,		tразр Cвх=0,67 ns,

tзар Cизх=81 ns,		tизкл Т1=146,5 ns,

tзар Cвх=9,2 ns,		tвкл Т1=33,4 ns

и от изчислението на схема ИЛИ

tизкл Т3=32 ns			tвкл Т3=4,2 ns.

Остава да изчислим бързодействието на стъпалата, образувани от транзисторите T10, T11, T13 и T5, T6.

Ha изхода на стъпало, образувано от T10, T11 и T12, са включени входовете на транзисторите T5 и T8. От табл. 12.3:

CMOS T5+CMOS T8=0,055+0,66=0,715 pF.

Да приемем C10 (НЕ – ИЛИ)=0,97 pF.

От табл. 12.3 определяме RT10=RT6=48,3 k; от формула (12.23) T=RT10С10=48,3.103.0,97.10-12=46,8 ns; от табл. 12.2 и 12,3:

tизкл Т10=4,9T=4,9.46,8=230 ns.

tвклT10=C10K10⋅0,256=C10K5⋅0,256=0,97.10−129,15.10−6⋅0,256=27ns.

T5, T6. Ha изхода на стъпалото T5, T6 е включен входът на транзистора T7. От табл. 12.3 CMOS T7=0,33 pF.

Приемаме C5=0,58 pF.

От табл. 12.3 определяме RТ6=48,3 k.От формула (12.23)

T=RT6С5(НЕ – ИЛИ)=48,3.0,58.10-9=28 ns;

от табл. 12.2 и 12.3:

tизклТ5=4,9T=4,9.28.10-9=137 ns;

tвклT5=C5K5⋅0,256=0,58.10−129.15.10−6⋅0,256=16,2ns.

Остава да определим закъснението на сигнал, подаден на един от входовете на схемата:

а) при промяна на Vвх от Vвх min до Vвх max:

t3=tзар Cвх+tвкл T1+tизкл T3+tвкл Т10(Т11)+tизкл T5+tзар Cизх=9,2.10-9+33,4.10-9+32.10-9+27.10-9+137.10-9+31.10-9=320 ns.

б) при промяна на Vвх от Vвх max до Vвх min:

t3=tразр Cвх+tизкл Т1+tвкл Т3+tизкл Т10(Т11)+tвкл Т5+tразр Cизх=0,67.10-9+146,5.10-9+4,2.10-9+230.10-9+16,2.10-9+86.10-9=484 ns.

C това изчислението на схема НЕ – ИЛИ е завършено.

Ако едновременно на входовете на транзисторите T10 и T11 се подаде логическа единица, нивото на изходната логическа нула се понижава, тъй като се получава паралелно свързване на две еднакви съпротивления. Това повишава шумоустойчивостта на следващото стъпало.

B табл. 12.4 са дадени времената на включване и изключване на всички стъпала за схеми ИЛИ и НЕ – ИЛИ.

# Таблица 12.4

Времена на превключване на отделните стъпала в схеми ИЛИ И НЕ-ИЛИ

|  | ИЛИ |  | НЕ-ИЛИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tвкл, ns | tизкл, ns | tвкл, ns | tизкл, ns |
| Cвх | 0,671 | 9,22 | 0,671 | 9,22 |
| T1 | 33.4 | 146.5 | 33.4 | 146.5 |
| T3 | 4.2 | 32 | 4.2 | 32 |
| T5 | 25.2 | 214 | 16.3 | 137 |
| T10, T11 | 18 | 152 | 27 | 230 |
| Cизх | 812 | 812 | 811 | 812 |

1 време на разряд;

2 време на заряд.

Конфигурацията на схема ИЛИ (НЕ – ИЛИ) е показана на фиг. 12.20. Сорсът на транзисторите T1, T3 и T9 (двата входа), а също и на транзисторите T10, T11, T5 и T7, е общ за схемата. Общи са и дрейновите области на транзисторите T2, T4, T12, T6, и T2 и T4. Общата сорсова област е направена достатъчно широка, така че може да се шинира. B същото време шинирането не е направено по цялата дължина на дифузионната област: част от дифузионната област се използва и като дифузионен мост.

Проектиране на схема НЕ – И (И). Стъпалото, което реализира логическа функция НЕ – И на две променливи, е показано на фиг. 12.21, Пълната схема, реализираща функция НЕ – И (И), е аналогична на схемата на фиг. 12.19. Ha мястото на транзисторите T10 и T11 тук са поставени транзисторите T13 и T14, които заедно с товарния транзистор T12 реализират функция НЕ – И. При свързване на изходите на стъпалата T12, T13, T14 и T5, T6 аналогично на свързването с прекъсната линия на фиг. 12.19 на изхода на схемата се реализира функция НЕ – И, а при свързването с по-ситно прекъсната линия – функция И.

За да се запази нивото на логическата нула на изхода на стъпалото, еднакво с това на другите стъпала, избираме b13=b14=2b10=40 m. Тогава

b13L13=b14L14=403,5=11,43.	K13=K14=1,6.10−6.11,43=18,3.10−6AV2.

При приетото ниво на входната логическа единица 9 V на изхода на T13 се получава напрежение Vизх min(T13)=1 V. Токовете I13 и I14 се определят по формула (12.7):

I13=K132VGS13−VT13VDS13−VDS132,

I14=K142VGS14−VT14VDS14−VDS142.

Като вземем пред вид, че

I13=I14; VDS13=1 V; K13=K14, VG14=VG13=9 V,

получаваме

VDS141,46 V.

Тогава Vизх(НЕ – И)=VDS13+VDS14=2,46 V

За да се запази нивото на изходната логическа нула 2 V, необходимо е на гейтовете на транзисторите T13 и T14 да се подадат по-високи напрежения. Това означава, че бързодействието на схемата ще намалее. Чрез няколко последователни приближения може да се определят стойностите на тези напрежения.

Нека нивото на изходната логическа нула на стъпалото НЕ – И е 2 V. Тогава съгласно (12.12) уравнението на тока през транзистора T12 е

I12=K12VDD=VT−12Vизх−Vизх2=2,1.10−6.15−3122−22=182μA.

Но I12=I13=K132VGS13−VTVDS13−VDS132.

Нека VG13=VG14=9,1 V. Тогава

182.10−6=18,3.10−62.1−3VDS13−VDS132. След преобразуване получаваме

VDS132−12,2VDS13+9,94=0;	VDS13=0,88V,

но

I12=I14=K142VGS14−VT−32VDS13VDS14−VDS142=18,3.10−62(9,1−3−12.0,88−0,88)VDS14−VDS142,

VDS142−9,5VDS14+9,94=0;	VDS14=1,16V.

Тогава изходното напрежение на стъпалото НЕ – И ще бъде VDS13+VDS14=0,88+1,16=2,04 V. Така, още с първото приближение се получава стойност на изходната логическа нула, достатъчно близка до 2 V, изчисленията спират дотук. Получихме, че е необходимо на гейтовете на транзисторите T13 и T14 да се подаде напрежение VG13=VG14=9,1 V. Тогава бързодействието на инверторите, образувано от транзисторите T3 и T4 от двата входа, ще се намали. За тях ще получим

VизхVизхmax'=9,110,86=0,84.

От фиг. 12.12 определяме tизклτT=5,25.Бързодействието на инвертора, образуван от транзисторите T3 и T4 (и за двата входа), намалява и поради това, че нараства входният капацитет на стъпалото НЕ – И:

CMOS13,14=Cox'b13l13+5=2,2.10−4.40.12,5=0,11pF.

Може да приемем С30,37 pF.

Съгласно формула (12.21) R14 не променя стойността си. От табл. 12.3 определяме RТ4=21,8 k.

Съгласно формула (12.23)

T=R14C3=21,8.103.0,37.10-12=8,07 ns.

Тогава 	tизкл Т3=5,25;		T=5,25.8,07.10-9=42,3 ns,

tвклT3=0,37.10−1218,3.10−6⋅0,256=5,2ns.

Може да се приеме, че времената на превключване на всички други стъпала остават същите както при схеми ИЛИ и НЕ – ИЛИ. Като се използват данните от табл. 12.4, може да се изчисли времето на закъснение на входните сигнали.

За функция И използваме данните за функция ИЛИ:

а) при промяна на изходния сигнал от Vвх min до Vвх max

t3=tзар Cвх+tвкл T1+tизкл T3+tвкл Т13,Т14+tизкл T5+tзар Cизх=9,2.10-9+33,4.10-9+42,3.10-9+18.10-9+214.10-9+81.10-9398 ns.

б) при промяна на входния сигнал от Vвх max дo Vвх min

t3=tразр Cвх+tизкл Т1+tвкл Т3+tизкл Т13,Т14+tвкл Т5+tразр Cизх=0,67.10-9+146,5.10-9+5,2.10-9+152.10-9+25,2.10-9+86.10-9=416 ns.

За функция НЕ – И използваме данните за функция НЕ – ИЛИ. При промяна на входния сигнал от Vвх min до Vвх max с аналогични разсъждения получаваме t3=330 ns.

При промяна на входния резултат от Vвх max до Vвх min получаваме t3=490 ns.

C това изчислението на двувходовата  подсхема НЕ – И (И) е завършено.

Стъпалото, реализиращо логическа функция НЕ – И на три променливи, е показано на фиг. 12.22. Пълната схема, реализираща функция на три променливи НЕ – И (И), е аналогична на дотук разгледаните подсхеми: всеки вход има защитна група Rогр, T9, инвертори T1, T2, T3, Т4; след стъпалото НЕ – И следва инвертор Т5, T6 и изходно стъпало T7, T8. При съответното свързване на изхода на подсхемата се реализира функция И или НЕ – И.

За да се осигури ниво на изходната логическа нула на стъпалото 2 V, избираме

b15=b16=b17=3,5;	b10=60 m. Тогава

b15L15=b16L16=b17L17=603,5=17,13.

K15=K16=K17=1,610-6.17.13=27,45.10-6 А/V2.

Ако нивото на входната логическа единица е 9 V, то Vизх Т15=0,667 V. От равенството на токовете I15 и I16 и формула (12.7) получаваме

K152VG15−VT15VDS15−VDS152=K162VGS16−VT16VDS16−VDS162=29−3−12⋅0,667−0,667VDS16−VDS162.

Като решим квадратното уравнение, получаваме

VDS16=0,875 V.

VDS15+ VDS16=0,667+0,875=1,54 V.

От равенството на токовете I15 и I17 и формула (12.7) получаваме:

K152VG15−VT15VDS15−VDS152=K172VGS17−VT17VDS17−VDS172,

7,6=29−3−121,54−1,54VDS17−VDS172,

VDS172−7,68VDS17+7,6=0;	VDS17=1,11V.

Тогава Vизх min=0,667+0,875+1,11=2,65 V. За да получим Vизх min =2 V, трябва да подадем по-високи входни напрежения на транзисторите на стъпалото. За изчисляване на техните стойности постъпваме аналогично както при двувходовото стъпало НЕ – И. При извършване на изчисленията се вижда, че достатъчно добро приближение се получава, ако приемем

Vвх15 =Vвх16Vвх17=9,2 V

Тогава за инверторите T3, T4 от трите входа получаваме

VизхVизхmax'=9,210,86=0,847.

От фиг 12.12 определяме tизклτT=5,54.

CMPS15,16,17=Cox'b15l15+5=2,2.10−4.60.12,5=0,165pF.

Може да приемем C3=0,42 pF.

Съгласно формула 12.21 RT4 не променя стойността си. От табл. 12.3 определяме RT4=21,8 k.

Съгласно формула (12.23):

T=RT4C3=21,8.103.0,42.10-12=9,15 ns.

Тогава

tизкл Т3=5,54.T=5,54.9,15.10-9=50,8 ns,

tвклT3=0,42.10−121.8,3.10−6⋅0,256=5,9ns.

За закъснението на входния сигнал, като използваме данните от табл.  12.4, получаваме:

Функция И				Функция HE-И,

при промяна наVвх от Vвх min до Vвх max:

t3=410 ns,				t3=340 ns.

при промяна наVвх от Vвх max до Vвх min:

t3=420 ns,				t3=492 ns.

C това изчислението на тривходовата подсхема НЕ – И (И) е завършено.

Хоризонталната геометрия на двувходова и тривходова схема НЕ – И (И) е показана на фиг. 12.23 и фиг. 12.24.

Проектиране на схема ИЛИ (НЕ – ИЛИ). Ha фиг. 12.25 е показана схема, която реализира едновременно функция ИЛИ и НЕ – ИЛИ. Схемата има две двутактни изходни стъпала, образувани от транзисторите T7, T8 и T7, T8. Бързодействието им е по-малко в сравнение с това на разгледаните вече подсхеми, тъй като има паралелно свързване на големи капацитети. От табл. 12.3 може да вземем тези времена на превключване, които остават непроменени:

tразр Cвх=0,67 ns,		tвкл Т3=4,2 ns,

tзар Cвх=9,2 ns,		tизкл Т3=32 ns,

tвкл Т1=34,6 ns,		tразр Cизх=82 ns,

tизкл Т1=148 ns,		tзар Cизх=81 ns.

От същата таблица можем да използуваме и следните величини:

RT12=RT6=48,3 k,			CMOST5=0,055 pF,

CMOST7=0,33 pF,			CMOST8=0,66 pF.

Ha изхода на стъпалото НЕ – ИЛИ са включени входовете на транзисторите T8, T5, T7. Тогава паразитният капацитет, съставен от собствените капацитети на транзисторите T5, T7 и T8, е CMOS=0,055+0,33+0,66=1,045 pF. Може да приемем C12=1,3 pF. От формула (12.23)

T=RT12С12=1,3.10-12.48,3.103=63 ns.

От табл. 12.2 и 12.3:

tизкл T10(T11)=4,9T=4,9.63.10-9=308 ns,

tвклT10(T11)=C12K10⋅0,256=1,3.10−129,15.10−6⋅0,256=36,4ns.

Ha изхода на инвертора T5, T6 са включени входовете на транзисторите T7, T8. Тогава CMOS=0,66+0,33=0,99 pF. Приемаме C6=1,24 pF. От формула (12.23)

=RT6C6=48,3.103.1,24.10-12=60 ns.

От табл 12.2 и 12.3:

tизкл Т5=4,9=4,9.60.10-9=294 ns;

tвклT5(T11)=C6K5⋅0,256=1,24.10−129,15.10−6⋅0,256=34,6ns.

Закъснението иа входния сигнал е :

а) при промяна наVвх от Vвх min до Vвх max:

НЕ – ИЛИ:

t3=tзар Cвх+tвкл T1+tизкл T3+tвкл Т10(Т11)+tизкл T5+tразр Cизх=9,2.10-9+33,4.10-9+32.10-9+36,4.10-9+294.10-9+86.10-9=491 ns;

ИЛИ:

t3=tзар Cвх+tвкл T1+tизкл T3+tвкл Т10(Т11)+tизкл T5+tразр Cизх=9,2.10-9+33,4.10-9+32.10-9+36,4.10-9+294.10-9+86.10-9=491 ns;

б) при промяна наVвх от Vвх max до Vвх min:

НЕ – ИЛИ:

t3=tразр Cвх+tизкл Т1+tвкл Т3+tизкл Т10(Т11)+tвкл Т5+tзар Cизх=0,67.10-9+146,5.10-9+4,2.10-9+308.10-9+34,6.10-9+81.10-9=575 ns.

ИЛИ:

t3=tразр Cвх+tизкл Т1+tвкл Т3+tизкл Т10(Т11)+tвкл Т5+tзар Cизх=0,67.10-9+146,5.10-9+4,2.10-9+308.10-9+34,6.10-9+86.10-9=580 ns.

Ha фиг. 12.26 е показана примерна хоризонтална геометрия на подсхема ИЛИ/ИЛИ – НЕ.

Проектиране на тригери. Електрическата схема и примерната хоризонтална геометрия на RS тригер са показани на фиг. 12.27 и 12.28. Ha фиг. 12.29 е показана схемата на двуетажен тригер, а на фиг. 12.30 съответната хоризонтална геометрия.

Проектиране на транзистор с отворен дрейн. Да означим този транзистор с T18. Ако изберем

b18=550 m, L18=3,5 m, l18=7,5 m, то b18L18=5503,5=157; K18 =157.1,6.10-6=250.10-6 А/V2.

B зависимост от товара нивото на логическата нула на изхода има различна стойност. Ако например изискваното ниво на логическата нула е 1 V, минималната стойност на товарното съпротивление може да определим по следния начин. Съгласно формула (12.7) токът през транзистора T18 е

I18=K182VG18−VTVDS18−VDS182=250.106.(2.(9−3).1−1)=2750μA..

Падът на напрежението върху товарното съпротивление е 14 V. Оттук

Rmin=142,75.10−3=5,1.103Ω.

12.4.6. Особености при проектирането на динамични подсхеми

Освен статичната широко приложение в ИС намира динамичната MOS схемотехника. B нея се използва основното предимство на MOS структурата – голямото входно съпротивление на изолирания по постоянен ток гейт, което позволява във входния капацитет да бъде съхранявана за известно време информация. Времето за задържане зависи от токовете на утечка, затова динамичните схеми са снабдени с тактови генератори за регенерация на информацията. B динамичната техника се различават две направления – първото отчита определено съотношение между товарния и ключовия транзистор, докато при второто се използват докрай възможностите за натрупване и предаване на заряди, като всички транзистори са с отношение b/L=1 и изчисленията се превеждат само за преходните процеси. Тази конструктивна особеност води до увеличаване на влиянието на паразитните капацитети.

По-близо до разгледаните статични схеми е първото направление, при което конструкцията трябва да отчита, че в момента, когато товарният и ключовият транзистор са отпушени, през схемата протича ток към земя. Следователно за реализиране на необходимата стойност на логическата нула, както и при статичните схеми, трябва да бъде изчислено съотношението b/L на ключовия транзистор в зависимост от това на товарния. Ha фиг. 12.31 а, б е показана схемата на двуфазен преместващ регистър и съответната топология. C прекъсната линия е показан “интересният" капацитет C1 на транзистора Т5, който се зарежда през T3 по време на импулса 1. Обикновено за товарните транзистори се избира отношение b/L=1:5, а за входните – 4:1. Ролята на свързващите транзистори е да представляват нискоимпедансни превключватели на капацитивните токове през “запомнящите" капацитети на гейтовете. Затова се избира съотношение b/L=1.

Съществуват няколко разновидности в динамичната техника по отношение на свързването на гейта на товарния транзистор. B показаната схема той е свързан към тактовия импулс, което намалява консумацията и заеманата площ, но може да бъде свързан и към допълнително захранване VGG.

Подобно на статичната техника и тук могат да бъдат реализирани останалите логически функции чрез подходящи подсхеми. Долната граница на тактовите импулси е ограничена от токовете на утечка, а горната – от възможността за бързо зареждане и разреждане на капацитетите. Обикновено се достига диапазонът от 10 кНz до 2 MHz. Показаната топология на фиг. 12.31 позволява допълнително оптимизиране. Според данни от изготвени чипове 100 – битов регистър изисква площ 2x2 mm2.

При втория клас динамични схеми всички транзистори независимо от предназначението им се конструират с отношение b/L=1. Това прави невъзможно използването на делител на напрежение за осигуряване на изходния сигнал. Затова в този случай се използва разрядът на гейтовия кондензатор на ключовия транзистор, като от съществено значение е разпределението на зарядите между C1 и С’1.Схемно погледнато, за реализиране на достатъчно ниво “1" в C1 е необходимо отношението C’1/C1 да бъде по възможност най-голямо. Това обаче не се постига конструктивно. Обикновено тези кондензатори имат еднаква площ, което означава намаляване с 50% на нивото. От друга страна, топологията на този вид схеми е значително опростена и заетата площ по-малка. Счита се, че използването на минимални по размер MOS транзистори намалява площта за една и съща схема, реализирана в двата варианта, пет пъти.

Ha фиг. 12.32 е показана електрическата схема и примерната хоризонтална геометрия на една от възможните конфигурации на четирифазен преместващ регистър. Както и в предишния случай, преместващият регистър е най-простата подсхема, която може да бъде реализирана в този вид динамична техника. Характерно за конструкцията е, че всички DC шини са отпаднали. Друга конструктивна особеност е, че е отпаднала необходимостта от свързващи транзистори. Наличието на четири синхроимпулса поставя сериозен проблем при разполагането на шините и елиминирането на паразитните капацитети.

Ha фиг. 12.33 е показано съотношението между стойностите на използваните капацитети.

Капацитетите C2, C3, C4 изграждат гейтовия кондензатор, като C3 и C4 са капацитети, получени от препокриването между гейта, сорса и дрейна съответно. C1 е капацитетът на дифузионна шина на T1 – T2 спрямо подложката. Особеностите на схемата поставят своите изисквания към стойностите на капацитетите, които резултират в една достатъчно голяма стойност за C1. От топологията на схемата и използващия технологичен вариант могат да бъдат определени C2, C3 и C4. Стойността на C1 се изчислява от приложената еквивалентна схема, като C1=C3(V2/V1)-C2, където за V2=25 V, V1=2 V, С3=С2=0,016 pF и C1=0,18 pF. B зависимост от създадения PN преход е известен капацитетът на единица площ, което позволява изчисляване на площта на дифузионния прозорец с отчитане на страничната дифузия.

C помощта на показаната основна 4 – фазна структура могат да бъдат реализирани и останалите подсхеми, като НЕ – И, НЕ – ИЛИ и т.н.

  - Развитие на полупроводниковите запомнящи устройства

12.5.1. Общи сведения за полупроводниковите запомнящи устройства (ППЗУ)

Първите ППЗУ бяха създадени през 1964 – 65 година, като техният обем не превишаваше 8 – 16 бита за биполярните и 16 – 64 бита за MOS ЗУ.

Първото промишлено изделие на MOS ОЗУ, намерило при това изключително широко разпространение, се появи на пазара едва през 1970/71 г.

Основна част от цената на ППЗУ се пада на запомнящите елементи. Ето защо стойността на този вид ЗУ почти не зависи от броя на разредите. Това е позволило ППЗУ да намерят приложение в малки по обем памети още в началото на своето приложение. B резултат на последвалото спадане на цената обемът, при който ППЗУ стават по-икономични, непрекъснато расте. Например през 1967 г. границата, при която MOS ОЗУ са били по-евтини от феритните памети, е била 500 бита, през 1968 г. – 1000 бита, през 1970 г. за статичните – 8000 бита, а за динамичните – 128 000 бита. През 1972 – 1973 г. почти навсякъде започнаха да използват ППЗУ в основните ОЗУ на новите модели ЦЕИМ (фиг. 12.34 и 12.35).

Друго зажно предимство на ППЗУ са техните по-добри характеристики. При тях лесно се реализира четене без разрушаване на информацията. По отношение на бързодействието ППЗУ са в границите от 10 ns до няколко микросекунди. При използване на ППЗУ отпадат сложните проблеми на физическо и електрическо съгласуване на запомнящите схеми и управлението.

ППЗУ заемат много по-малко място. При обем 2 М байта MOS ОЗУ заема едва 25% от площта на аналогичното феритно устройство.

Въпреки че липсват достатъчно данни, в някои източници се посочва, че ППЗУ имат същата и дори по-добра надеждност от феритните. Това се дължи на монолитната структура на ИС и намаления брой съединителни връзки.

ППЗУ позволяват много по-лесно разширяване на обема и са по-стабилни по отношение въздействието на околната среда.

Един от главните недостатъци на ППЗУ е загубата на информация при изключване на захранващото напрежение.

Въпреки очевидните предимства на ППЗУ производителите на феритни памети продължават да увеличават (макар и по-бавно) своето производство, предназначено главно за основните ОЗУ на ЦЕИМ и устройства, които трябва да съхраняват информацията при изключено напрежение. Това се дължи на факта, че цената на феритните устройства продължава да спада, а техните характеристики да се подобряват. Смята се обаче, че новите динамични ОЗУ с обем 4К и 16К ще решат окончателно въпроса в полза на ППЗУ [108, 109].

Полупроводниковите ЗУ могат да бъдат класифицирани по четирите най-важни, независими един от друг признака:

— технология – биполярни и MOS;

— схемно решение – статични  и динамични;

— принцип на работа – с последователен и произволен достъп;

— режим на съхранение на информацията – постоянни (ПЗУ) – ROM и оперативни (ОЗУ) – RAM.

Независимо от възможните комбинации между тези признаци поради технологична или схемна нереализируемост броят на видовете ППЗУ е по-малък.

MOS паметите се отличават с голямо разнообразие на своите параметри и функционални възможности. Поради способността на MOS транзисторите да се самоизолират тези ЗУ имат по-висока степен на интеграция. C помощта на MOS технологията могат да бъдат получавани високоомни резистори върху сравнително малки площи, поради което MOS ЗУ консумират по-малко енергия. Същото може да бъде получено и при използването на динамична техника, тактувано захранване и др. C помощта на специална N- канална технология могат да бъдат изготвени MOS ЗУ, превъзхождащи аналогичните биполярни устройства по редица параметри и имащи при това сравнимо с тях бързодействие (време на достъп до 100 ns).

По отношение на цената предимството на MOS паметите е очевидно, тъй като те се изготвят с помощта на по-прост технологичен процес – обикновено само 4 фотолитографски операции и един дифузионен процес.

Икономичността на MOS технологията може да бъде съчетана с бързодействието на биполярните прибори при разработка на т. нар. “хибридни" памети, в които матрицата от запомнящи елементи се изготвя с MOS транзистори, а дешифраторите и входно – изходните усилватели – с биполярни (фиг. 12.35 б). През периода 1965 – 1970 г. този тип ЗУ бе смятан за най-перспективен, но впоследствие беше почти напълно изместен от биполярните ЗУ с пълна вътрешна дешифрация (имащи същия обем и бързодействие) и от динамични ЗУ, които са със значителна по-висока степен на интеграция и много по-евтини при сравнимо бързодействие.

12.5.2. Преглед на някои основни технологии за изготвяне на MOS ЗУ (фиг. 12.36)

B началото на гл. 12 са разгледани някои от основните технологични схеми на MOS технологията. Като едни от най-важните изделия MOS ЗУ са оказали и оказват съществено влияние върху тяхното развитие.

От 1968 година се разработват, експериментират и внедряват различни подобрения или нови технологии с цел да се постигнат:

— намалени размери на ЗУ;

— голямо бързодействие;

— ниски прагови напрежения;

— висока надеждност;

— малка консумирана мощност.

Тук ще бъдат разгледани предимствата и недостатъците им по отношение на възможностите, които предлагат за конструиране на ЗУ.

а. Стандартна PMOS технология. Първите MOS ИС, в това число и MOS ЗУ, бяха изготвени с помощта на Р- канална MOS технология с метален (Al) гейт върху Si с ориентация <111>. Тази технология удовлетворява изискванията за реализиране на MOS памети, но не е лишена от някои съществени недостатъци:

— транзисторите имат високо прагово напрежение (3,55 V), дължащо се на ориентацията на монокристала, на голямата работа на излитане (за алуминиев гейт) и на значителната дебелина на тънкия окис;

— запомнящата клетка (3K) и целият кристал имат много големи размери, а това не позволява да се изготвят статични MOS ЗУ с обем над 128 бита (при пълна вътрешна дешифрация) или над 256 бита без периферни схеми (табл. 12.4);

— бързодействието е малко, което се обяснява с голямата площ на гейта, големите капацитети на препокриване и малката подвижност на носителите. Допълнително затруднение е наличието на дълги метални шини.

Захранващите напрежения са високи, което прави ИС несъвместими с ТТЛ.

б. NMOS технология. По принцип технологията на N-каналните прибори не се различава съществено от Р- каналните. Особеностите са свързани с повърхностната инверсия на подложката. Запушването на транзистора се постига със специална обработка на повърхността на пластината, водеща до изменение на праговото напрежение.

Предимствата на NMOS технологията са:

— голяма стръмност на характеристиките – резултат от 2 – 3 пъти по-голямата скорост на електроните в сравнение с тази на дупките (по-голямата стръмност на транзисторите позволява да се намалят размерите им или да се използва за повишаване на бързодействието);

— N- каналните прибори са съвместими с ТТЛ.

в. Технология на самосъвместяващ се гейт:

1. Технология на силициев гейт [314, 315, 316]. Основните характеристики нa ЗУ могат значително да се подобрят, ако при изготвянето се използват нископрагови транзистори със Si – самосъвместяващ се гейт. Тази технология днес е стандартна за много производители.

Вертикалната геометрия на такъв транзистор е показана на фиг. 12.37.

Предимства:

— тънкият окис е защитен по време на фотолитографията, което повишава стабилността на структурата, а оттам и рандемана;

— праговото напрежение се намалява до 2 V, тъй като разликата в работата на излитане между поликристалния силиций и монокристалния силиций е малка; при това праговото напрежение на паразитния транзистор не се намалява и дава възможност да се използват по-високи захранващи напрежения;

— страничната дифузия е пренебрежимо малка, защото активният (тънкият) окис нараства преди формирането на сорса и дрейна; освен това несъвпадението между първа и втора маска не се отразява върху структурата. B резултат на това паразитните капацитети силно намаляват, подобряват се динамичните характеристики, увеличава се бързодействието (1,5 пъти по-бързи от Р- каналните);

— голямата проводимост на поликристалния силиций (R<100 /) дава възможност да бъде използван като допълнително “комутиращ" слой;

— след дифузията за дрейн и сорс не се извършва окисление, като по този начин се избягва преразпределението на примесите и се запазват листовите съпротивления на същите между 15 и 50 /;

— гейтът може да бъде скрит в окиса, което дава възможност металните контакти да бъдат разположени по-близо до него. От друга страна, металните шини могат да препокриват гейта – постига се по-ефективна пасивация; всичко това води до намаляване на размерите на ЗК с около 20%;

— както и при класическата MOS технология, са необходими четири маски.

2. Технология на силициев гейт с изолатор окис и нитрид [317]. Тази технология притежава предимствата на предната със следните допълнения:

— малко по-ниски прагови напрежения поради използването на нитрид като първи изолатор;

— по-добра надеждност, тъй като нитридът е добра преграда за натриевите йони.

3. Технология, използваща труднотопими метали за гейтов електрод (TTMOS) [316]. При тази технология се използва молибден за гейт вместо поликристален силиций. Молибденовият гейт има висока температура на топене и може също да служи за дифузионна маска при формиране на транзистора. Предимствата са:

— молибденовият гейт има малко специфично съпротивление, получава се малък пад на напрежение върху превключващите шини и малка задръжка на схемата;

— производителите на ИС с молибденов гейт смятат, че тази технология е по-проста, отколкото тази с поликристален силиций;

— осигурява се възможност за получаване на транзистори с плуващ гейт (floating gate) чрез нанасяне на изолационен слой от силициев двуокис над труднотопимия молибден.

г. Технологии, използващи нитрид за маска:

1. Технология SATO [318] (SeIf-aligned thick oxide). Тази технология съчетава предимствата на самосъвместяващия се гейт с универсалността на класическата MOS технология, т.е. възможна е широка гама от материали за гейтови електроди и изолатор, при използване на маските на класическата технология. Тя осигурява значително повишаване на бързодействието на схемите:

— SATO позволява да се намали височината на стъпката между дебелия и тънкия окис; това намалява брака от напукване на лака и води до повишаване на рандемана на схемите;

— избягват се високотемпературни процеси след формиране на тънкия окис под гейта;

— изборът на метал за гейта не е от значение;

— SATO е подходяща за използване в съчетание с йонна имплантация, като в този случай обикновено се използва алуминиев гейт.

2. Технология LOCOS (LOCaI Oxidation of Silicon). Чрез нея се постига пълно използване на дебелия окис, поставен на подходящо място. Съчетава се предимството на самоцентриращия се гейт и нитридната маска.

Предимства:

— получава се по-добро очертаване на областите на дебелия окис;

— силицият, получен между областите от дебел окис, е от мезатип, а това гарантира плосък PN преход, намалява паразитния капацитет и увеличава пробивното напрежение на транзистора;

— стъпалността между активния и пасивния окис и между силициевата повърхност и дебелия окис е минимална;

— голямата дебелина на силициевия двуокис води до намаляване на капацитета на металните шини.

Транзистор, изготвен по тази технология, е показан на фиг. 12.38.

Технологията LOCOS – II, позволява да се изготвят N- канални транзистори, разделени помежду си с Р- дифузионни области за намаляване на паразитния капацитет.

3. Технология PLANOX [322]. Обявена е през 1969 – 70 г. (фиг. 12.39). Предимствата й са:

— по-голяма равнинност на релефа и непрекъснатост на металните шини;

— при PLANOX се запазва повърхностната концентрация на дифузионните области, тъй като защитният окис израства преди формиране на тези области, т.е. легиращите примеси не се преразпределят.

4. Технология SAMNOS (SeIf-Aligned MNOS) [323]. Използването на едни и същи маски при технологиите MNOS и SAMNOS улеснява създаването на ИС. При тази технология най-напред се формира гейтовият диелектрик, чиято структура има вида ON (окиснитрид).

Предимствата на SAMNOS (фиг. 12.40) пред MNOS са:

— използване на самоцентриращ се гейт – препокриването на гейта е равно на проникването на дифузията под гейтовия диелектрик или 2 – З пъти по-малко, отколкото при процеса MNOS; възможното отместване на втората маска не е от значение, следователно отношението b/L остава постоянно;

— осигуряване на равнинност на схемите – стъпалността между дебелия окис и гейтовия диелектрик е два пъти по-малка от тази при класическата MOS технология;

— праговото напрежение е намалено до 2 V.

д. CMOS технология [110]. Редът на операциите при тази технология е разгледан в гл. 12. .Съчетаването на P и N- канални транзистори на един чип позволява да се строят MOS ИС с допълнителна симетрия.

Предимства:

— добри работни характеристики;

— много малка разсейвана мощност – консумира се енергия само в процеса на превключване; в статичен режим консумираната мощност е от порядъка на nW;

— захранването е от един източник;

— широк работен диапазон за захранващото напрежение и температурата на околната среда;

— голяма шумоустойчивост;

— приборите могат да имат много голямо бързодействие (за сметка на малката разсейвана мощност могат да се увеличат размерите на транзисторите, като се понижава тяхното съпротивление, а оттам се намалява и времето за презареждане на паразитните капацитети).

Недостатъци:

— малка степен на интеграция в сравнение с ИС с еднотипни транзистори (необходимост от формиране на специален “джоб" с противоположна по отношение на подложката проводимост);

— за изготвяне на CMOS са необходими най-малко 6 фотолитографии

е. SOS технология [324, 325]. Ефективни решения на проблемите от CMOS технологията дава SOS технологията. Същността й се състои в епитаксиално израстване на тънък слой монокристален силиций върху подложка от сапфир (-Аl2О3) или шпинел (MgAl2О4). След ецване, което достига до подложката, се получават “островчета" от силиций. По-нататък технологичният процес е аналогичен на този с монокристален силиций.

Предимства:

— много добра изолация между отделните прибори – няма възможност за утечка;

— провеждащите шини са разположени върху изолиращата подложка, т.е. няма паразитни капацитети, следователно бързодействието е много голямо (доближава се до бързодействието на биполярните схеми);

— капацитетът дрейнc – подложка е силно намален, тъй като дифузията стига до подложката;

— силициевата N- област между дрейна и сорса има плаващ потенциал, ето защо няма ефект сорс – подложка и отпада необходимостта от подаване на напрежение на подложката;

— лесно се създават P и N- канални прибори върху един и същи чип;

— намалява се консумираната мощност – важно условие за устройствата, работещи с батерии.

Като недостатък може да се отбележи, че приборите, получени по тази технология, имат твърде висока цена.

ж. Йонна имплантация [313]. He е самостоятелна технология, а технологична операция, използването на която води до усъвършенстване на MOS ИС (фиг. 12.41). Този метод позволява да се премахне препокриването на дифузионните области от гейта и по такъв начин съществено да се намали паразитният капацитет (Спар=0,01 pF за всеки 10 m широчина на гейта). Чистотата на технологичния процес води до намаляване на утечките в PN преходите.

Йонната имплантация се използва за:

— изготвяне на транзистори с къс канал (2 m);

— изготвяне на транзистори със самосъвместяващ се гейт;

— за направа на стопдифузия – увеличава се праговото и пробивното напрежение на дебелия окис;

— за изменение на праговото напрежение на транзисторите.

B зависимост от степента на легиране праговото напрежение на обикновен N- канален транзистор може да бъде намалено до необходимата стойност (1,52 V). По-силно легиране се прилага за получаване на транзистори с вграден канал, които се използват за товар в статичните ЗУ.

Възможността от широко вариране на праговото напрежение на ключовите транзистори (със слабо легиран канал) и на напрежението на отсечка на транзисторите с вграден канал позволява на конструкторите на ЗУ да намират оптимални стойности на тези напрежения, необходимо изискване за оразмеряване на логическата схема.

3. VMOS технология [325, 110]. Технологията с V – образен канал (фиг. 12.42) дава възможност за построяване на транзистори с къс канал, малък препокриващ капацитет, високо пробивно напрежение и голяма интеграция на елементите.

Тази технология е директно съвместима с V – образните биполярни схеми, което позволява едновременно изграждане на NPN биполярни транзистори и бързодействащи Р- канални MOST върху един и същи чип.

и. D MOS технология [110, 112, 113, 326]. Както V MOS технологията, така и D MOS позволява да се получат миниатюрни висококачествени транзистори без намаляване на геометричните им размери. При тази технология транзисторът се формира чрез последователна дифузия с акцепторни и донорни и примеси в един и същи прозорец на сорса, в резултат на което се създава Р- канал с дължина 0,4 – 2 m.

За разлика от класическата MOS технология активната област между дрейна и сорса е съставена от две части:

— къса част L с модулируема инверсия (образува канала и определя бързодействието);

— по-дълга “дрейфова" област (фиг. 12.43).

Структурата може да има относително широка метализация 58 m на гейта, благодарение на което освен голямото усилване и бързодействие се получават и високи работни напрежения. Това е най-добрата технология за ЗУ от гледна точка на степен на интеграция и бързодействие, разгледани едновременно.

Предимства:

— пет пъти по-голямо бързодействие в сравнение с Р- каналните прибори, вкл. работа в СВЧ обхват;

— голяма стръмност на характеристиките;

— възможност за задаване на праговото напрежение чрез регулиране на разпределението на примесите в канала, т.е. независимо от типа на подложката могат да се изготвят прибори, работещи както с обеднен (отрицателно прагово напрежение), така и с обогатен канал (положително прагово напрежение);

— докато при класическата MOS технология създаването на къс канал е свързано с увеличаване на паразитните капацитети, при D MOS тези капацитети са много малки (гейтът препокрива канала само от едната страна);

— металът на гейта служи не само за модулиране на проводимостта в канала, но и препокрива подложката – получават се прибори с високо пробивно напрежение;

— при D MOS почти не се наблюдава модулация на канала, водеща до намаляване на изходния импеданс и до намаляване на коефициента на усилване по мощност;

— за подложки могат да се използват силициеви пластини от N, P или  тип;

— D MOS осигурява възможност за лесно формиране на една подложка на биполярни и MOS транзистори.

Новите технологии подобриха характеристиките, надеждността и рандемана на MOS ИС, както и съвместимостта им с биполярните ИС (табл. 12.5)

Таблица 12.5

| Технология | Задръжка, ns | Работа на превключ-ване, p | Плътност |  | Размер на кристала, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прибор, бр./mm2 | Вентили, бр |  |
| P- канал с метален гейт | 80 | 450 | 150 | 50 | 7x7 |
| P- канал със силициев гейт | 15 | 145 | 270 | 90 | 6x6 |
| N- канал със силициев гейт | 15 | 45 | 285 | 95 | 6x6 |
| N- канал със силициев гейт и обеднен товар | 12 | 38 | 320 | 107 | 6x6 |
| N- канал с полисилиций на две нива | 10 | 35 | 525 | 175 | 6x6 |
| CMOS със силициев гейт | 10 | 0.5 | 220 | 45 | 5.5x5.5 |
| V MOS, D MOS | 5 | 20 | 600 | 225 |  |
| C MOS на сапфир | 2-5 | 0.1 | 650 | 275 | 5x5 |

12.5.3. MOS оперативни запомнящи устройства

1. Статични. Статичен RAM се използва главно в малки системи, където не е оправдано влагането на допълнителни средства и време, необходими за проектиране на динамични RAM. Главни области на приложение за този вид ОЗУ са уредите за широко потребление и микропроцесорите.

Запомнящата клетка на тези ОЗУ представлява тригер, към който обикновено са добавени два или повече транзистори (ключови, усилващи и др.) – от фиг 12.44 до фиг. 12.51. Ще спрем само на някои най-характерни особености MOS ОЗУ.

# Таблица 12.6

| Характеристика на приборите | 1970 г. | 1975 г. |  | 1977 г. |  | 1980 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ЗУ | 256 бита, статична | 1024 бита. Статична | 4096 бита, динамична | 4096 бита, статична | 16384 бита, динамична | 16384 бита, статична | 65K бита, динамична |
| Бързодействие | 1 s | 150 ns | 250 ns | 150 ns | 200 ns | 100 ns | 200 ns |
| Технология | P- канал | N- канал CMOS | N- канал 1ниво поли – Si CMOS | N- канал 2 нива поли – Si |  | N- канал V MOS D MOS C MOS | N- канал V MOS D MOS CCD |

а. Статичните ЗК съдържат по-голям брой елементи от динамичните (най-малко 6). Топологичното проектиране е затруднено, тъй като ЗК има по-голям брой интегрални елементи, връзки, контактни отвори и т.н. Съществуват и някои специфични особености, произтичащи от наличието на положителна обратна връзка в клетката, които изискват по-голяма стръмност на някои от транзисторите.

б. Статичният тригер в ЗК постоянно консумира енергия. Мощните периферни схеми също увеличават тази консумация. Използването на тактувано – гейтово напрежение (VGG на фиг. 12.45) или намалена стръмност на Т5 и Т6 води до допълнително увеличаване на размерите на ЗК. Това се дължи на по-бавните периферни схеми, както и на по-големите паразитни капацитети.

в. Работата с тези ЗУ е много опростена – без синхронизирани тактови сигнали и без регенерация на данните.

г. Липсата на високоволтови тактови сигнали прави много лесна съвместимостта по вход и изход на устройството с TTЛ.

B табл. 12.7 са показани типовете и основните параметри Ha някои от статичните MOS ОЗУ, разработени до момента. От нея ясно се вижда развитието на тези устройства – от бавните с обем 3264 бита и несъвместими с ТТЛ ИС до високоинтегрираните с голямо бързодействие и пълна ТТЛ съвместимост памети.

Таблица 12.7

| Тип | Фирма | Органи-зация | Време на достъп, s | Време на цикъл, s | Захранва-що напреже-ние, V | Консумирана мощност, mW | Съвмес-тимост с ТТЛ | Корпус (брой изводи) | Технология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| без вътрешна деформация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MK 4001 P | Mostek | 256X1 | 0,15 | 0.07 | -18 | 250 | не |  | P- канал, Al гейт |
| TM 4003 | Texas Inst | 256X1 | 0,15 |  | -18 | 200 | не |  | Високо UT |
| TM 4008 | “ ” ” | 256X1 | 0.12 |  | -18 | 200 | не |  | “ |
| 1495 | AMI | 511X1 | 0.15 | 0.35 | +5. –10 | 300 | не |  | “ |
| с вътершна деформация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RA-6-4803 | Gen. Instr. | 32X1 | 1.5 | 1.5 | -13. –27 | 90 |  |  | “ |
| 3530 | Fairchild | 64X1 |  | 3.5 | -30 | 500 | не | 16 | “ |
| MC 1170 | Motorola | 16X4 | 0.5 | 1.2 | -26 | 250 | не |  | “ |
| EA 1400 | El. Array | 64X2 | 1 | 1 | +5, -12 | 135 | не |  | “ |
| 1605 | AMI | 128X1 | 1 | 1.4 | +5, -12 | 350 | по изход |  | “ |
| MK 4002 P | Mostek | 64X4 | 1 | 1 | +5, -9 | 350 |  |  | “ |
| MK 4007 P | “ “ “ | 256X1 | 1 | 1 | +5, -5, -9 |  |  | 16 | P- канал, йонна имплантация |
| C 6550 | Solitron | 64X4 | 1 | 1 | +5, -9 |  | да |  |  |
| 1101 | Intel | 256X1 | 1.5 | 1.5 | +5, -9 | 400 | да | 16 | P- канал, Si гейт |
| 11011 | Intel | 256X1 | 1 | 1 | +5, -3 | 400 | да | 16 | P- канал, Si гейт |
| 3532 | Fairchild | 512X1 | 0.55 |  | +5 | 230 | да | 16 | “ |
| 2602 | Signetics | 1024X1 | 1(0.5) |  | +5 | 200 | да | 16 | N- канал, Si гейт |
| IM 7552 | Intersil | 1024X1 | 1(0.5) |  | +5 | 2200 | да | 16 | N- канал, Si гейт |
| 2102 | Intel | 1024X1 | 1(0.5) |  | +5 | 350 | да | 16 | “ |
| 4102 | Moster | 1024X1 | 0.45 |  | +5 |  | да | 16 | N- канал, йонна имплантация |
| IM 6508 MDE | INL | 1024X1 | 0.46 | 0.3 | 0; +5 | 0,5 |  |  | C MOS, Si гейт |
| IM 6508 1/DM | INL | 1024X1 | 0.2 | 0.165 | 0; +5 | 0,05 |  |  | “ |
| S 4006 | AMI | 1024X1 | 0.4 | 0.65 | +12, +5 | 450 |  |  | P- канал, йонна имплантация |
| MWS 5501 | RCA | 1024X1 | 0.09 | 0.09 | 0, +10 | 5,2 |  |  | C MOS, сапфирена подложка |
| IM 7003 | INL | 2048X1 | 0.06 | 0.18 | +3, +15 | 300 |  |  | N- канал, Si гейт |
| 480 4C | SMI | 1024X4 | 0.35 | 0.35 | 0, +5 | 500 |  |  | N- канал |
| P 2114-3 | ITL | 1024X4 | 0.3 | 0.3 | 0, +5 | 710 |  |  | N- канал, Si гейт |
| C 2114-2 | ILL | 1024X4 | 0.2 | 0.2 | 0, +5 | 710 |  |  | “ |
| 4104 ACP | SMI | 1024X4 | 0.2 | 0.35 | +5, +12 | 650 |  |  | N- канал |

2. Динамични. Работата на динамичните ОЗУ е свързана с въвеждането и съхраняването на електрически заряди в собствени или специално създадени капацитети. Това определя и някои особености на този вид памети:

а. B резултат на неизбежните утечки съхраняващият се в капацитетите заряд намалява, което в крайна сметка води до загуба на информацията. По тази причина динамичните MOS ОЗУ се нуждаят от периодична регенерация на данните, което удължава цикъла и затруднява работата с този вид устройства. Ha фиг. 12.63 е показана блокова схема на устройството, с което се осъществява регенерацията на ЗК.

б. Динамичните ЗК съдържат много малко транзистори – от 1 до 4, които при това могат да бъдат с минимални размери. B резултат на това степента на интеграция силно нараства.

в. Динамичните ОЗУ имат много по-голямо бързодействие от статичните – дължи се главно на по-бързите периферни схеми и по-малкия брой елементи в ЗК.

г. При динамичните ОЗУ енергия се консумира главно при активна работа – запис или четене. B пасивен режим тази енергия е нищожна.

д. За осигуряване на работоспособността и необходимото бързодействие динамичните памети се нуждаят от високи по амплитуда синхронизирани тактови сигнали. Това прави много трудна пълната им съвместимост с биполярните ИС.

Ha фиг. 12.52 a, 12.53 a, 12.54 a, 12.55 a, 12.56 a, 12,57 a. 12,58 а са показани няколко от основните типове динамични ЗК, а на фиг. 12.52 б, 12.53 б, 12.54 б, 12.55 б, 12.56 б, 12.57 б, 12.58 б – техните примерни топологии.

Докато при клетките с 4 и 3 транзистора информацията се запомня и съхранява от паразитните капацитети, при дву- и еднотранзисторните клетки е необходимо допълнително изготвяне на кондензатор.

Тук е интересно да се покажат две модифицирани N- канални технологии (със силициев гейт) за изготвяне на еднотранзисторни клетки. Използват се при някои 4К и всички 16К памети.

ТМ4070 [113, 326, 327] е направен по подобрената SLP (Single Layer Polisilicon) технология. Ha фиг. 12.59 са показани електрическата схема, вертикалната и хоризонталната геометрия на 3K. При нея транзисторът и кондензаторът са поставени един до друг. Един слой от поликристалния силиций служи за връзка и електрод на кондензатора.

Фирмата Intel в своя прибор 2116 [326, 115] използва DLP (Double Layer Polisilicon) технология (фиг. 12.60 а, б, в). Характерното при нея е, че кондензаторът стои над транзистора и затова е необходима втора шина от поликристален силиций. Всъщност се спестява място, тъй като втората N+ област (сорсовата) става излишна.

Повечето от специалистите смятат, че съвременните еднотранзисторни ЗК с площ 0,0002 – 0,0033 mm2 ще бъдат неподходящи за 65К ЗУ. Ho това не представлява препятствие за технологията със силициев гейт, която може да се използва при приборите със зарядна връзка CCD.

B литературата [116] е посочена разработка на 65К ОЗУ (Continously Сhargе – Сoplеd Random – Access Memory C3 RAM) с произволен достъп.

Предимството на ЗУ от този тип е свързано не толкова с простата технология, топологията и минималните размери на елементите, а и с ограничения брой контакти между силиция и металните слоеве. Производителите наричат новия прибор “безтранзисторен елемент на ЗУ с произволен достъп". Информацията в него се съхранява в областта, формирана с помощта на йонна имплантация. B резултат на това размерите на ЗК не надминават размерите на един гейт (150 m). Това е читири пъти по-малко от ЗК на 16К – битовата ЗУ с двоен поликристален силиций и е приемливо за реализирането на 65К ЗУ. Дори и при такива малки размери на клетката бързодействието се запазва и е както на обикновения MOS транзистор. Освен това със съчетаването в обща затворена (гейтова) област съхраняването и предаването на информацията се премахва необходимостта от формиране на две отделни затворени области. Последното не само че опростява структурата на ЗК, но и позволява за съхранение на заряда да се използва по-голяма площ. До клетката остават да водят две шини – една за натрупване или запис и една за четене (всички сегашни RAM използват три шини), с което се прави значителна икономия на площ.

Вертикалната геометрия на такава ЗК е показана на фиг. 12.61, а на фиг. 12.62 – тестовата структура на устройството.

Простотата на ЗК е постигната благодарение на формиране под част от гейта на области за съхранение на заряда. По-ниското ниво за съхранение е получено с помощта на йонно внедряване на примеси от Р- тип (300 nm) в силиция, а по-високото ниво от N- тип на по-малка дълбочина. При такава структура след записа на информацията на едно от нивата на съхранение за нейното прочитане е необходимо само да се снеме напрежението на гейта и по този начин зарядът се премества от ниво на ниво. Този движещ се заряд се приема от N+- областта, съединена с шината за четене.

За запис на “1" в ЗК напрежението на разрядната шина се намалява до 0. Това позволява на електроните да “изтекат" в потенциалната яма, съществуваща в областта на съхраняване. При запис на “0" на Шр се подава високо напрежение, в резултат на което в областта на съхраняване заряд не настъпва. Освен това на другата шина потенциалът се изменя така, че да изолира разрядната шина от “зарядната област". Това е фактически операцията запомняне.

Дори при нулев потенциал на гейта, pежим на запомняне под него се формира потенциална яма за съхраняване на заряда. При подаване на напрежение на гейта потенциалът в предаващата област става по-положителен от потенциала в областта на съхранение, което на практика означава връзка между нея и разрядната шина. Всички налични заряди в областта “отиват" в шината и се прочитат.

Схемата на фиг. 12.63 показва каква допълнителна електроника е необходима за случая на динамичните памети. Тази схема е предназначена за възстановяване с равномерно разпределени цикли. Тактовият генератор включва брояча, чиито последни места са възстановителните адреси. Броят на тези места се получава от двоичния логаритъм от броя на адресите в паметта. B зависимост от вида на операцията (четене, запис или възстановяване) мултиплексорът включва адресите за възстановяване или съответния работен адрес.

Ако е необходим възстановителен цикьл, броячът включва регенератор (FF), който изработва команда. Това е необходимо, за да не съвпаднат цикълът на записване с цикъла на възстановяване. Командата включва мултиплексора и спира записването или четенето. След завършване на процеса възстановяване регенераторът превключва и дава възможност за изпълнение на останалите операции.

B табл. 12.8 са показани някои от основните типове динамични MOS ЗУ. От таблицата се вижда, че интеграционната плътност на динамичните RAM памети е един цикъл пред статичните. Появяват се 4К битови статични, 16К. битови динамични и 32K битови ROM.

Таблица 12.8

| Тип | Фирма | Организация | Брой тактове | Захранващо напрежение, V | Време на достъп, ns | Цикъл на четене, ns | Цикъл за запис, ns | Пасивна мощност, mW | Активна мощност, mW | Съвместимост с ТТЛ | ЗЗК брой транзистори | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1103 | Intel | 1024 | 2 | 16,19 | 300 | 480 | 580 | 60 | 400 | не | 3 | 18 |
| 1103-1 | “ “ | 1024X1 | 2 | 19,22 | 150 | 340 | 340 | 76 | 500 | не | 3 | 18 |
| 1103-A | “ “ | 1024X1 | 1 | 16,19 | 205 | 408 | 580 | 60 | 400 | не | 3 | 18 |
| AMS 6002 | AMS | 1024X1 | 2 | 7,20 | 150 | 250 | 250 | 20 | 180 | не | 4 | 22 |
| MK 4006 | Mostek | 1024X1 |  | 5,-12 | 400 | 400 | 650 | 35 | 450 | да | 3 | 16 |
| MM 5260 | Nat Sem | 1024X1 | 1 | 5,-22 | 350 | 450 | 600 | 75 | 400 | да | 3 | 16 |
| TMS 4020 | TI | 1024X2 |  | 2,-16 | 320 | 640 | 640 |  | 400 | не | 3 | 22 |
| TMS 4063 | TI | 1024X1 | 1 |  | 130 | 200 | 200 |  |  | не | 4 | 18 |
| HM 3503 | Hithachi | 1024X1 |  | 19,22 | 130 | 300 | 340 |  |  | не | 3 | 18 |
| HMS 6004 | AMS | 4096X1 | 3 | -15,8 | 300 | 650 | 650 | 125 | 250 | да | 3 | 22 |
| EA 1504 | El. Ar | 4096X1 | 1 | -5,12 | 300 | 500 | 500 | 125 | 250 | да | 1 | 22 |
| 2107 A | Intel | 4096X1 | 1 |  | 300 | 500 | 650 | 40 | 400 | да | 3 | 22 |
| MK 4096 | Mostek | 4096X1 | 2 | -12,12 | 300 | 400 | 400 | 21 | 350 | да | 1 | 16 |
| 660516 | AMI | 4096X1 | 1 | -5,12 | 230 | 350 | 270 | 10 | 250 | да | 3 | 12 |
| 2604 | Signetics | 4096X1 | 1 | -5,12 | 300 | 500 | 500 | 2 | 290 | да | 3 | 12 |
| SMCN 4412 | Standart | 4096X1 | 3 | -2,12 | 180 | 340 | 340 |  | 300 | да | 3 | 22 |
| TMS 4030 | TI | 4096X1 | 1 | -3,5 | 300 | 470 | 470 | 2 | 400 | да | 1 | 22 |
| IM 700810 | INL | 8192X1 |  | 5,12 | 150 | 300 | 300 |  | 400 | да |  |  |
| MK 4116P-2 | INL | 16384X1 |  | 5,12 | 150 | 375 | 375 |  | 462 | да |  |  |
| MB 8116E | FCAY | 16384X1 |  | 5,12 | 200 | 375 | 375 |  | 462 | да |  |  |
| C 2116 | INL | 16384X1 |  | 5,12 | 250 | 375 | 375 |  | 900 | да |  |  |
| TM 4070-1 | TI | 16384X1 |  | 5,12 | 350 | 500 | 500 |  | 900 | да | 18 | 18 |
| MP 416 | NECM | 16384X1 |  | 5,12 | 300 | 500 | 500 |  | 720 | да |  |  |

Главният проблем между производители и потребители на 4К RAM се явява корпусът и броят на изводите. Най-популярният тип корпуси в момента е стандартният 22 – изводен dual-in-line корпус (DIP). Тяхната популярност се състои в това, че към тези прибори може да бъде организиран пряк достъп по 12 – разредни адресни шини. Налице са обаче редица неудобства и тенденцията е към 16 –nизводните корпуси (DlP). 22 – изводният корпус е неподходящ за повечето автоматични уреди и големи ОЗУ, тъй като неговият по-голям размер (56% по-голям от 16 – изводния и 45% от 18 – изводния) възпрепятства по-голямата плътност на приборите върху платките. От друга страна, 16 – изводните корпуси изискват особен начин на разпределение на изводите и допълнително мултиплексиране на 12-те адресни сигнала по 6 адресни шини. B замяна на това се получава по-голяма плътност и повишаване на информационния капацитет с 60%.

Техниката на едновременното изпълнение на няколко команди (12-те адреса върху 6 извода) беше постепенно възприета от всички производители и сега те произвеждат 16 – изводни 4К RAM.

Задачата за намаляване на размерите на корпуса може да бъде решена и с 18 – изводния корпус. Той изисква допълнителен мултиплексиращ чип, тъй като 12-те адресни линии са запазени.

Други типове MOS ОЗУ

Съществуват разновидности на MOS ОЗУ, някои от които са от интерес за практиката. Тук са разгледани следните три възможности:

а) първи тип – чрез използване на т. нар. “зарядна помпа";

б) втори тип – чрез използване на т. нар. “двоичен" капацитет, чиято стойност силно зависи от приложеното напрежение;

в) трети тип – чрез използване на ЗК. от типа, показан на фиг. 12.52 а, но с някои конструктивни и схемни особености.

ЗК на първите два типа са показани на фиг. 12.64 а, б и фиг. 12.65. Особености на тези видове MOS ОЗУ:

— както при динамичните ОЗУ и тук информацията се съхранява върху капацитети; регенерацията обаче е “планарна", т.е. всички клетки се регенерират едновременно, и то по време на самото четене или запис; това опростява работата с този вид ОЗУ и ги прави близки до статичните;

— по брой на елементите в ЗК те са по-близки до статичните ОЗУ, което ограничава степента на интеграция до 2К;

— консумираната енергия е много малка, само с преходните процеси за режим на четене, запис или регенерация;

— при използването на динамична периферия бързодействието на квазистатичните ОЗУ е равно или по-голямо от това на динамичните;

— по отношение на съвместимостта с ТТЛ проблемите са същите както при динамичните MOS ОЗУ.

За третия тип е характерно изменението на конструктивните параметри на транзисторите от ЗК. Съотношението между ключовите транзистори T3, Т4 и транзисторите T1, T2, както и стойността на напрежението, подавано на адресната шина “Х", са избрани така, че при регенерация T1 – Т4 образуват статичен тригер.

12.5.4. MOS постоянни запомнящи устройства (М0S ПЗУ) – ROM

ПЗУ ще наричаме устройствата, в които не се предвижда изменение на информацията по време на изпълнение на определен вид задачи. B зависимост от възможността за изтриване и презапис ПЗУ могат да се разделят на две групи:

а. C неизменящо се съдържание. Това са фабрично програмирани ROM памети най-често по специален проект на клиента, с помощта на който се изготвят фотошаблоните. Характеризират се с много ниска цена, голямо бързодействие и постоянен достъп на данните. ЗК, а оттам и цялото ЗУ са максимално опростени и се достига голяма плътност на отделните елементи. Ha фиг. 12.66 а е показана електрическата схема на част от запомнящата матрица, а на фиг. 12.66 б – нейната топология. При наличие на транзистор между “Х" и “У" шини се съхранява “1", при отсъствие – на “О".

По-универсални са ПЗУ, програмирани от потребителя в експлоатационни условия (т. нар. полупостоянни ЗУ PROM), но те са само биполярни.

ПЗУ се използват за съхраняване на неизменящи се алгоритми, справочни таблици, таблици на истинност и др.

б. ПЗУ с изменящо се съдържание – програмируеми RMM (Read Mostly Memories). Te се доставят без запис (бели полета); върху тях клиентът сам програмира своята задача. Различават се от обикновените ПЗУ, програмируеми в процеса на изготвяне, и даже от ПЗУ, програмируеми в процеса на експлоатация, които допускат само еднократно програмиране.

B тези прибори на определени гейтове на матрицата на MOS транзисторите се пази набор от заряди, образуващи зададен програмен код (всички ПЗУ с изменящо се съдържание са MOS прибори).

Такива ЗУ се програмират и изтриват, като се подават съответстващите сигнали на външните контакти на корпуса. C помощта на такава процедура подобен прибор може да се програмира многократно.

Сега се произвеждат два типа ПЗУ с изменящо се съдържание:

1. ПЗУ с изтриване на информацията с ултравиолетова светлина, които често се наричат електрически програмируеми ПЗУ – ЕППЗУ (EPROM) [117]. Te бяха пуснати през 1970 г. на основата на технологията с лавинно – инжекционни MOS транзистори с плуващ гейт. За изтриване на съдържащата се в тях информация трябва да се облъчат с определена доза ултравиолетова светлина. Светлината постъпва в прибора през прозорче на корпуса и предизвиква рекомбинация на дупки и електрони в областта непосредствено под гейта, водеща до изтриване на натрупания заряд.

Недостатък на EPROM е необходимостта да се използва ултравиолетова светлина за изтриване. Процесът е достатъчно труден и неприемлив в случаи, когато е необходимо бързо обновяване на паметта. За такива системи потребителят е длъжен да използва прибори с електрическо изтриване.

2. ПЗУ с електрическо изменение на съдържанието – ЕИПЗУ (EAROM) [313, 330]. Тези памети са подобни на EPROM, но за изтриването на данните се използват електрически сигнали (~30 V). От друга страна, тази памет може да се разглежда като бавен RAM, тъй като системата може електрически да чете и пише (EAROM с MNOS транзистор може да съхранява информацията и след изключване на захранването).

Удобство при тези ЗУ е възможността както за пълно, така и за частично (селективно) изтриване на съдържанието. За пълното изтриване операторът подава управляващ импулс на всички адресни шини. При селективното изтриване такъв имулс се подава само на определени шини – необходима е по-сложна апаратура.

MNOS – EAROM имат по-малко бързодействие. Благодарение на практически неограниченото време на запомняне на информацията те намират все по-голямо приложение в спомагателните памети, където са необходими енергонезависими устройства, в програмируемите калкулатори, в блоковете за настройка на телевизионни приемници, в ЧМ радиоприемници, в любителските радиостанции, в търговията и др. Използването им е възможно до 105 – 106 цикъла.

EAROM на лавинно – инжекционен MOS транзистор с двоен диелектрик [109, 337] са най-добри от гледна точка на изтриване на съдържанието. B тях се съчетават бързодействието на приборите с ултравиолетово изтриване и простотата на програмиране, свойствена за нитридните прибори.

Ha фиг. 12.67 а е показана електрическата схема на ЗК с лавинноинжекционен транзистор, на фиг. 12.67 б – нейната топология.

B табл. 12.9 са показани най-важните характеристики на основните типове ROM памети.

# Таблица 12.9

| Тип | Производител | Организация | Време на избор при четене, s | Време на програми-ране, s | Метод за изтриване | Технология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1702 | Intel | 2658 | 0,5-1,0 | 30-100 | ултравиолетово | P- kанал, Si- гейт |
| 2704 | “ | 1024X4 | 0,4-1,0 | 30-100 | “ | N- kанал, Si- гейт |
| 2708 | “ | 1024X4 | 0,4-1,0 | 30-100 | “ | “ “ |
| 2716 | “ | 1024X16 | 0,4-1,0 | 30-100 | “ | “ “ |
| 7051 | Nitron | 1024X1 | 2-5 | 0,1-0,5 | електрическо | MNOS |
| ER 2400 | GIc | 1024X4 | 2 | 0,1-0,2 | “ | MNOS |
| ER 3400 | “ | 1024X4 | 2 | 0,1 | “ | MNOS |
| ER 2800 | “ | 8192X1 | 2 | 0,1 | “ | MNOS |
| PD 454 | NEC | 256X8 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | “ | N MOS с двоен диелектрик |
| PD 458 | NEC | 1024X8 | 0,4-1,0 | 0,8-1,0 | “ | “ “ |
| РОЗ-9332 А | GIC | 4096X8 | 0,85-1,0 | - | - | N- kанал, йонна имплантация, програмиране с фотошаблона |
| TM 4732 | TL | 4096X8 | 0,45-1,0 | - | - | N- канал, програмиране с фотошаблона |

12.5.5. ЗУ с произволен и последователен достъп

B зависимост от начина за избиране на клетките от паметта ППЗУ се делят на:

а. ППЗУ с произволен достъп. При тях начинът и времето за избиране на коя да е клетка от паметта са едни и същи независимо от това къде се намира. Този, тип ЗУ имат най-малко време на достъп. Всички досега разгледани ЗK са от този тип.

б. ППЗУ с последователен достъп. Изборът на дадена клетка може да се получи само в строго определен ред и трябва да се започне от една точка. Данните от клетката не може да се получат, докато не бъдат обходени всички клетки, разположени между началната точка и нея.

ЗУ с последователен достъп се използват в някои типове периферни устройства и калкулаторни схеми и представляват значителна част от общата промишлена продукция на ППЗУ. Такива ЗУ се произвеждат и във вид на модули (всеки модул съдържа 232 кристала X 128 бита). C четири такива модула лесно се получава разширение на паметта до 16 384 бита.

в. Асоциативни ЗУ [108]. При тях ЗК се избира по съдържание. Използват се в случаите, когато се налага да се търси необходимата информация в големи масиви от данни. Едновременното “запитване" на голям брой клетки (при четене) се реализира достатъчно просто. B ЗУ с организация по дума всеки запомнящ елемент се съединява с четящата шина чрез една логическа схема ИЛИ.

При сравняване на кода в “запитваната" ЗК с еталонен, записан в регистъра “за признак", лесно се забелязва несъответствието в един единствен разред. Адресът на клетката, който съдържа дума, съвпадаща с еталона, постъпва в специален регистър.

За формирането на сигналите за съвпадение не се изисква допълнителна схема. Това осигурява ниска цена на ЗЕ, опростяване на схемата за управление и намаляване броя на входовете.

B [337] е описано подробно асоциативно ЗУ с организация 256x16, цикъл на четене (запис 105 ns и време за избор 400 ns). Ha фиг. 12.68 а е дадена ЗК на устройството, а на фиг. 12.68 б – нейната примерна топология.

Предимство на устройствата от този тип е голямата им шумоустойчивост. Това предполага, че през следващите години те ще намерят значително по-широко използване в състава на ЦЕИМ, сортиращите ЗУ, в различните пускови системи и др.

12.5.6. Устройство на статичното MOS ОЗУ

Ha фиг. 12.69 е показана блоковата схема на статично MOS ОЗУ с пълна вътрешна дешифрация на адресните сигнали. При използване на динамична периферия към управляващите сигнали трябва да се добавят и тактовите, а действието на управляващата схема се разпростира и върху дешифраторната част.

На фиг. 12.69 могат да се отделят три основни блока – адресна част, запомняща матрица и входно – изходна схема, включваща схемите за четене, запис и управление при подаването на определена комбинация от адресни сигнали с помощта на дешифраторите по “Х” и “Y” се избират една или повече ЗК (в зависимост от това, дали се чете от един или от повече битове). При избирането на ЗК тя се свързва със съответните цифрови шини. По тях се предават данните, усилени от съответния усилвател за повишаване на бързодействието. Всички останали неизбрани ЗК са изолирани от тези цифрови шини.

Запомнящата матрица се състои от ЗК, цифрови шини, шини за избор на ЗК и някои други елементи. Основният елемент е ЗК. Изискванията към нея са следните:

а) минимални размери, тъй като размерите на ЗК определят размерите на кристала, а оттам и крайния рандеман; зависимостта на рандемана от размерите на кристала и някои други фактори е показана със следната зависимост:

(12,51)			y=11+DAn⋅πr−A2A,

където у са годните чипове върху пластината;

D е плътността на дефектите във фотомаските;

A – площта на чипа;

n – броят на фотолитографските операции, извършени с един комплект фотомаски;

r – радиусът на  силициевата  пластина;

б) минимална  консумация на енергия;

в) максимално бързодействие.

От показаните различни варианти най-интересните са тези на фиг. 12.51 и 12.50, намерили най-широко приложение в статичните MOS ОЗУ.

Първият вариант се използва главно в паметите с външна (биполярна) дешифрация, а вторият – във всички съвременни MOS ОЗУ с пълна вътрешна дешифрация. Тази клетка има минимални размери, което напълно компенсира трудностите, свързани с осигуряването на достатъчна товароспособност.

Ha фиг. 12.70 е показана запомнящата матрица, организирана от ЗК и показана на фиг. 12.50. Ha фиг. 12.71 е дадена примерната топологична схема на част от запомнящата матрица.

Дешифраторът представлява комбинационна схема. B зависимост от подадената комбинация входни (адресни) сигнали тази схема осъществява избора на един от своите изходи и получаването на сигнал от него (в случая логическа “1").

Изискванията към дешифраторите на статичните MOS ОЗУ са следните:

а. Максимално бързодействие. Закъснението в дешифраторите е около 30 – 40% от времето на достъп, тъй като техните изходи (особено в “Х" направление) са натоварени със значителни паразитни капацитети.

б. Минимални размери. B съвременните MOS ОЗУ дешифраторите и другите периферни схеми заемат 20 – 30% от активната площ на чипа. Всяко намаляване на тази площ води до повишаване на рандемана.

в. Минимална консумативна мощност. Въпреки че в периферните схеми са съсредоточени само около 20 – 30% от общия брой транзистори, тези схеми консумират около 50% от общата мощност. Това се дължи на мощните управляващи вериги, които се използват за преразреждането на значителните паразитни капацитети.

При наличието на достатъчни по амплитуда адресни сигнали входните адресни буфери представляват статични MOS инвертори. Тези буфери инвертират адресните сигнали и намаляват общия брой на входовете на ИС. При наличието на много ниски по амплитуда адресни сигнали (например от ТТЛ) адресните буфери се усложняват извънредно много.

Ha фиг. 12.72 а е показана електрическата схема на входен буфер, състоящ се от два инвертора, а на фиг. 12.72 б – примерната му топология.

B статичните MOS ОЗУ се използват два основни типа дешифраторни схеми, показани на фиг. 12.73 и 12.74 а.

Показаният на фиг. 12.73 дешифратор се характеризира с малка консумирана мощност, намален брой транзистори (в сравнение с тази от фиг. 12.74 а) и по-малко бързодействие. Включването на товарни транзистори във всеки възел (подобно на T21) подобрява бързодействието, но затруднява проектирането и увеличава броя на елементите. Ha изхода на дешифратора са поставени мощни буферни стъпала, инвертиращи изходните сигнали и осигуряващи достатъчно бързодействие.

Дешифраторът от фиг. 12.74 а има по-голям брой елементи и по-голяма консумация, но в същото време е и по-бърз.

Ha фиг. 12.74 б е показана примерната му топология, където изходните буфери представляват обикновени “пушпулни" стъпала.

Ролята на входно – изходната схема е да осъществи връзката между запомнящата матрица и външните устройства. Тази връзка има две страни:

а) осигуряване на необходимите режими на работа;

б) осигуряване на достатъчна товароспособност.

ППЗУ имат два основни режима на работа – активен и пасивен. При пасивния режим с помощта на външен сигнал (наричан най-често “избор на схемата") се забранява всякакъв обем на данни между схемата и външните вериги. Този режим се използва при ориентирането на памети от по-голям брой ИС, когато се налага свързване на няколко изхода.

B активно състояние основни са режимите “четене" и “запис", задавани с помощта на друг външен сигнал - за четене (запис). При запис информацията се подава на “информационния" вход.

За разлика от адресните схеми и ЗК при входно – изходните схеми не е възможно отделянето на един или дори на няколко основни типа. Всяко MOS ОЗУ има своя оригинална входно – изходна схема в зависимост от използваната технология или от предназначението си. За да изясним все пак нейното действие, ще разгледаме един пример – схемата на Motorola MC 1170 с обем 64 бита и организация 16x4 бита [336] – фиг. 12.75.

Транзисторите T1 – Т4, T11 – T14 образуват т. нар. схема на запис, а транзисторите T7 – T9 – схемата за четене. Тук управляващата схема е силно опростена и режимите на работа се определят от състоянието на транзисторите T5, T6 и T10. Особеното при тази схема е общият вход –изход, с което се намалява количеството на външните изводи, но силно се затруднява работата с нея.

Един от основните проблеми при статичните MOS ОЗУ е намаляването на консумираната мощност. Това би могло да стане най-лесно чрез намаляване на проводимостта на товарните прибори. При ЗК обаче това води до увеличаване на размерите, докато при периферните схеми води до намаляване на бързодействието.

Значително намаляване на консумацията се получава при тактувано захранващо напрежение. Този метод е приложим само при памети с товарни MOS транзистори и изисква наличие на мощни превключващи устройства.

12.6 Големи интегрални схеми

Електронизацията и автоматизацията на промишленото производство поставят пред полупроводниковата техника въпроса за непрекъснатото увеличаване на степента на интеграция. От друга страна, развитието на полупроводниковата техника само предлага нови решения, особено в областта на цифровата техника. Такъв е случаят с прилагането на MOS техниката за изграждане на микрокомпютърни системи. Съвременните конструктивно – технологични решения в тази област позволяват изграждането на микропроцесори с над 7000 транзистора (500 вентила) в един чип с площ от 26 mm2, като това не представлява окончателна граница.

Ha фиг. 12.76 е показано принципното устройство на един миникомпютър. През последните години стана възможно изграждането на всички необходими звена, така че с няколко чипа да бъде реализирана системата [339]. Организацията на микропроцесора е различна – 4, 8, 12 и 16 бита. Същото се отнася и за архитектурата в зависимост от предназначението. Конструктивно – технологичните проблеми обаче остават общи, като всеки производител използва най-добре овладяната от него технологична схема.

Изграждането на централния чип – микропроцесора – е най-добра илюстрация за дълбоката връзка между конструкцията и технологията в микроелектрониката. Тук най-добре се потвърждават и направените в гл. 1 разсъждения за новия тип отношения между специалистите от различните направления в електрониката.

Ha фиг. 12.77 е показана блоковата схема на 4 – битов микропроцесор. B най-общия случай чипът съдържа аритметично – логическо устройство ALU регистър с общо предназначение (със свръх – оперативна памет) R, таймер и контролен блок ALST и адресен блок. Предназначението на всеки един от тези блокове е известно от теорията на изчислителните машини.

B чипа на микропроцесора адресният регистър със съответната логика са разположени в лявата горна част. ALU с шините за данни и със сервизните шини са вдясно горе. Осемте регистъра с общо предназначение са разположени отдолу. Останалата част на чипа се заема от блока ALST с контролните шини и набора от управляващи регистри.

Чипът е разположен в 40 – изводен дуал – инлайн корпус със захранване +5 V и 12 V, тактова честота 2 MHz, тактови импулси Ф1 100 ns, Ф2 200 ns, интервал Ф1 – Ф2 200 ns, минимален период 500 ns. Разсейваната мощност е 600 mW. Адресният блок е изграден от 16 384 бита програмируема памет с по 256 входни и изходни възможности.

Показаният чип е изпълнен по N- канална технология със силициев гейт (вж. 11.111.4). Предимствата на тази технологична схема са вече описани, като трябва да се изтъкнат главно самосъвместяващият се гейт, допълнителните провеждащи шини от поликристален Si и съвместимостта с TTL. При прилагане на -5 V на подложката праговото напрежение на ключовите транзистори, които са с къс канал, е (1,01,6) V, а на товарните (дълъг канал) – (1,4 – 1,9) V. Логическите изходни нива са: нула – 0,4 V и единица – 3,5 V, а натоварването по капацитет – до 200 pF.