Тема4:Методи за изолация в ИС.

Електрическата  изолация между съседните транзистори в свръхголемите CMOS ИС е необходима, тъй като поради малките разстояния между тях се появяват паразитни взаимовръзки.

Според метода на изолация се делят на 3 вида:

- Диодна изолация или PN преход – създават се на области с противоположна проводимост с цел получаването на обратно поляризиран PN преход. Така се образува обратно свързан диод който е запушен. Примерно при NMOS транзистор подложката му трябва да се свърже към най-отрицателния потенциал. Така между сорса и дрейна ще се получат два обратно свързани диода.

  - Недостатъци:  високи паразитни капацитети; силна зависимост от температурата на токовете на утечка; ниски напрежения на пробив; допълнителни източници на шум; наличие на паразитен транзистор в подложката.

- Диелектрична - изолация се използва само за военни цели, тъй като е много скъпа. Представлява слой от силициев диоксид разделящ подложката от джоба. Много е скъпа и има трудности при създаването си .

  - Предимства: Практически идеална изолация. Много добри температурни параметри ( работи и при високи и ниски). Добри радиационни параметри.

- Комбиниран метод  - най-често използвания е т. нар. LOCOS процес.При него между областите, където ще се формират транзисторите локално се образуват дебели оксидни области в обема на пластината. За целта е нужно в тези области фоторезистът да се свали и пластините да се оксидират при висока температура и окисна среда. Дебел слой силициев диоксид израства на незащитените области, като този слой прониква и в достатъчна дълбочина в обема на пластината.