Общи сведения и класификация на материалите за микроелектрониката.

Чистота на веществата. Начин за изразяване на чистотата.

- Използваните в микроелектрониката материали са разнообразни както по химически състав, така и по структура и свойства. Материалите за микроелектрониката са разделени на 4 групи:

- основни -  база за изготвяне на полупроводникови прибори, интегрални схеми, светоизлъчващи прибори, фотопреобразователи, слънчеви елементи, лазери и други микроелектронни изделия.

- технологически

  - абразивните материали за механична обработка на полупроводниковите слитъци и пластини

  - химически материали (разтворители и ецващи състави)

  - химически реагенти за формиране на релеф с определена геометрична форма (фоторезисти, рентгено- и електронорезисти)

  - дифузанти

  - легиращи материали (акцепторни и донорни)

  - защитни материали (лакове, компаунди, емайли)

- конструкционни - за изработване на корпуси за полупроводниковите прибори и интегрални схеми. Това са метали, сплави, стъкла, керамики, пластмаси.

- спомагателни

  - имат предназначението да осигурят необходимите условия (газова среда) при провеждане на много технологични процеси (дифузия, окисление, херметизация и др.).

  - за изработване на технически приспособления - азбест, тефлон, кварц, масла, вакуумни смазки, материали за оцветяване и маркировка.

  - за много технологични операции съществено значение има особено чистата дейонизирана вода.

- Чистота на веществата –  под абсолютно чисто вещество се разбира еднородна химическа система, която се състои от атоми с едни и същи масови числа, респективно еднакви молекули. В природата не съществуват абсолютно чисти системи. Химическите вещества са повече или по-малко замърсени. Практически чистото вещество представлява един безкрайно разреден разтвор, в който разтворител е основната фаза, а дисперираната в разтворителя фаза са примесите.

От известните метали само някои се срещат в природата в чист вид - злато (Аи), сребро (Ag) и мед (Си), когато са в самородно състояние.

Чисти вещества са нужни и за науката, и за техниката. В полупроводниковите материали например нищожни следи от примеси изменят типа на проводимост, а могат и да лишат материала от полупроводниковите му свойства.

- Понятието химически чисти материали, а също така начините за изразяване на чистотата са различни и зависят от областта на приложение на материалите. Веществата са достатъчно чисти, ако съдържанието на примесите в тях е по-малко от това количество, което пречи на използуването им за дадена цел.

В химическата и металургичната практика в зависимост от степента на очистване се използува следната класификация:

-	чист, означава се с Ч и съдържанието на примеси е от 2.10-5% до 1,0%;

-	чист за анализ, 43А, съдържание на примеси от 1. 10-5% до

0,4%;

-	химически чист, ХЧ, примесите са от 5. 10-6% до 0,5%;

-	особено чисти, ОСЧ, съдържат примеси не повече ог 0,05%.

Към високочистите вещества се отнасят метали и полупроводникови материали, ако съдържанието на всеки от контролираните примеси в тях не превишава 1.10-4% (по маса), а също така газове, в които съдържанието на всеки контролиран примес не е над 1.10-3% (обемни).

Високочистите вещества в зависимост от количеството и сумарната концентрация на контролираните примеси сс означават с марка ВЕЧ (вещество с еталонна чистота) и ОСЧ (особено чисти вещества).

    - Във веществата с марка ВЕЧ се лимитира както общото съдържание на примеси, така и съдържанието иа някои нежелателни примеси на по-ниско ниво. Пред означението ВЕЧ числото означава общото съдържание на примеси, а след него две числа разделени с тире. Първото показва количеството лимитирани нежелателни примеси, а второто - отрицателния показател на степента на сумата на съдържанието на тези примеси.

005ВЕЧ6-5  - Съдържание на основното вещество 99,995%. Лимитира се присъствието на 6 примеса, а тяхната сума е 10-5%.

    - В означението на марката ОСЧ се посочват две числа с тире помежду им. Първото показва колко примеси са лимитирани в даденото особено чисто вещество, а второто - отрицателният показател на степента, представляваща сума от съдържанието на тези примеси.

ОСЧ10-5 -  SO2 се нормират десет примеса (А1, В, F, С, Mg, Na, Р, Ti, Sn, Pb), при това общото им съдържание не превишава 1.10-5% .

    - Друга класификация на веществата по чистота е чрез атомите (молекулите), примеси падащи се на посочен брой атоми (молекули) основно вещество.

Когато този брой е 1000, означението е ‰ (промила), когато атомите (молекулите) основно вещество са 106 - ppm (parts per million) при 109 атоми (молекули) основно вещество - ppb (parts per billion). Например материал с концентрация на примесите 1 ppm съдържа 1 атом примеси на 106 атома основен компонент, което представлява концентрация 10-6 атомни части или 10-4% at.

    - Днес най-често се използува означаване на общия брой на деветките (преди и след десетичния знак) с цифра, буква N и следващата след деветките цифра.

    - Например 5N8 означава чистота 99,9998%, 2N5 - 99,5%; 3N3 - 99,93%.

7N(Z) съот- ветствува на чистота на продукта 99,99999%. (Z – зонно топене)

    - По-точно и разбираемо е посочване на съдържанието на всеки контролиран примес. Например се казва, че материалът съдържа 1,10-5% (по маса) от един или друг примес. Може да бъде посочено и количеството примесни атоми в един кубически метър (или сантиметър) материал, например 1027am/m3. В микроелектрониката се използуват материали с класификация "MOS Selectipur".