Кристализация от разтвор

Този процес се извършва при значително по-ниска температура, отколкото кристализацията от стопилка. Това разрешава израстване на кристали от:

- вещества с висока температура на топене (диамант);

- съединения, които при температурата на топене имат много високо налягане на парите или се разлагат при топене;

- когато е голям вискозитетът на стопилката, например Si02. Използуваните за разтворители вещества трябва да отговарят на следните изисквания:

- съществено да понижават температурата, при която израстват кристалите;

- да имат малко налягане на собствените пари;

- атомите на разтворителя да са неутрални примеси в кристала. На практика е трудно да се осигури разтворител, отговарящ на

всички тези изисквания. Срещат се следните случаи:

- За разтворител служи вещество, невлизащо в състава на израствания кристал, например водата при израстване на кристали от натриев хлорид;

- За разтворител се използува един от компонентите на израстваното съединение - като пример може да се посочи използуването на разтворител галий при израстване на монокристали от галиев фосфид.

Процесът на кристализация от разтвор се състои от следните последователни стадии:

  - Разтваряне на изходните компоненти.

  - Дифузията им през течната фаза на разтвора до фронта на кристализация.

  - Отлагане на вещество при фронта на кристализация

  - Разсейване на отделената при кристализиране топлина. Лимитиращ стадий при този процес е дифузията и поради това линейната скорост на израстване на кристали от разтвор е 2 - 3 порядъка по-малка от тази при израстване от стопилка. Примерни стойности за тази скорост са 10"3 - 10"2crn/h.

За повишаване разтворимостта на кристализиращото вещество в разтвора се добавят компоненти, които реагират с него. Те се наричат минерализатори, а функцията им е комплексообразуваща. Разтвори- ui «ята се повишава благодарение на новообразуваните асоциати на 111 нореното вещество.

За да има кристализация от разтвор, е необходимо създаване на н'сищане на разтвора по отношение на кристализиращото вещество.

Пресищане може да бъде създадено по различни способи, а именно:

- чрез изпаряване на разтворителя;

- създаване на температурен градиент между източника на > рнстализиращо вещество и зародиша;

- кристализация в електрично поле;

- бавно охлаждане на наситен разтвор.

Типичен пример за този процес е израстването на кварцови кристали по хидротермален метод. В този процес за разтворител се използва вода, а като минерализатор - разтвор на NaOH. За нсличаване на разтворимостта и ефективността на процеса кристалите ■ • израстват при повишена температура и налягане.

Дребнозърнест прах от изходната шихта а-кварц (кварцит) се поставя на дъното на автоклава, а в горната част се намират ориентирани кристалографски монокристални зародиши от а-кварц. и,8% от обема на автоклава е запълнен с 0,5 М разтвор на NaOH. \втоклавът се поставя в двузонна пещ във вертикално положение, така ю долната му част да се намира при по-висока температура - около Н)()°С, а горната - при по-ниска - около 350°С. При тези температури и налягане 200 МРа скоростта на израстване на монокристали от а-кварц около 2 mm за денонощие. Създава се възможност за движение на гсчностга в резултат на конвективни потоци. При по-високата 1емпература шихтата се разтваря, вдига се нагоре в съда и достига шродишните кристали. Тъй като те се намират при по-ниска температура, там разтворът става преситен и част от него кристализира ш.рху зародишите. Автоклавите се изработват от некородиращ материал - неръждаема стомана, специални марки в зависимост от израстваните кристали. Освен кварц по този метод се израстват и I олеми кристали от други съединения - сапфир, рубин, У Fe-гранат.