Полупроводникови материали. Германий.

1 ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ

Полупроводниковите материали по химически състав са прости  (елементарни) и сложни.

Елементарните полупроводникови материали са химическите елементи бор В, въглерод С, германий Ge, силиций Si, селен Se, сяра S. В полупроводниковата микроелектроника основно се използуват германий и силиций, а останалите намират приложение като легиращи добавки или компоненти в сложни съединения.

Сложните полупроводникови материали са химически съединения, притежаващи полупроводникови свойства и включващи два, три и повече елемента. Когато се състоят само от два химически елемента, съединенията се наричат бинарни. Сложните полупроводникови материали се обозначават според номера на групите в периодичната система на елементите на съединението и буквите от латинската азбука А - първи компонент, В - втори, С - трети и т.н.

Твърдите разтвори на полупроводниковите материали се означават със символите на химическите елементи и индекси, посочващи атомната част на тези елементи в разтвора. Например  твърдият разтвор германий-силиций (Ge-Si) се означава така: Si1_xGex, а разтвор на индиевия арсенид и индиевия фосфит – InAs1_xPx-, където х е атомната част на компонента в твърдия разтвор 0 ≤ х ≤1.

Специфичното съпротивление на полупроводниците при стайна температура е от 10-2 до 109 Ω.cm.

Ако температурата е ОК, то всички полупроводници са подобни па диелектрици.

Когато материалът не съдържа примеси, влияещи на електропроводимостта, се нарича собствен полупроводник.

За да се превърне собственият полупроводник в примесен, в неговата кристална решетка трябва да се въведат специално подбрани химически добавки, т.е. да се осъществи легиране на полупроводника.

КРИСТАЛНА РЕШЕТКА

Много от свойствата на твърдите вещества се обясняват с периодичността на разполагане на структурните им елементи в пространството. В кристалната решетка може да се отдели елементарна клетка, която се повтаря периодично по целия кристал и чрез нея да се опишат положенията на атомите или йоните. Тези положения съответствуват на възлите на решетката. Сред различните видове решетки може да се отдели кубическата с нейните разновидности, които имат отношение към стуктурата на полупроводниковите материали.

Проста кубична решетка. Във всеки връх на такава решетка има един атом, принадлежащ едновременно на 8 съседни елементарни клетки. В такава форма кристализира само полоният (Ро).

Кубична обемноцентрирана решетка. Тук освен атоми във върховете на куба има и един атом в центъра (фиг. 4.1, б). Към този тип се отнасят кристалните решетки на молибдена и волфрама.

Фиг. 4.1 Елементарни клетки на кубичните решетки

Кубическа стешю-центрирапа решетка. В нея има 6 атома в • тровете на стените и 8 атома по върховете на куба (фиг. 4.1, в). В такава форма кристализират алуминият и редица други химически елементи.

Решетка тип галиев арсенид. Тя се получава от решетката тип шамант в този случай, когато атомите на галия съвпадат с възлите на «ината стенноцентрирана решетка, а атомите на арсена - с възлите на фугата (фиг. 4.1, г). Атомите галий са означени със светли кръгчета, атомите арсен - с тъмни.

Клетка тип диамант. Тези решетки може да се разглеждат като пиожени една в друга кубически стенно-центрирани решетки на разстояние 1/4 от диагонала на куба. В такава форма кристализират i илицият, германият, сивата модификация на калая.

ГЕРМАНИЙ

Германият е открит през 1886 г. от Винклер, а  15 години по-рано е предсказан от Менделеев. В Периодичната система се намира в IV руна между силиция и калая. Това е един от най-изучените химични к-менти. Кристалната решетка на германия е кубична, диамантоподобна. Елементарната клетка на пространствената решетка е изобразена на на фиг. 4.1. Реброто на куба на елементарната клетка е 5,6576 А0 (при 20°С). При топене на Ge ковалентните връзки се разрушават и обемът на разтопения Ge намалява с 5,5%.

Физико-химични свойства

Германият е светлосиво вещество с метален блясък. Притежава висока твърдост, крехкост и високо собствено съпротивление. Температурата му на топене е 937°С. Ge е устойчив на стайна температура на въздух. При нагряване до 600 - 700°С се окислява до получаване на нисшия оксид Ge02, който е слабо разтворим във вода. Поради това обстоятелство Ge не може да се използува за изготвяне на планарни прибори. Ge е устойчив към НСl и разредена HNO3. Разтваря се в основи, като към тях се прибави Н2О2.

Източници за получаване на германий

Германият е силно разсеян елемент, затова и получаването му става от отпадъчни продукти.

1.	Остатъчните продукти на цинковото производство.

2.	При преработка на медно-оловно-цинкови руди.

3.	От коксуващи се въглища.

4.	Вторични суровини - отпадъци при производството на германиеви пластини и прибори.

Водещи страни при производството на германий са САЩ и Белгия.

Обикновено се извлича течност GeCl4,кипяща при 83°С, която се подлага на дълбоко очистване чрез ректификация. GeCl4 се хидролизира от Ge02 чрез редукция с Н2 при температура 650 - 700°С в пещи и тигли от графит.

Електрически характеристики

11ри стайна температура ширината на забранената зона Eg е 0,72 eV.

Подвижността на електроните е 3900 cм2/V.S.

Подвижността на дупките е 1800 cm2/V.S.

Специфично съпротивление – 60 Ω.cm.

За изготвяне на полупроводникови прибори се използува Ge с определени свойства - концентрация на въведените примеси и степен на съвършенство на кристалната структура. Легирани германиеви монокристали се получават чрез зонно топене. Примесите се внасят в стопилката под формата на лигатура. Тя представлява разреден с точно определена концентрация разтвор на легиращото вещество в германий. За получаване на германий с n- тип проводимост се използуват арсен и антимон, а за р - тип проводимост - индий и галий. Изборът на легиращия примес се определя от технологичните удобства за въвеждане - ниско налягане на парите при температурата на топене, а също така отсъствие на взаимодействие на германия с примесите. Елементите от III и V група заемат винаги възлите в кристалната решетка; влиянието им зависи единствено от валентните електрони. Прост донор е и литият. Той благодарение на малкия си атомен радиус се разполага винаги в междувъзловото пространство. Нежелателен примес е медта, тъй като много бързо дифундира в материала и влияе върху времето на живот на иеосновните носители. От германий се изработват диоди, транзистори, варикапи, магниточувствителни прибори, фотоприемници.

Например при легиране на германий със злато се получават 3 акцепторни и 1 донорно ниво. Праговата чувствителност е при 9 микрометъра. Приемникът, изработен от този материал, обаче трябва да работи при 78 К. Ако се израстват германиеви монокристали в среда на живачни пари, се получават материали, от които се изготвят при-бори, работещи при 8-14 микрометъра. В тези случаи за охладители се използуват течен хелий, неон и водород.

В редица случаи приборите на германиева основа показват недостатъци — високи обратни утечни токове, ниски стойности на собственото съпротивление, и не позволяват изготвянето на прибори с високо входно съпротивление.