Силиций – получаване, свойства и приложение

По разпространение силицият-заема второ място след кислорода в природата под формата на силициев диоксид. Той е основна суровина за получаването на технически силиций чрез редукция на шихта, съдържаща Si02 и желязна руда (в присъствие на редуктор въглерод. Техническият силиций се пречиства чрез обработка с киселини: сярна, солна, флуороводородна. Тези киселини разтварят примесите, които замърсяват силиция - желязо, алуминий, мед,  калций. По-нататъшното очистване се извършва по следните методи:

- Хлориране на технически силиций - крайната цел е получаване на течност, пречистваща се лесно чрез ректификация. За тази цел се използват кварцови ректификациоини колони:

SiCl4 + 2Me->Si + 2MeCl2.

Като редуктор се използува цинк и се получава силиций със специфично съпротивление р = 140 Ωcm.

Б. Иодиден метод

Реакцията е обратима и при температура 850°С чрез термично разлагане се отделя чист силиций. Недостатък на този метод е използуването на скъпия и дефицитен материал йод:

Si + J2 SiJ4, при 800 - 850°С.

- Трихлорсиланов метод. Изходната суровина е SiHCl3 - получава се чрез хлориране на Si с HCI:

Si + ЗНС1 ->• SiHCI3 + Н2 + топлина.

Примесите преминават в газообразни смоли. SiCl3 дълбоко се пречиства чрез ректификация, а пречистен се редуцира с Н2:

SiHCl3 + H2-»Si + HCl.

Монокристали от силиций се изтеглят по метода на Чохралски чрез безтигелно вертикално зонно топене.

Физико-химични свойства на силиция

Силицият е тъмносиво вещество със синкав оттенък. Подобно на германия кристализира в диамантеноподобна кубична решетка с решетъчна константа а = 5,5498 А. Ковалентно свързаните силициеви атоми, намиращи се по върховете на кубичната елементарна клетка, имат координационно число 4. Твърдостта на силиция е 7 по Моос. Той е крехък и трудно се поддава на механична обработка дори в горещо състояние. Топи се при 1423°С, кипи при около 2600°С.

Относителната му плътност е 2,32 -2,49 g/cm3 при 25°С. Аномално изменя обема си

при преминаване от твърдо в течно агрегатно състояние. Разликата в обемите на двете фази е 9 н-10%.

Силицият не се атакува от киселините. Разтваря се обаче във флуороводородна киселина, в смес от азотна и флуороводородна киселина. Атакува се и от основи, като реакцията се ускорява в присъствието на водороден прекис. Характерен за силиция е афинитетът му към кислорода.

Прясно почистена повърхност, оставена на въздух за няколко минути, се покрива със Si02. С кислорода образува 2 оксида — SiO и SiCb, последният от които е материал с много добри диелектрични свойства и се използува в технологията на силициевите прибори като защитен слой при провеждане на селективна дифузия, изолиращ — между отделните компоненти в интегралните схеми, а също така като активно участвуващ в MOS—приборите.

Електрически характеристики

Силицият е типичен полупроводник. С повишаване на температурата специфичното му съпротивление намалява.

Теоретично изчислената ширина на забранената зона е 1,09 4- 1,12 eV, концентрацията на токовите носители - 1,27.1010 cm3, подвижността на електроните ре = 1330 cm2/V.S, а на дупките - 480 cm"/V.S, собствената специфична проводимост при 500 К е 230 Q.cm. За получаване на монокристали п или р - тип с желано специфично съпротивление се извършва легиране на изходния поликристален силиций или стопилката с елементи от V или III група от периодичната система на Менделеев, или техни съединения, а именно - Р, As, Sb или В. Производството на силициеви монокристали основно се извършва по метода на Чохралски 80 н- 90% и около 10 + 20% чрез безтигелно зонно топене.

По метода на Чохралски е разработено и широко се използува високопроизводително оборудване, осигуряващо възпроизводимо получаване на бездислокационни монокристали с диаметър 200 + 300 mm. Основната част от тези монокристали се използува за производство на интегрални схеми и около 2% за слънчеви елементи. Методът е оптимален за изготвяне на прибори, неизискващи високи стойности на специфичното съпротивление - до 25 Q.cm - поради замърсяване с кислород и други примеси от тигелиия материал. Монокристалите, получени чрез безтигелно зонно топене, се използуват основно за дискретни прибори.