Галиев фосфид, индиев арсенид, индиев фосфид- свойства, получаване и приложение

Галисв фосфид — GaP

Галиевият фосфид представлява прозрачни оранжеви кристали с относителна плътност 4,15. Топи се при 1500°С. При тази температура равновесното налягане на фосфора достига над 2,5 МРа. Има твъРД°^т 5 по Моос. Ширината на забранената зона е 2,4 eV при подвижността на токовите носители за електроните е «150 сгп AV-S. и 75 cm2V.S за дупките. Характерни за него са електролуминесПеНТНИТе му свойства. Галиевият фосфид се синтезира при много тежки условия.

Високата температура на топене « 1500°С и много високото налягане на фосфорните пари при тази температура, 2,5 + 3,0 МРа създават сериозни трудности главно при намиране на подходящ материал, който да издържи на тези условия. Относително най-подходящ материал за ладийки и тигли е корундът. GaP се получава както директно, така и чрез индиректен синтез. При директния синтез от стехиометричен състав се работи с апаратура за високи налягания, тъй като налягането върху външните стени на ампулата трябва да компенсира вътрешното налягане. Необходимото налягане, което противодействува на вътрешното налягане на ампулата, се поддържа с инертен газ. Изтеглянето на монокристали става по метода на Чохралски. За да се осигури стехиометричен състав, е необходимо налягане 2,5 * 3,0 МРа, а като флюс - В2О3- Галиевият фосфид се използува за изготвяне на високотемпературни изправители, които могат да работят при температура над 500°С. Той е и изходен материал за луминесцентни диоди, които могат да излъчват от жълта до тъмночервена светлина в зависимост от вида и концентрацията на легиращите примеси.

Иидиев арсенид — In As

Индиевият арсенид е тъмносиво вещество с метален блясък. Топи се при 942°С. При тази температура налягането на парите на арсена достига 0,033 МРа. Устойчив е на действието на влагата и кислорода при обикновени условия. На въздуха се окислява при нагряване над 450°С. Термично устойчив е при доста високи температури. Дисоциацията му започва при около 720°Св условията на понижено налягане, InAs има малка ширина на забранената зона - 0,45 eV, а подвижността на токовите носители съответно е 23 000 cm2/V.S за електроните и 240 cm2/V.S за дупките. Индиевият арсенид може да се получи при директен синтез от стехиометричен състав в запоена кварцова ампула, в която са поставени предварително изходните вещества с висока чистота. При нагряване на ампулата до 600°С налягането на парите на арсена в нея достига 0,09 МРа. При взаимодействието на газообразния арсен и стопения индий на повърхността се образува корица от съединението. През нея арсенът трябва да дифундира, за да се доведе реакцията докрай. На фиг. 4.6 схематично е изобразена пещ за синтез на индиев арсенид.

InAs намира приложение за изработване на инфрачервени детектори, галваномагнитни прибори.

Фиг. 4.6 Синтез на индиев арсенид

Индиев фосфид - InP

Индиевият фосфид е тъмносиво вещество със смолист блясък. I опи се при 1070°С. При тази температура налягането на фосфорните пари е високо. Различните автори посочват различни стойности - от 3,0 до 6,0 МРа. На въздуха е устойчив. Термично започва да се дисоциира при нагряване над 750°С. Ширината на забранената зона е 1,27 eV при Ю0 К Подвижността на токовите носители е съответно 5300 cm2/V.S за електроните и 100 cm2 / V.S за дупките. Тези стойности са също при !0() К.

Директният синтез на InP се основава на взаимодействието на фосфорни пари и разтопен индий. Използува се двузонна пещ, в която е поставена запоена кварцова ампула. В единия край на ампулата е I.нарцовата ладийка с индий, а в другия - фосфор - фиг. 4.7.

Реакционната зона се нагрява до 1060°С. Синтезът се извършва при бавно повишаване температурата на по-студената зона, за да могат фосфорните пари да дифундират в разтопения индий. Реакцията протича бавно и изисква по-продължително време. Монокристали могат да се изтеглят по метода на Чохралски и чрез безтигелно зонно таене.

InP се използува за изработване на детектори за инфрачервената област, лазерни диоди.