Съединения AIIBIV

Полупроводниковите съединения, които се изразяват като AII BIV, състоят от елементите от II и IV група на периодичната система на Менделеев. Това са CdS, CdSe, CdTe, ZnS, ZnSe, ZnTe, HgS, HgSe, HgTe. Тези съединения са с предимно ковалентна химична връзка и диамантеноподобна кристална структура. Параметрите им се изменят икономерно като функция от молекулната маса. С нарастването на молекулната маса температурите на топене се понижават, ширината на бранената зона намалява, а плътността и подвижността на токовите носители нарастват. За разлика от АIIВVI съединенията при термичната жсоциация на AIIBV се изпаряват и двата компонента. Температурата на топене на съединенията AIIBIV е висока и за повечето от тях е до 2000°С. Свойствата на тези съединения са доста разнообразни, някои от тях са дадени в таблица 4.2.

Характерно за съединенията A"BVI е това, че максимумът на спектралната им чувствителност може да се измества в зависимост от легирането и технологичните фактори при изготвяне на тези материали. Те се използуват основно като индикатори за различни излъчвания в тънкослоен вид и като пресовани таблети. Едно от тези съединения — ZnS, като електролуминофор се използува в конструирането на микроелектронни елементи и е разгледан отделно в раздел 5.4. Като материали за носители в микроелектрониката особено внимание през последните години се отделя и на твърдите разтвори на гези съединения. Защо са интересни твърдите разтвори?

- Чрез тях е възможно непрекъснато изменение на основните параметри на веществата в широки предели.

- Твърдите разтвори от съединенията A"BIV позволяват да се разшири кръгът от материали, за които е възможно инверсия в типа на проводимост. Изследването на тези разтвори има голямо значение освен за физиката на полупроводниците и изучаването на нови ефекти, така и за практическото приложение във военната и космическата техника. Например: един от най-изучаваните и практически използувани твърди разтвори е кадмиево-живачният телурид CdxHg,. хТе. Първите кристали от този материал са синтезирани на борда на космическата лаборатория "Салют 6".

В химическата формула на това съединение х може да заема стойности от 0 до 1. В зависимост от тази стойност ширината на забранената зона, а оттам и свойствата на материала се променят. Ширината на забранената зона може да варира от 0,23 до 0,61 eV, а подвижността на електроните 1,7 до 2,3.105 cm/V.S. CdxHg1-xTe се използува за изработване на фотодиоди, фоторезистори, които покриват диапазона на инфрачервения светлинен спектър от 1 до 20 микрометъра. Такива прибори се произвеждат серийно и широко се използуват във военната техника — инфрачервени видикони, прибори на Хол, детектори на ядрено лъчение. Изходните елементи за синтез на CdxHg1-xTe трябва да бъдат с чистота по-голяма от 99,9999. За тази цел Cd и Те допълнително се очистват чрез зонно топене, a Hg - чрез дестилация. За получаване на монокристали се използува методът на Бриджмен и неговите варианти, но след това е необходимо допълнително отгряване, за да се получат приблизително еднакви електрофизични параметри. При температури на отгряване по-големи от 473 К и по-малки от 623 К образците имат минимална концентрация на примеси.

Зависимостта на ширината на забранената зона от състава има линеен характер. Основните усилия на технолозите са насочени към повишаване процента на годен за прибори материал с еднородни параметри на голяма площ, за да се изготвят многоелементни 200 + 500 матрици от фотоприемници. За получаване на по-еднородни кристали израстването на монокристали се извършва с използуване на ултразвуково поле с определена интензивност. Друга система от непрекъснати твърди разтвори, която е сравнително добре изучена и намира практическо приложение, е ZnSexSi.x. Диаграмата на състояние ZnS-ZnSe не е напълно построена. Този материал е перспективен за изработване на електролуминесцентни диоди в жълтозелената спектрална област. В тези кристали е наблюдаван лазерен ефект при възбуждане с електронен сноп. Зависимостта на параметрите на решетката, ширината на забранената зона и микротвърдостите от състава е типична за системи, образуващи непрекъснат ред твърди разтвори. Така ширината на забранената зона има стойности от 3,15 до 3,41 eV за стойности на х от 0,40 до 0,20. От Zn SexS1-x под налягане в иргонова среда при температура ~2170°С са получени монокристали.