СТЪКЛО, СИТАЛ И КЕРАМИКА.

Силикатното стъкло е един от най-старите материали, известни на човечеството, и производството му отдавна е в широки мащаби.

Стъклата са термодинамични неравновесни системи. Те представляват неподредени структури. Нямат определен химически състав и определена температура на топене с изключение на кварцовото стъкло.

Основата в строежа на силикатните стъкла е комплексът SiO44-  -  тетраедър с много здрави връзки Si = 0. Отделните тетраедри могат да бъдат съединени във верига с "мостов" кислород.

В стъклото има "близък" порядък. Правилната ориентация на атомите е на значително по-малко разстояние, отколкото в кристала.

Преимуществата на стъклата по сравнение с други материали са следните:

  - Съвършена изотропия и обемна еднородност, обусловени от метода на получаване-затвърдяване на добре хомогенизирана стопилка.

  - Малка газопроницаемост, вакуумна плътност.

  - Ниска адсорбционна способност, стабилност и абразивна устойчивост на повърхността, позволяващи лесно да се дегазира и отмива стъклената апаратура.

  - Широк диапазон на състава на стъклата и възможност за удовлетворение на предявени изисквания към електричните, механичните, оптичните и топлофизичните свойства.

5. Висока технологичност — стъклата могат да се запояват едно с друго с метали, полупроводници, керамика, т.е. с всеки материал, който притежава достатъчна топлоустойчивост.

Стъкла могат да се получават и като тънки слоеве чрез вакуумнотермични методи.

Недостатъци и ограничения на стъклата:

- ниска топлопроводност,

- крехкост,

- ниска механическа здравина.

Химически състав и свойства

Стъклообразуващи, т.е. способни да създават пространствена структурна мрежа (основа), са освен силициевият диоксид също така и В2О3, Р2О5, Y2O3. Свойствата на стъклото зависят не само от основния оксид, но и от примесите, наречени модификатори, чрез които се променят свойствата им. Например Na20, К20

- понижават температурата на заварка и обработка;

- понижават вискозитета и подтискат склонността към кристализация.

За намаляване вредното влияние на бързофундиращите алкални метали в състава се внасят СаО и ВаО. А1203 - влизат в пространствената структура на стъклото. Най-широко приложение в технологията на интегралните схеми намира кварцовото стъкло, което се състои от 99.99% Si02.

Ценно негово свойство е нагревоустойчивостта. При продължително нагряване до 1500 К, а за неколкочасово до - 1700 К. Също така притежава и нисък температурен коефициент на линейно разширение — 5.10-7К-1, добре се обработва чрез стъклодувни операции.

СИТАЛ

Стремежът към отстраняване на основните недостатъци на стъклото, а именно повишаване на устойчивостта му към механични и термични въздействия, е довел до създаване на стъклокристалическия материал ситал. Той представлява продукт на кристализацията на стъкло с много малки от 0,01 до 1 ит и равномерно разпределени по обема кристалчета, сраснали или разделени с тънка прослойка остатъчно стъкло. Ситалите заемат междинно положение между стъклото и керамиката.

Технологична схема за изготвяне на ситал

Стъкло маса  формиране на изделие  термична обработка при 500-700°С за образуване на кристални зародиши  термична обработка при 900-1100°С за развитие на кристалната фаза  Кристалната фаза достига до 95%.

Ситалите са плътен материал с бял до кафяв цвят и повишена механична здравина и химична устойчивост. Имат също така добри диелектрични и температурни свойства. Основен химичен състав: Si02 - 30 - 90%, ТiO2 -10 - 20%, В203 - 15 - 20%, Аl203 - 12 - 28%,

до 100 % се допълват с други оксиди, например MgO, К20, Li20. Недостатък на ситала е малката химична устойчивост вследствие нееднородната структура и наличие на оксиди на алкални метали.

Подложките за тънкослойни хибридни интегрални схеми, изготвени от ситал, са с размери 60x48, 48x30, 30x24 милиметра и дебелина 0,5 mm. За различни приложения се използуват различни марки ситал.

КЕРАМИКА

Подложките за мощните схеми са на керамична основа. Керамиката е материал, който се получава чрез спичане на зърнести или прахообразни неорганични вещества. Движещата сила за спичането е намаляване вътрешната енергия на дисперсната система при увеличаване размерите иа частиците. Спичането се извършва при температури 1700 - 2200 К. В електрониката, особено в СВЧ техниката, голямо разпространение е получила керамиката, съдържаща 94% Аl20з