Свръхпроводимост и свръхпроводими материали

Свръхпроводимостта е такова състояние на веществото, при което електрическият ток преминава през него без загуби, т.е. електрическо съпротивление отсъства. Може да се твърди, че най- съвременните апаратури с чувствителност 10-24 Ω.cm не регистрират наличие на електрическо съпротивление в свръхпроводящо състояние. За сравнение трябва да се посочи, че специфичното съпротивление на един от най-добрите проводници свръхчистата мед при температура 4,2 К е от порядъка на 10-9 Ω.cm.

Свръхпроводимостта е открита през 1911 г. в Холандия, в лабораторията по свръхниски температури на Лайденския университет от Камерлинг-Онес (носител на Нобелова награда за втечняването на хелий). Изследвайки зависимостта на електрическото съпротивление на металите от температурата, той открива, че при температура около 4 К съпротивлението на живака внезапно изчезва и не може да се измери при всички достигнати температури, по-малки от нея. Важно е да се отбележи, че съпротивлението изчезва не постепенно с намаляването на температурата (типично за металите), а рязко, скокообразно. На фиг. 5.19 е приведена зависимостта на електрическото съпротивление от температурата, измерена от Камерлинг-Онес. Вижда се, че ширината на прехода от нормално в свръхпроводящо състояние е само 0,02 К. Температурата, при която образецът преминава в свръхпроводящо състояние, се нарича критична температура и се означава с Тс.

Фиг. 5.19 Зависимост на електрическото съпротивление от температурата

Освен от температурата свръхпроводимостга се разрушава от високи плътности на тока и от високи стойности на външно магнитно поле. Това означава, че дори при температури, по-ниски от критичната температура, ако по проводника се пропусне ток с плътност, по-голяма от определена стойност (jc), или ако се приложи външно магнитно поле със сила, по-голяма от определена стойност (Нс), образецът ще премине от свръхпроводящо в нормално състояние.

Елементите на свръхпроводниковата електроника могат да работят, ако са охладени до температури, гю-ниски от критичната температура на използувания свръхпроводящ материал. Създаването и поддържането па ниски температури е един голям раздел от науката и техниката.

При металните свръхпроводници е необходимо като охлаждаща среда да се използува течен хелий (температура на кипене 4,2 К). Хелият е елемент, който е слабо разпространен.

Течният азот е един от най-евтините и най-често използуваните и в други области на науката и техниката хладилен агент. В атмосферния въздух съдържанието на азот е над 70%. Един литър течен азот е 15 - 100 пъти по-евтин от литър течен хелий.