Пречистване на веществата чрез химични транспортни реакции

В редица случаи дестилацията и сублимацията са неприложими за очистване на веществата вследствие на невисокото налягане на парите на компонентите при приемливи технологични температури. В тези случаи се използуват химически транспортни реакции.

Химическите транспортни реакции са обратими, хетерогенни реакции с участието на газова фаза, водещи до образуване на промеждутъчни газообразни продукти, чрез които се осъществява транспорт на вещество между две реакционни зони с различни налягания и температури.

За извършване на транспортни реакции се използуват системи с температурна разлика.

Основното вещество се превръща в летливо съединение чрез посредник (транспортен агент), който при разлагане на летливите съединения се възстановява и не се включва в кристалното вещество.

Например:

Обработка на Si със SiCl4 при Т1 = 1300°С води до образуване на междинно газообразно съединение SiC2: 	Si(T) + SiCl4(г) —> 2SiCl2(г)

S1CI2 се пренася в студения край на реактора, където при Т2 = 1100°С се отделя Si no реакцията

SiCl2(г) —> SiCl4(г) + Si(T). Тези реакции са обратими и могат да бъдат записани така:

Si(T) + SiCl4(г) <-> 2SiCl2(г)

Освен веществото, което се почиства, в транспортната реакция непременно присъствува и специален реагент (в случая SiC4), а понякога и инертен газ, чрез който се пренасят реагентът и междинният газообразен продукт. Уравнението на транспортна реакция в общ вид ще бъде

mА(тт) + пВ(г) <-> гС(г),

А(тт) е веществото, което ще се почиства; може да бъде в твърдо или течно състояние;

В - газообразен реагент, който образува с А междинното съединение С.

Посоката на протичане на реакцията се задава чрез температурна разлика между зоните в реакционния обем.

Химическите транспортни реакции са приложими при очистване от примеси, които значително се отличават по своите физико-химични свойства от основния компонент. Като недостатък на метода се счита необходимостта от използуване на високи температури, предварителното очистване на транспортиращия газ, избор на конструкционни материали за изработване на апаратурата. Чрез химически транспортни реакции освен очистване може да се изв-ършва и синтез на полупроводници и диелектрици, а също така чистите вещества да се получат като монокристали или тънки монокристални слоеве.

AG зависи също от парциалните налягания на газообразните компоненти в реакцията - изменяйки стойностите им, можем да управляваме направлението на пренос.