Електрохимични методи за разделяне и очистка. Разделяне в магнитно и електрично поле

Всички електрохимични методи за очистване се осъществяват чрез провеждане на окислително-редукционни процеси върху потопените в електролита електроди при протичане на електрически ток.

При очистване чрез електролиза изходният материал се потопява в електролита като анод, който при процеса електролиза се разтваря и очистеният материал се събира върху катода. На повърхността на а нода протича реакция окисление:

А -> Ап+ + nе-.

На катода се извършва редукция Аn+ + пе ->  А и се отделя веществото А. Чрез този процес може да се получи висока степен на очистване, но за успешно протичане на процеса всички странични процеси, свързани с участието на примеси, трябва да се сведат до минимум. Примесите или се натрупват в електролита, или непрекъснато се отделят от него. Чистотата на отделения върху катода материал зависи от много фактори:

- равновесните електродни потенциали па основния компонент и примесите;

- химическия състав на електролита;

- плътността на протичащия пред електролита ток;

- формата, под която примесите влизат в очистваното вещество (твърд разтвор, образуване на химически съединения с основен компонент);

- структура на катодно утаеното вещество (аморфна, поликристална, монокристална);

- кинетика на електрохимичната реакция.

Голяма ефективност на очистване може да се получи и чрез анодно разтваряне (анодно рафиниране). Тогава очистваното вещество е също анод, а при електролиза става преминаване на примесите от анода в електролита и натрупването им по-нататък върху катода.

Например: очистване на галий от цинк в кисел електролит. Очистване на алуминий от силиций, желязо, мед, цинк, а също така електрично рафиниране на калай, олово, верилий, титан, цирконий, необий и др.

Разделяне и очистване в центробежно поле

Стопилка от веществото се поставя в центрофуга. Под действие на центробежните сили примесите в стопилката се преразпределят. Примесните атоми или молекули, по-тежки от тези на основното вещество, се съсредоточават в периферните части на стопилката, а по-леките примеси се разполагат близо до центъра на въртене. Например, провеждайки кристализация на литий в центрофуга при 50 оборота в секунда, може да се постигне очистване на основната част от слитъка от примеси на два порядъка.

Разделяне в магнитно и електрическо поле

Съвременните массепаратори имат достатъчно висока разрешаваща способност по отношение на масата на йона към заряда му, което позволява разделяне на изотопи - максимална степен на чистота.

Массепаратори се използуват за контролирано получаване на чисти тънки слоеве от полупроводници и диелектрици.

Разделяне чрез дифузия и термодифузия

За разделяне и очистване на газообразни вещества може да се използува различието в скоростите им на дифузия през пориста диафрагма, вследствие на което от едната страна на диафрагмата се концентрират газове с голяма скорост на дифузия, а ог другата - с малка. С многократното повтаряне на този процес в камера, разделена с голямо количество такива прегради, може да се достигне висока степен на разделяне на газове.

Разделянето на газовата смес може да стане и чрез термодифузия. Ако по дължината на съд с газова смес се създаде температурен градиент, това ще доведе до разлика в състава на сместа в горещия и в студения край иа съда. В горицата част сместа ще съдържа компонента с по-малка молекулярна маса. Процесът е много чувствителен към разликата в масата на молекулите, съдържащи се в газовата смес. Това позволява разделянето на изотопи под формата на газообразни съединения.