Насочена кристализация

Методът е разработен в различни технологични варианти, но при всичките веществото се довежда до стопено състояние и е поместено в тигел или ладия. Създаването на охлаждане пред фронта на кристализация и съответно кристализацията става или чрез

преместване на тигела със стопилката спрямо нагревателя, създаващ топлинно поле с градиент, или чрез преместване на нагревателя спрямо тигела. Възможно е провеждането на кристализацията и без механично преместване на тигела или нагревателя, а именно чрез охлаждане на тигела със стопилката в топлинно поле с температурен градиент. Процесът на нормално насочена кристализация може да се проведе без използуване на специални зародиши. Целият материал в началото на процеса е в разтопено състояние. При охлаждане в областта на тигела, намираща се при температура,по-ниска от температурата на топене, се образуват няколко центъра на кристализация.

За да се увеличи вероятността от нарастването само на един център на кристализация, се използуват различни конструкции на тигли, разположени в топлинното поле както вертикално (метод на Бриджмен), така и хоризонтално.

За намаляване обема на първоначално кристализиралото вещество единият край на тигела има форма на конус.

В този участък се увеличава вероятността за образуване само на един център на кристализация (малък обем). В случая, когато се образуват няколко центъра, един от тях, имащ най-благоприятна ориентация за растеж, подтиска нарастването на останалите. Аналогичен е резултатът, ако краят на тигела има форма на капиляра.

Използуването на зародиш е трудно поради:

- недостатъчно висока точност на измерване топлинното поле на пещта;

- невъзможност за визуално наблюдение (непрозрачни са тигелът и стените на работната камера);

- поради това в началото може да стане както пълно разтопяване па зародиша, така и непълно разтопяване на изходния материал.

Оборудването за провеждане на този процес включва:

- тигел с определена форма, изготвен от материал, химически устойчив към стопилката и газовата атмосфера;

- пещ, осигуряваща създаването на зададено топлинно поле;

- система за регулиране на температурата на пещта;

- система за механично придвижване на тигела или нагревателя.

Материалът на тигела не трябва да се омокря от стопилката.

Тогава е възможно отделянето на израслия кристал без разрушаване на тигела. Тигелът трябва на има термична издръжливост и механична здравина. Използуват се кварцово стъкло, А1203, графит, Pt, BeO, MgO, /.г02 и др.

За намаляване на механичните напрежения се изготвят тънкостенни контейнери, например от Pt. При охлаждане те лесно се деформират и не създават големи механични напрежения в израстващите кристали. За по-голяма механична здравина тънкостенният тигел се поставя в друг, по-дебелостенен.

Израстването на кристалите става в пещи при различни температурни градиенти. Когато има механично движение на тигела спрямо нагревателя на пещта или обратно, се създават изотермични области с преход на температурата между тях - едната област е над, а другата под температурата на топене на веществото. По този начин става отгряване на израсналия кристал. Пещта е двузонна, с добра топлоизолация между зоните. Материалът на тигела трябва да има малка топлопроводност, за да се намали топлообменът между зоните.

Фиг.3.7 Разпределение на температурата при механично движение на тигела спрямо нагревателя

Когато израстването на кристалите става без механично движение, само за сметка на общото понижаване на температурата на пещта, разпределението на температурата е друго (фиг. 3.7, б).

За намаляване на асиметрията в топлинното поле тигелът се върти при пускането в пещта.

Нормалната насочена кристализация има важно значение за получаване на големи монокристали от различни полупроводници и диелектрични материали.

Например кристали от корунд (АЮз) израстват в молибденови тигли със скорост 10mm/h и Т=2037°С, във вакуум 10"' Ра. При метода с вертикално насочена кристализация (метод на Бриджмен) кристалите са с диаметър 200mm и дължина 300mm. Плътността на дислокациите е 102ст2. Хоризонталната кристализация (развита от Багдасаров) дава възможност за получаване на монокристални пластини от корунд с дебелина 300mm. Основен недостатък на насочената кристализация е трудността при получаване на съвършени монокристали поради различия в температурния коефициент на линейно разширение на материала и тигела. Получават се и механични напрежения и дислокации. На таблица 3.1 са дадени примери на материали, чиито кристали са получени по този метод.