ЗОННО ТОПЕНЕ

Този метод се използува за дълбоко очистване на веществата и изтегляне на монокристали. Предимствата на метода са, че едновременно с израстването на кристала има възможност за еднородното му легиране. Използуват се хоризонтален и вертикален вариант.

Хоризонтално зонно топене - кристализиращият материал се поставя в тигел (фиг. 3.10, а). В единия край на тигела има монокристален зародиш. В началния момент разтопената зона (РЗ) е на границата зародиш - изходен материал. Частично се разтопява зародишът. Преместването на разтопената зона от зародиша към другия край на тигела осигурява нарастването на монокристала.

Голямо предимство на този метод е възможността за израстване на монокристали без тигел - метод на плаващата зона.

Достойнствата на метода могат да бъдат формулирани така:

  - Няма замърсявания от тигела;

  - Няма дефекти поради различните температурни коефициенти на линейно разширение;

  - Използува се при получаване на особено чисти монокристали:

- материали с висока температура на топене, притежаващи висока реакционна способност в разтопено състояние.

Формирането на разтопената зона може да стане чрез:

- високочестотно нагряване;

- електронно-лъчево нагряване;

- фокусирано излъчване от източник на лъчиста енергия.

Високочестотното нагряване е за предпочитане, тъй като се

осигурява ефективно размесване на стопилката и изравняване на състава. Движението на зоната по дължината на образеца става или чрез движение на слитъка спрямо нагревателя, или обратно.

При безтигелното зонно топене разтопената зона се удържа в образеца без изливане чрез силите на повърхностното напрежение. Формата на разтопената зона се определя от съотношението на силите на хидростатично налягане и повърхностното напрежение на с гопилката. Максималната височина на разтопената зона, при която тя остава стабилна, е толкова по-голяма, колкото по-голямо е отношението повърхностно напрежение към плътност на стопилката;